# Гервас О.Г.

# ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІЛОЗНАВСТВА

АБРАЗИВИ

БЕТОН

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

А

АБРАЗИВИ (фр. Abrasif – шліфувальний, лат.  Abrado - зішкрябую) – тверді кристалічні, зернисті або порошкоподібні матеріали, що служать для обробки поверхонь. Розрізняють: природні А. – алмаз, корунд, наждак; штучні або синтетичні – карбід бору, карборунд, подрібнене скло та ін.

АБРАЗИВНА ОБРОБКА – обробка матеріалів зрізуванням тонкого шару абразивним інструментом.

АБРАЗИВНИЙ  ІНСТРУМЕНТ – інструмент, у якого різальна частина містить частинки абразивних матеріалів.

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ – природні або штучні матеріали переважно високої твердості.

АБРАЗИВНО – ІМПУЛЬСНА ОБРОБКА – обробка поверхні крихких матеріалів імпульсною дією абразивних частинок.

АБСОЛЮТНА ВОЛОГІСТЬ – абсолютний вміст водяної пари в повітрі за певної температури (г/м3).

АБСОРБЕНТИ І АДСОРБЕНТИ – рідкі й тверді речовини, що використовуються для термодинамічної обробки припливного повітря або для очищення витяжного повітря від шкідливих газоподібних домішок.

АБСОРБЕР (лат. Absorbo – всмоктую, всотую) – апарат, у якому для очищення повітря використовують рідкий, що поглинає шкідливі пари й гази, розчин – абсорбент.

АВТОБЕТОНОВОЗ – спеціальний транспортний засіб, кузов якого оснащений місткістю ківшового або бункерного типу, має заглиблену обтічну форму, що забезпечує транспортування бетонної суміші (товарного бетону) без витікання і розшаровування.

АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧІ – група спеціальних машин, що призначаються для транспортування сухих і готових бетонних сумішей на будівельні об’єкти, приготування або збудження (перемішування) їх при транспортуванні та подачі бетонної суміші на робочі місця.

АВТОБІТУМОВОЗ – напівпричіп-цистерна, змонтована на тягачі, для перевезення бітуму в розплавленому стані.

АВТОГРУДОНАТОР – спеціальний транспортний засіб для перевезення і збереження робочої температури бітуму в цистерні без підігрівання при його транспортуванні.

АВТОКЛАВ (грецьк. Auto – сам і clavis – ключ) – апарат для виконання різних технологічних процесів при підвищеній температурі та під тиском, вищим за атмосферний. Застосовується у виробництві деяких будівельних матеріалів.

АВТОКЛАВНА ОБРОБКА СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ – остання і найважливіша стадія технологічного процесу одержання силікатобетонних виробів, під час якої відбуваються складні процеси перетворення закладеної вихідної і ущільненої силікатобетонної суміші на міцні вироби різної щільності, форми і призначення.

АВТОКЛАВНІ МАТЕРІАЛИ – кам’яні матеріали на основі вапняно-кремнезистих або змішаних в’яжучих речовин, що були оброблені насиченою парою в автоклавах.

АВТОМАТНА ЛАТУНЬ – свинцева латунь – легована свинцем латунь, призначена для швидкісної обробки на металорізальних верстатах-автоматах.

АВТОМАТНА СТАЛЬ – сталь, призначена для швидкісної обробки на металорізальних верстатах-автоматах.

АВТОЦЕМЕНТОВОЗ – автопоїзд для перевезення цементу. Складається із сідлуватого автомобіля-тягача і напівпричепа – цистерни-носія з нахилом у транспортному положенні в бік розвантаження під кутом 
7-9 0.

АГЛОМЕРАТ (лат. Agglomeratum – приєднаний, нагромаджений) – скупчення незцементованих, необкатаних уламків гірських порід і мінералів.

АГЛОПОРИТ – 1) матеріал, який одержують спіканням при випалюванні підготовлених гранул (зерен) піщано-глинистих порід, трепелів та інших алюмосилікатних матеріалів, а також відходів видобування, переробки і спалювання твердого палива (зола теплових електростанцій і відходи вуглезбагачення); 2) пористий матеріал, що виготовляється агломерацією глинистої сировини, паливних шлаків і зол, відходів від видобування вугілля тощо.

АГЛОПОРИТОБЕТОН – 1) бетон, у якому заповнювачем є аглопорит, а в’яжучим – цемент; 2) різновид легкого бетону.

АГРЕСИВНА ДІЯ (лат. Aggressio – напад) – дія агресивного середовища, що викликає корозію будівельного матеріалу.

АГРЕСИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – середовище, яке чинить корозійний вплив на розташовані в ньому експлуатовані конструкції.

АДГЕЗІЯ (лат. Adhaesio – прилипання) – 1) виникнення зв’язку між поверхневими шарами двох різнорідних (твердих або рідких) тіл при їх контакті, напр. прилипання крапель води до скла, зварювання металів, склеювання; 2) прилипання молекул двох різних тіл, викликане взаємним протягуванням; 3) властивість одного матеріалу прилипати до поверхні іншого, яка залежить від форми і стану поверхні, умов контакту та ін.

АЕРОЖОЛОБ – 1) вид пневматичного транспорту, який характеризується тим, що керований матеріал внаслідок його тягучості переміщується по нахиленому жолобу; 2) пневматичний транспортний засіб, у якому рух матеріалу відбувається з дуже високою концентрацією суміші при зменшеній витраті повітря.

АЕРОЗОЛІ (англ. Aerosol – колоїдний розчин) – 1) дисперсні системи з газоподібним (повітряним) середовищем і твердою (пил, дим) або рідкою (туман) дисперсною формою; 2) дисперсні системи, що складаються з дрібних твердих або рідких частинок, завислих у газовому середовищі.

АЗБЕСТ (грецьк. Asbestos – незгасний, незруйнівний) – група тонковолокнистих мінералів класу силікатів, здатних розщеплюватись на тонкі міцні волокна.

АЗБЕСТОЦЕМЕНТ – азбоцемент, будівельний матеріал, виготовлений з водної суміші цементу і азбесту. Застосовується для виготовлення листових виробів (покрівельні плитки, хвилясті, напівхвилясті листи тощо) і трубних виробів – азбестоцементних труб.

АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ КОНСТРУКЦІЇ – конструкції, виготовлені з листового азбоцементу, теплоізоляційних матеріалів і дерев’яних або металевих елементів каркасу.

АЗБОЗУРИТ – сипучий теплоізоляційний матеріал, що являє собою порошкоподібну суміш, яка складається з 15-30 % (за масою) азбестового волокна і 70-85 % трепелу (доломіту).

АЗБОПЕКОЛІТ – асфальтопекова пластична маса – суміш подрібненого азбесту з кам’яновугільним піском та інфузорною землею; кислото-лугостійкий матеріал, що застосовується для виготовлення кислотостійких труб і плит, а також пресованих виробів.

АЗБОШИФЕР – листовий покрівельний матеріал, виготовлений з азбестоцементу.

АКТИВНА МІНЕРАЛЬНА ДОБАВКА ДО ЦЕМЕНТУ – добавка до цементу неорганічного матеріалу, який практично не бере участі в процесі гідратації цементу, але поліпшує його гранулометричний склад і/або структуру цементного каменю.

АКТИВНІСТЬ ЦЕМЕНТУ – фактична границя міцності при стисненні зразків із стандартного цементного розчину, які виготовлені, затужавіли (перетворилися в камінь) і випробувані в умовах та в строки, встановлені стандартом. Залежно від умов тужавіння розрізняють активність при нормальному твердінні та активність після обробки гарячою парою.

АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ – властивості, пов’язані із взаємодією матеріалу і звуку.

АКУСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, призначені для поліпшення акустичних властивостей приміщення.

АЛЕБАСТР (з араб.; англ. alebaste ) – 1) мінерал, щільний тонкозернистий різновид гіпсу; 2) одна з назв будівельного гіпсу.

АЛКІДНОСТИРОЛЬНІ СМОЛИ – продукти співполімеризації алкідної смоли зі стиролом у середовищі інертного розчинника ксилолу в присутності каталізаторів.

АЛКІНІ СМОЛИ – 1) продукти взаємодії багатоатомних спиртів з багато основними кислотами або їх ангідритами, модифікованими рослинними оліями; 2) алкіди і лакофарбові матеріали на їх основі. Поділяються на гліфталеві, пентафталеві, етригліфталеві.

АЛМАЗ – 1) мінерал класу самородних неметалів; 2) самородний вуглець.

АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ – інструмент, в якого різальна частина містить частинки природних або синтетичних алмазів.

АЛЮМІНІЄВА ПУДРА – пігмент, що являє собою алюмінієвий порошок сірувато-білого кольору (сріблястий).

АЛЮМІНІЙ – хімічний елемент, легкий сріблясто-білий метал, ковкий.  У будівництві в основному використовують алюмінієві сплави (напр., алюмінієві конструкції).

АМАГАЛЬМА – 1) сплав металу з ртуттю, або розчин металу в ртуті. Залежно від співвідношення ртуті та іншого металу А. може бути (при кімнатній температурі) рідкою, напіврідкою чи твердою; 2) сполучення, поєднання чогось з чимось надто несхожим за своїми властивостями (напр., індуїзм – розмаїта амагальма з брахманізму, буддизму та інших культів).

АМОНІЙНА КОРОЗІЯ БЕТОНУ – корозія бетону в результаті взаємодії його з розчинами солей амонію.

АМФІБОЛІТ – метаморфічна середньозерниста гірська порода, що складається переважно з амфіболу, плагіоклазу та мінералів-домішок.

АНГІДРИТ – сульфат кальцію – CaSO4.

АНГІДРИТНЕ В’ЯЖУЧЕ – в’яжучі речовини, які одержують шляхом випалу природного гіпсу або промислових відходів, що містять гіпс, при температурі не вище 200 0С.

АНГІДРИТОВИЙ ЦЕМЕНТ – в’яжуча речовина, що складається здебільшого з нерозчинного ангідриту.

АНГОБ – 1) тонкий шар з глинистої суспензії, що наноситься на поверхню керамічної плитки до її випалювання або покривання поливою і покриває поверхню частково або повністю; 2) тонкий облицювальний шар глини, що частково або суцільно покриває поверхню керамічного виробу для зміни кольору або усунення грубої структури його черепка; 3) тонкий шар білої або кольорової глини, який наносять на поверхню керамічного виробу перед його випалюванням з метою поліпшення декоративних властивостей. Застосовується у виробництві кольорової цегли і двошарових фасадних облицювальних виробів.

АНГОБУВАННЯ, АНГОБАТ – процес нанесення ангобу, ручним або механізованим способом, на лицьову поверхню керамічного виробу. Сучасні технології А. забезпечують багатий вибір фактури та кольору.

АНДЕЗИТ – гірська порода вулканічного походження.

АНІЗОТРОПНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, властивості яких неоднакові у різних напрямках (напр., залізобетон, пластмаса з шаруватим наповнювачем, композиційні матеріали та ін.).

АНІЗОТРОПНІСТЬ – властивість матеріалу, що характеризується наявністю в будь-якій точці свого об’єму різних фізичних характеристик у різних напрямках.

АНКЕР – деталь конструкції, яка з’єднує її з суміжною конструкцією і протидіє її перекиданню, зсуву або відриву.

АНКЕРУВАННЯ АРМАТУРИ – засоби, які забезпечують взаємозв’язок арматури і бетону.

АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ – тонкошарове покриття на виробах для захисту від корозійної дії зовнішнього середовища і надання їм декоративного вигляду. Розрізняють – металеві, лакофарбові, скло-емалеві, оксидні плівки, пластмасові та бітумні мастила, гумування.

АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ – первинний і вторинний захист будівельних конструкцій від агресивних середовищ.

АНТИКОРОЗІЙНІ РОБОТИ – захист металевих конструкцій від шкідливої дії корозії.

АНТИКОРОЗІЙНІСТЬ – властивість матеріалу зберігати свої якості в умовах агресивного середовища.

АНТИОКСИДАНТИ – антиокиснювачі, інгібітори окиснення, речовини, що сповільнюють або припиняють окислювальні процеси, які призводять до старіння полімеру.

АНТИПІРЕНИ – речовини або суміші, що підвищують вогнестійкість деревини, тканин та інших органічних матеріалів (напр. бура, рідке скло).

АНТИСЕПТИКИ – речовини, яким властива протимікробна дія. В будівництві А. використовуються для запобігання гниттю дерев’яних частин будинків і споруд.

АНТИСЕПТУВАННЯ ДЕРЕВИНИ – обробка захисними засобами деревини для запобігання біологічному руйнуванню.

АНТИСТАТИКИ – речовини, які понижують статичну електризацію полімерних матеріалів (плівок, пластмас та ін.) в результаті підвищення їх електропровідності, яка призводить до втрати зарядів.

АНТИФРИЗ – водні розчини речовин (напр. етиленгліколю), що не замерзають при низьких температурах. Застосовуються в системах охолодження двигунів внутрішнього згорання при температурі зовнішнього повітря нижче 0 °С.

АНТИФРИКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, використання яких зумовлене їх низьким коефіцієнтом тертя.

АНТРАЦИТ – найкращий сорт кам’яного вугілля, для якого характерні виразний чорний колір, підвищений блиск, велика тепловіддача.

АРБОЛІТ – різновид легкого бетону, що складається з органічних заповнювачів (подрібнені залишки деревообробки, очерету, конопель тощо), в’яжучого (зазвичай портландцементу) і води. А. є стіновим матеріалом для малоповерхового будівництва.

АРКОЗИ – грубозернисті піски.

АРКТИЛІТ – армований пластик, виготовлений з березового шпону, шари якого чергуються з шарами тканини і металевої сітки.

АРМАТУРА – 1) пристрої і деталі (клапани, вентилі, вимикачі тощо), які не входять до складу основного обладнання, але забезпечують його роботу, напр., арматура електротехнічна; 2) сталеві круглі стержні, прокатні профілі, дріт, вироби з них або неметалеві вироби – склопластиковий дріт чи інші матеріали, які розміщують у бетоні для підвищення тримальної здатності бетонних конструкцій. Арматурні стержні та дріт поділяють за класами – А-І (А-240), А-ІІ (А-300), А-ІІІ (А-400), А-ІV (А-600), А-V (A-800), A-VI (A-1000) (стержні), В-І, В-ІІ (дріт) та за марками (напр., арматура класу А-ІІ марок Вст5 чи 18 Г2С чи 10 ГТ) залежно від їхнього хімічного складу.

АРМАТУРА ВОДОПРОВІДНА – обладнання, що монтується на водопроводах для керування і регулювання потоків рідини, яка переміщується трубами.

АРМАТУРА ГАРЯЧЕКАТАНА – сталеві стержні круглого, еліптичного та інших перерізів, які виготовляють шляхом гарячої прокатки на прокатних станах.

АРМАТУРА ГЛАДЕНЬКА – стержні або дріт без будь-яких спеціальних виступів на їхній поверхні.

АРМАТУРА ГНУЧКА – стержні та дріт з арматурних сталей або пластичних мас, які використовуються як робоча арматура залізобетонних елементів.

АРМАТУРА ЖОРСТКА – арматура монолітних залізобетонних конструкцій з профільної сталі у вигляді кутиків, швелерів і двотаврів.

АРМАТУРА ЗМІЦНЕНА – стержнева арматура, яку після прокатки піддають термічній або механічній обробці.

АРМАТУРА КІЛЬЦЕВА – зварені з арматурного дроту кільця, які охоплюють повздовжню арматуру стиснутих елементів.

АРМАТУРА КОНСТРУКТИВНА – сталеві стержні, розміщені в залізобетонних елементах згідно з конструктивними вимогами.

АРМАТУРА НАПРУЖЕНА – стержнева і дротова повздовжня та поперечна арматура, яку використовують у залізобетонних елементах і конструкціях з початковим попереднім напруженням.

АРМАТУРА НЕМЕТАЛЕВА – скловолокнисті або полімерні матеріали, які використовують при армуванні бетону.

АРМАТУРА НЕНАПРУЖЕНА – звичайна арматура, яка укладається в залізобетонні конструкції або елементи без створення в ній попереднього напруження.

АРМАТУРА РИФЛЕНА – дротова арматура, яка після виготовлення піддана холодному сплющуванню (рифленню) в окремих точках з метою забезпечити її зчеплення з бетоном.

АРМАТУРА СПІРАЛЬНА – дротова арматура у вигляді спіралі, яка охоплює повздовжню робочу арматуру стиснутих, переважно коротких, елементів круглого перерізу.

АРМАТУРНА СТАЛЬ – сталь, з якої виготовляють арматуру залізобетонних армоцементних конструкцій.

АРМОВАНЕ СКЛО – нефарбоване кольорове скло із закатаною всередину металевою сіткою, що його одержують методом безперервного прокату і яке застосовується для склеєння дахів, перегородок, дверей, освітлювальних ліхтарів тощо.

АРМОВАНИЙ ГРУНТ – композитний матеріал, армуючий компонент якого має значну жорсткість і міцність порівняно із іншим компонентом (матрицею). До матеріалу арматури висуваються вимоги корозійної, міцності і опору повзучості, довговічності та легкості укладання, високої шорсткості. Цим вимогам відповідають: оцинкована сталь, скловолокно, пластик, полімерні волокна, алюмінієві сплави, гума та ін. армувальні елементи укладаються у вигляді окремих смуг, стержнів, сіток, волокон, просторових систем (геокомірок). Для армування можуть використовуватися грунтові палі, бутонні й залізобетонні конструкції. Для засипок застосовують як зв’язаний, так і незв’язаний грунт.

АРМОВАНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, підсилені арматурою.

АРМОГІБРОБУТИЛ – покрівельний і гідроізоляційний матеріал на основі бутилкаучуку.

АРМОКАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ – підсилені стержнями з різних матеріалів кам’яні конструкції (перекриття, колони тощо).

АРМОПОКРІВЛЕЛОН (рос. армокровлелон) – двошаровий покрівельний матеріал на основі сульфохлорованого поліетилену і поліхлорпірену.

АРМОПОЛІМЕРБЕТОН – будівельний матеріал з полімерного або полімер-цементного бетону, армованого сталевою або неметалевою арматурою.

АРМОЦЕМЕНТ – цементно-піщаний розчин, армований кількома шарами зварних або тканих сіток із тонкого дроту діаметром 0,5-1 мм з дрібними чарунками (10×10 мм).

АРМОЦЕМЕНТНІ КОНСТРУКЦІЇ – тонкостінні залізобетонні конструкції, виконані з армоцементну.

АРМУВАННЯ (лат. Armare – озброювання, оснащувати) – 1) підсилення виробу або конструкції арматурою; 2) зміцнення одного матеріалу шляхом механічного з’єднання його з іншим, більш міцним матеріалом (напр. посилення бетону арматурою, склеювання дерев’яного бруса з листом металу).

АРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ – комплексний технологічний процес, що включає в себе виготовлення (заготовку) арматурних виробів (елементів) і установку їх в проектне положення.

АРМУВАННЯ НЕПЕРЕРВНЕ –армування залізобетонних конструкцій шляхом безперервного навивання високоміцного дроту на штирі піддонів або безпосередньо на залізобетонні вироби.

АСФАЛЬТ – суміш бітуму з мінеральним тонкоподрібненим наповнювачем, що надає суміші підвищеної теплостійкості.

АСФАЛЬТОБЕТОН – 1) матеріал для дрожнього покриття, який одержують шляхом укладання та укріплення асфальтобетонної суміші, що виготовляється у змішувальних установках при певній температурі з щебеню (гравію), природного або подрібненого піску, мінерального порошку, нафтодорожнього бітуму, взятих у співвідношеннях, передбачених стандартом; 2) будівельний матеріал, одержаний у результаті затвердіння раціонально підібраної, перемішаної суміші мінеральних заповнювачів (щебеню, піску) з органічним в’яжучим (бітумом або дьогтем).

АСФАЛЬТОВИЙ РОЗЧИН – піщаний асфальтовий бетон, будівельний матеріал, який одержують у результаті змішування суміші з піску, мінерального порошку й бітуму у нагрітому стані.

АСФАЛЬТОЗМІШУВАЧ – установка для приготування в гарячому стані різних асфальтобетонних сумішей з мінеральних матеріалів і в’яжучого.

АСФАЛЬТУВАННЯ – 1) розподіл азбестобетонної суміші по жорсткій міцній основі і подальше її ущільнення; 2) процес покриття вулиць і позаміських шляхів асфальтобетоном поверх заздалегідь улаштованої основи.

АСФАЛЬТУВАТИ – вимощувати поверхню асфальтом.

Б

БАГАТОШАРОВА ПЛИТА – деревноволокниста плита, яка складається з трьох і більше шарів.

БАГАТОШАРОВЕ СКЛО «ТРИПЛЕКС» – багатошаровий листовий виріб, виготовлений склеюванням двох і більше листів скла за допомогою безколірних органічних складових і прокладок.

БАДДЯ ПЕРЕКИДНА – посудна, що застосовується для опускання, виливання та піднімання різних вантажів (напр., бетону і розчину).

БАЗАЛЬТ (грецьк. basanos – пробний камінь) – виливна магматична гірська порода, що складається з темноколірних мінералів і вулканічного скла. Застосовується для виробництва щебеню або, після переплавлення, для кам’яного литва.

БАЛАСТ (гол. ballast) – 1) щебінь, пісок, гравій, доменний шлак та інші матеріали, що застосовуються для утворення баластного шару, який є важливою частиною верхнього спорудження залізничної колії і служать для сприйняття тиску шпал та рівномірного його розподілу на земляне полотно; 2) вантаж, яким урівноважують підйом вантажу баштовим краном.

БАЛКА–СТІНКА – балка з вузьким поперечним перерізом, висота якої співрозмірна з висотою прогину, сумісна з величиною прогону.

БАЛКА (гол. Balk) – 1) трибальна конструкція (або елемент конструкції) у вигляді бруса, який спирається на дві або більше опори і працює на вигин. Б. застосовується для перекриття приміщень. Залежно від кількості підпор розрізняють балки однопрогонові, багатопрогонові, консольні, розрізні, замуровані кінцем тощо. У перерізі Б. бувають прямокутними, тавровими (у вигляді літери «Т»), коробчастими та ін.; 2) трибальна конструкція, що складається з системи з’єднаних у вузлах стержнів і сприймає навантаження у своїй площині.

БАЛКА ГОЛОВНА – складовий елемент залізобетонного монолітного ребристого перекриття з плитами балочного типу, який сприймає навантаження від другорядних балок і передає їх на колони.

БАЛКА ДРУГОРЯДНА – складовий елемент залізобетонного монолітного ребристого перекриття з плитами балочного типу, який сприймає навантаження від плит і передає їх на головні балки.

БАЛКА ЗАЛІЗОБЕТОННА – горизонтальна або нахилена лінійна трибальна залізобетонна конструкція, ширина якої істотно менша за її довжину і яка призначається в основну для сприйняття поперечних навантажень.

БАЛКА НЕРОЗРІЗНА – багатопрогонова статично невизначена балка, яка сприймає в прогонах і на опорах згинаючі моменти.

БАЛКА ПІДКРАНОВА – балка, призначена для розміщення колії мостових кранів і сприйняття навантажень від них.

БАЛКА ПОКРИТТЯ – тримальний елемент покриття, сприймає навантаження від плит, технологічного та підвісного кранового устаткування.

БАЛКА ФУНДАМЕНТНА – залізобетонна балка, що сприймає навантаження від стін і передає їх на окремі фундаменти.

БАЛКОВЕ ПЕРЕКРИТТЯ – монолітне, збірно-монолітне або збірне залізобетонне перекриття, до складу якого входять балки одного або двох напрямків та плити перекриття.

БАЛКОВИЙ ГАСНИК – (у гідротехніці) система горизонтальних балок трапецієподібного перерізу, розташованих таким чином, що при цьому відбувається досить інтенсивне розщеплення потоку води у вертикальній площині.

БАРВНИКИ – 1) інтенсивно забарвлені органічні сполуки ,придатні для фарбування різних матеріалів; 2) фарбувальні речовини, що застосовуються для надання кольору полімерним та іншим матеріалам і виробам.

БАРВНІ СУМІШІ ГОТОВІ – фарби (олійні, вододисперсні та ін.), лаки, емалі.

БАРИТОБЕТОН – бетон, у якому заповнювачем є барит або баритова руда чи їхня суміш з металевою стружкою, чавунним дробом тощо.

БЕЗБАЛКОВЕ ПЕРЕКРИТТЯ – монолітне, збірне чи збірно – монолітне, яке складається із плит, що опирається на розширення колон – капітелі.

БЕЗКАПІТЕЛЬНЕ ПЕРЕКРИТТЯ – безбалкове перекриття із суцільної залізобетонної плити, яка закріплена на колонах за допомогою металевих комірів і закладних штирів.

БЕТОН АВТОКЛАВНИЙ – бетон, в якому в’яжучим є суміш дрібно земельного піску з вапном і який пройшов термовологісну обробку в автоклаві (силікатний бетон).

БЕТОН (фр. beton, лат. Bitumen – гірська смола) – 1) композиційний штучний будівельний матеріал, який одержують у результаті замішування раціонально підібраної суміші в’яжучого (цемент, бітум), води і заповнювачів (гравій, щебінь, пісок, дрібний шлак та ін.) і в разі потреби спеціальних добавок, що є одним із основних будівельних матеріалів для зведення будинків і споруд; 2) штучний каменеподібний матеріал ,який являє собою затверділу бетонну суміш. Розрізняють такі стадії готовності Б.: бетонна суміш, свіжо-укладений і затверділий Б.

БЕТОН «СТАРИЙ» – технічний термін, який характеризує вік бетону, подальше збільшення якого мало впливає на зміну модуля пружності та властивостей повзучості бетону.

БЕТОН ГІДРАТНИЙ – бетон, який утримує велику кількість хімічно зв’язаної води, призначеної для захисту від радіаційного випромінювання.

БЕТОН ГІДРОТЕХНІЧНИЙ – бетон, який застосовують для зведення споруд або їх частин, що постійно чи періодично омиваються водою.

БЕТОН ДРІБНОЗЕРНИСТИЙ – бетон, розмір заповнювачів якого не перевищує 10 мм.

БЕТОН ЖАРОТРИВКИЙ – бетон здатний зберігати в заданих межах фізико-механічні властивості в умовах тривалої дії нього високих температур.

БЕТОН ЗАМОНОЛІЧУВАННЯ – бетон, який використовується для заповнення порожнин у місцях стикування збірних залізобетонних елементів і конструкцій.

БЕТОН КИСЛОТОТРИВКИЙ – бетон,який тривалий час зберігає задані властивості в умовах контакту з водним, пароповітряним середовищем, що містить кислоту.

БЕТОН КРУПНОПОРУВАТИЙ – полегшений або легкий безпіщаний бетон з рівномірно розподіленими незамкнутими великими порами.

БЕТОН МОНОЛІТНИЙ – бетон, який використовується для виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій в їх проектному положенні,  тобто на місці експлуатації.

БЕТОН ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНИЙ – бетон, для виготовлення якого використовують полімерні добавки, що поліпшують його фізико-механічні властивості.

БЕТОН ПОРИЗОВАНИЙ – легкий бетон, який складається з крупного заповнювача та поризованої цементної або розчинної частини.

БЕТОН САМОНАПРУЖНИЙ – бетон, об’єм якого значно збільшується в процесі тужавіння.

БЕТОН ЧАРАНКУВАТИЙ – легкий бетон з рівномірно розподіленими замкнутими чи відкритими повітряними порами діаметром до 3 мм, які займають 80 % всього об’єму бетону.

БЕТОН ШВИТКОТВЕРДНИЙ – бетон, який в природних умовах тужавіння, у віці 1-3 доби, набуває відносно високої міцності.

БЕТОН ШЛАКОЛУЖНИЙ – штучний кам’яний матеріал, одержуваний після формування і подальшого тужавіння раціонально підібраної й ущільненої суміші змеленого шлаку, розчину лужного компонента і заповнювачів.

БЕТОНИ ВАЖКІ – найбільш поширені (звичайні) бетони, одержані на заповнювачах з щільних гірських порід – граніт, вапняк (ρ=2200–2500 кг/м3).

БЕТОНИ ЛЕГКІ – (ρ=500-1800 кг/м3) різновидом легких бетонів є поризовані піно – і газобетони.

БЕТОНИ НА ВАПНЯНИХ В’ЯЖУЧИХ – бетони на основі вапна в поєднанні з гідравлічними активним і/або кремнеземистими компонентами (цемент, шлак, золи, кварцовий пісок і активні мінеральні добавки).

БЕТОНИ НА ГІПСОВИХ В’ЯЖУЧИХ – бетони на основі напівводного гіпсу або ангідриту (включно з в’яжучими, гіпсоцементнопуцолановими тощо).

БЕТОНИ НА ОРГАНІЧНИХ ЗАПОВНЮВАЧАХ (АРБОЛІТ) – бетони на цементному в’яжучому й органічних заповнювачах (подрібнена сировина з відходів виробництва, стебла бавовнику або рисової соломи, костриця конопель і льону).

БЕТОНИ НА ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧАХ – бетони на штучних і природних мінеральних пористих заповнювачах, а також на пористих (крупних) та щільних (дрібних) заповнювачах.

БЕТОНИ НА ЦЕМЕНТНИХ В’ЯЖУЧИХ – бетони на основі клінкерних цементів.

БЕТОНИ НА ШЛАКОВИХ В’ЯЖУЧИХ – бетони на основі молотих шлаків і зол з активними добавками тужавіння (лужними розчинами, вапном, цементом або гіпсом).

БЕТОНИ НА ЩІЛЬНИХ ЗАПОВНЮВАЧАХ – бетони на заповнювачах із щільних гірських порід або шлаків.

БЕТОНИ НІЗДРЮВАТІ – поруваті бетони, в яких основну частину об’єму становлять рівномірно розподілені пори у вигляді комірок, одержаних за допомогою газо- або піноутворювачів.

БЕТОНИ ОСОБЛИВІ ВАЖКІ – одержані на важких заповнювачах (залізні руди, чавунний дріт, обрізки сталі), ρ=2500 кг/м3.

БЕТОНИ ОСОБЛИВО ЛЕГКІ – одержані на легких заповнювачах (керамзит та ін.), ρ=до 500 кг/м³.

БЕТОНИ ШЛАКОЛУЖНІ – штучні кам’яні матеріали, які одержують після формування і подальшого тужавіння раціонально підібраної та ущільненої суміші змеленого шлаку, розчину лужного компоненту і заповнювачів.

БЕТОННА СУМІШ – 1) напівфабрикат будівельного матеріалу,що складається з в’яжучої речовини (цементу), води і каменеподібних частинок різної величини – заповнювачів (пісок, щебінь та гравій), а також добавок, який, тужавіючи, перетворюється в штучний кам’яний матеріал – бетон, що застосовується для монолітних та збірно-монолітних конструкцій, бетонних і залізобетонних виробів; 2) пластична суміш, змішана до однорідного стану, яка складається з в’яжучої речовини, води, заповнювачів (пісок, щебінь або гравій) і спеціальних заповнювачів (заповнювач займає приблизно 80-85 % об’єму бетону), з якої можна формувати вироби будь-якої конфігурації. Б.с. залежно від виду застосованого в’яжучого поділяються на цементні, гіпсові й силікатні.

БЕТОНОЗМІШУВАЧ – бетономішальна машина, в якій змішують компоненти бетонної суміші.

БЕТОНОПОЛІМЕРИ – бетони на мінеральному в’яжучому, переважно цементному, капілярно-поровий простір, який насичений (просочений) мономерами або полімерами з їх подальшим тужавінням.

БЕТОНОСІРКОПОЛІМЕРИ – бетони на мінеральному в’яжучому, переважно цементному, капілярно-поровий простір яких просочено розплавом механічної сірки з подальшим тужавінням.

БЕТОНУВАННЯ – процес транспортування, укладання в форму та ущільнення бетонної суміші.

БЕТОНУВАННЯ ПІДВОДНЕ – процес укладання бетону в форми, які повністю перебувають під водою.

БЕШТАУНІТ – вивержена гірська порода.

БІЛИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ – портландцемент, який містить портландцементний клінкер, гіпс або його похідні.

БІЛИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ З ДОБАВКАМИ – портландцемент, який містить білий портландцементний клінкер, гіпс або його похідні й не більше 20 % добавок.

БІЛИЛА – штучний пігмент білого кольору, що застосовується для приготування олійних і емалевих фарб.

БІЛІСТЬ – властивість білого портландцементу, яка характеризується коефіцієнтом відбиття світла поверхнею його зразка.

БІОЛОГІЧНА КОРОЗІЯ – корозія будівельного матеріалу у виробі або конструкції, викликана життєдіяльністю біоорганізмів.

БІОЛОГІЧНА ПЛІВКА – плівка з бактерій або інших організмів на поверхні завантаження біологічного фільтра, яка окислює та мінералізує забруднюючі речовини.

БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ – 1) технологічні процеси очищення стічних вод на основі здатності біологічних організмів розкладати забруднюючі речовини; 2) основний спосіб очистки стічних вод, що містять забруднення органічного походження.

БІОСТІЙКА ПЛИТА – деревоволокниста (деревостружкова) плита, яка має підвищену стійкість проти дії грибків, бактерій та комах.

БІОСТІЙКІСТЬ ОРГАНІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ – стійкість деревини, очерету, руберойду та інших матеріалів до дії дереворуйнуючих мікроорганізмів і комах.

БІОТРИВКІСТЬ – властивість матеріалів протистояти гниттю або іншим руйнівним біологічним процесам.

БІСТР (скороч. англ.binary) – світлочутлива, нестійка темно-брунатна фарба, що легко розчиняється у воді. Виготовляється з деревної сажі.

БІТУМИ (лат. Bitumen – смола) – 1) органічні в’яжучі матеріали, які отримують шляхом переробки нафти (нафтові Б.) або сланців (сланцеві Б.). Існують також природні Б.; 2) природні або штучні складні суміші високомолекулярних вуглеводнів та їхніх неметалевих похідних (кисневих, сірчистих і азотистих); 3) загальна назва залишків переробки нафти у вигляді твердої, в’язкої або рідкої маси.

БІТУМІЗАЦІЯ – закріплення піщаних ґрунтів холодною бітумною емульсією. Мастику чи емульсію нагнітають у ґрунт крізь пробурені свердловини спочатку під тиском 0,2–0,3 мПа з поступовим підвищенням його до 5-8 мПА. Б. застосовують як допоміжний засіб до цементації для закріплення тріщинуватих скельних порід гарячою бітумною мастикою при великій швидкості ґрунтових вод.

БІТУМОВАНА ПЛИТА – м’яка деревоволокниста плита з додаванням бітуму.

БЛАГОРОДНІ МЕТАЛИ – метали, що характеризується високою хімічною стійкістю і привабливим зовнішнім виглядом у готових виробах (золота, платина, срібло тощо).

БЛОК (нім. block) – 1) стіновий елемент із природного або штучного каменю у формі паралелепіпеда з приблизно однаковими трьома розмірами для зведення будинків і споруд. Виготовляють стінові та об’ємні Б.; 2) трибальна або суміщена вертикальна конструкція, яка не потребує тимчасового закріплення під час монтажу.

БЛОК ФУНДАМЕНТНИЙ – складова частина збірного стрічкового фундаменту під стінами.

БЛОКИ З КАМЕНЮ-ВАПНЯКУ – великорозмірні тесані блоки з каменю-вапняку для мурування стін, спорудження товстостінних оборонних укріплень, фортець, храмів тощо. Застосовувались як будівельний матеріал з давніх-давен у західних та південно-західних областях України. Різновидом цього будівельного матеріалу є блоки з каменю-черепашника, який використовувався для будівництва споруд на Кримському півострові.

БЛОКИ КВАРТИРНІ ОБ’ЄМНІ –просторова конструкція заводського виготовлення, яка являє собою частину будинку (санітарний блок, блок-кімната, блок-квартира). Одноповерховий будинок являє собою одну, рідше дві і більше квартири з окремими входами.

БЛОКИ СКЛЯНІ – суцільноскляні вироби нефарбовані або кольорові, призначені для мурування світлопрозорих огороджуючих конструкцій будівель. Розрізняють: Б.с. порожнисті з герметичною повітряною порожниною, яка утворюється при зварюванні двох пів блоків, Б.с. порожнисті з відкритою повітряною порожниною та суцільні Б.с., які не мають порожнини.

БОРДЮРНИЙ КАМІНЬ – будівельний виріб, який використовують для обмежування шляхового (тротуарного) покриття. За рахунок висоти бордюрного каменю створюється різниця висоти шляхового покриття і тротуару.

БОРОЗНОУТВОРЮВАЧІ – ручні машини обертальної дії, призначенні для утворення борозен і пазів у бетонних, залізобетонних і цегляних конструкціях методом фрезування.

БОРТОВИЙ ЕЛЕМЕНТ – підсилена контурна частина циліндричних оболонок і складок покриття, орієнтована вздовж прогону та призначена для підвищення їх міцності і жорсткості.

БРАК – неякісна продукція, передача якої споживачу не допускається через наявність дефектів.

БРИЗОЛ – 1) рулонний без основний матеріал, виготовлений із зношеної старої гуми та бітуму з добавками азбестоцементу і пластифікатора; 2) рулонний гумобітумний матеріал, що призначається для гідроізоляції підземних споруд, трубопроводів, промислової покрівлі.

БРИКЕТ (фр. briquette) – пресована цеглина, плитка, кулька геометрично правильної і в кожному випадку однакової форми, виготовлені з дрібного або пилоподібного матеріалу.

БРОНЗОГРАФІТ – пористий спечений матеріал на основі міді з частинками графіту. Різновид антифрикційного матеріалу, у якого пори заповненні мінеральними або синтетичним мастилом.

БРУКІВКА – 1) (бруковий камінь) різновид бутового каменю, валуни з довжиною ребра до 300 мм, які використовуються для замощення доріг; 2) дорожнє покриття, вимощення з поштучних виробів – каменів.

БРУЩАТКА – спеціально виготовлені прямокутні камені (бруски) твердих порід, які застосовуються для улаштування бруківок.

БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА – велика група керамічних виробів з властивостями каменя, одержаних у процесі технологічної обробки випалюванням мінеральної сировини (переважно глинистої), що використовуються у будівництві житлових, громадських і промислових будинків у вигляді функціональних виробів (керамічні труби, санітарні вироби), а також опоряджувальні і футерувальні матеріали (керамічна плитка, луготривкі матеріали та ін.)

БУДІВЕЛЬНЕ СКЛО – вироби зі скла, що застосовуються для засклення світлових прорізів, улаштування прозорих і напівпрозорих перегородок, облицювання й опорядження стін та ін.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали (вироби), які застосовуються в будівництві для спорудження будинків. Б.м., як правило, характеризуються сталими за часом властивостями і поділяються на природні (пиломатеріали, камінь, пісок, глина) і штучні (цемент, вапно, скло)матеріали, а за умовами роботи і призначенням – на конструкційні (природні та штучні кам’яні матеріали, в’яжучі речовини, метали, полімери, деревина, композиційні матеріали) і матеріали спеціального призначення (теплоізоляційні, акустичні, гідроізоляційні, покрівельні, антикорозійні, опоряджувальні). Основна маса Б.м., виробів і напівфабрикатів виготовляється на підприємствах промисловості будівельних матеріалів і підприємствах будівельної індустрії або постачається іншими галузями народного господарства, а певна частина – безпосередньо на будівельному майданчику, приоб’єктних полігонах чи виробничих базах. Заборонено використання Б.м. і виробів, які не мають супровідних документів (паспорта, сертифіката), що підтверджують відповідність їхніх якісних показників вимогам державних стандартів або технічних умов, а також товарного знака (заводської марки).

БУДІВЕЛЬНІ ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОЗЧИНИ – штукатурні розчини звичайні (для опорядження зовнішніх і внутрішніх поверхонь) і декоративні (для художнього оформлення інтер’єрів).

БУНКЕР (англ. bunker – вугільна яма) – виготовлена зі сталі, залізобетону або дерева місткість, яка призначена для тимчасового зберігання і перевантаження сипких матеріалів (вугілля, пісок, руда, зерно, цемент та ін.)

БУТОБЕТОН – бетон із заповнювачами з бутового каменю.

БУТОВИЙ КАМІНЬ – великі камені довільної (неправильної) форми розміром до 500 мм, який одержують подрібненням скельних гірських порід: вапняку, доломіту, пісковику, рідше граніту. Застосовується для мурування фундаментів, гідротехнічних споруд, стін допоміжних приміщень та ін. Різновид – бруковий камінь, шматки каменю з довжиною ребра до 300 мм.

В

В’ЯЗКОПРУЖНІСТЬ – властивість речовин у твердому стані (полімери, пластмаси, тверде паливо тощо) бути як пружними, так і в’язкими. За наявності в матеріалах в’язкості напруги і деформації в них залежать від протікання процесу. Деформування характеризується розсіюванням енергії на замкненому циклі деформації (навантаження) та повільним зникненням деформації при повному знятті навантаження.

ВАГИ, ТЕРЕЗИ – прилад, призначений для визначення маси тіл. За принципом побудови ваги поділяються на важельні, пружинні, гідравлічні, гідростатичні та електричні.

ВАЖКІ БЕТОНИ – бетони щільні на цементному в'яжучому та щільних, крупних і дрібних, заповнювачах.

ВАЛЬЦЮВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ – верстат, основними робочими органами якого є дві пари вальців, що подрібнюють сипкі матеріали.

ВАЛЬЦЮВАННЯ (нім. Walze – валок) – кріплення труби в отворах металевих стінок, що полягає в розкатуванні її спеціальним інструментом (вальцівкою) до щільного стискання стінкою.

ВАПНО БУДІВЕЛЬНЕ – в'яжуча речовина, що одержується випалюванням кальцієво-магнієвих карбонатних порід – вапняків (осадової гірської породи), крейди, доломітизованих вапняків, доломітів, мергелистих вапняків та ін. Розрізняють: вапно гашене, негашене, натрове тощо.

ВАПНО ГАШЕНЕ – повітряне в'яжуче, яке складається переважно з Са(ОН)2 і Mg(OH)2, що його одержують гасінням (гідратацією) грудкуватого або змеленого негашеного вапна.

ВАПНО ГАШЕНЕ ГІДРАТНЕ – 1) вапно, у складі якого є 50-70 % води від сухої маси вапна, тобто стільки, скільки необхідно для протікання гідратації (процесу гасіння); 2) продукт гасіння (гідратації) кальцієвого, магнезіального або доломітового негашеного вапна при обмеженій кількості води.

ВАПНО ГІДРАВЛІЧНЕ – гідравлічна в'яжуча речовина, одержана випалюванням при температурі 900-1100 °С мергелистих вапняків з вмістом 6-20 % глини, швидко тужавіє, набуває з часом водотривкості.

ВАПНО НЕГАШЕНЕ – повітряне в’яжуче, продукт обпалення вапняків, доломітизованих вапняків і доломітів, що складається переважно з СаО і МgО, яке одержують випалюванням карбонатної сировини, що містить не більше 6 %, масою породоутворюючих мінералів, глин.

ВАПНОГАСИЛЬНА МАШИНА – машина для гасіння грудкового вапна-кипілки з метою одержання вапняного тіста.

ВАПНЯК – осадова гірська порода, що складається з кальциту або кальцитових скелетних решток організмів.

ВАПНЯКИ – гірські породи, що широко застосовуються в будівництві. Поділяються на: звичайні (щільні), дуже щільні (мармури), пористі (туфи, черепашники) і землисті (крейда). Об'ємна маса і теплопровідність цих гірських порід коливаються у широких межах.

ВАПНЯКОВИЙ ШПАТ – мінерал класу карбонатів. Те саме, що й кальцит.

ВАПНЯКОВИЙ ТУФ – травертин, порувата осадова гірська порода, що складається з кальциту.

ВАПНЯНА ФАРБА – традиційна фарба для фарбування інтер'єрів і фасадів старих та нових будівель.

ВАПНЯНЕ МОЛОКО – розчин, у складі якого в 10 разів більше води, ніж сухої маси вапна.

ВАПНЯНЕ ТІСТО – у його складі в 3-4 рази більше води, ніж сухої маси вапна.

ВАПНЯНІ ТА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ САНІРУВАЛЬНІ ШТУКАТУРКИ – штукатурні розчини, що використовуються для зниження вологості та вмісту солей при відновленні пам’яток архітектури. При твердненні вони мають високу пористість (до 40 %) та паропровідність при низькій капілярній провідності (глибина проникнення води до 5 мм), а також високу солетривкість.

ВАПНЯНО-КРЕМНЕЗЕМНІ В'ЯЖУЧІ – автоклавні сировинні суміші, що складаються з вапна та кварцового піску й призначаються для виробництва силікатних (автоклавних) будівельних бетонів і розчинів, наприклад, силікатної цегли.

ВАПНЯНО-ПУЦОЛАНОВЕ В'ЯЖУЧЕ – спільний помел негашеного повітряного або гідравлічного вапна з кислою активною мінеральною добавкою; порошкоподібні суміші будівельного вапна з різними активними мінеральними домішками.

ВАПНЯНО-ШЛАКОВЕ В'ЯЖУЧЕ – гідравлічне в'яжуче, яке одержується шляхом спільного помелу негашеного вапна, доменного гранульованого шлаку і піску.

ВАТА МІНЕРАЛЬНА – теплоізоляційний пухкий матеріал, що складається із взаємно перпендикулярних дискретних склоподібних волокон довільної орієнтації, отриманих при силікатному розплавленні. Таку вату ще називають вологою і ковтунуватою.

ВАТА СКЛЯНА – 1) матеріал у вигляді пухкої маси з переплутаних неорієнтованих скляних волокон завдовжки від 1 до 35 мм, призначений для тепло- звукоізоляції; 2) пухкий теплоізоляційний матеріал, що складається з переплетених між собою тонких безперервних або дискретних скляних волокон.

ВАТА – волокнистий безформний штучний матеріал з хаотичним розташуванням волокон.

ВЕЛИКОПОРИСТИЙ БЕТОН – 1) безпіщаний бетон, одержаний із суміші щільного або пористого (переважно однофракційного) гравію або щебеню, в'яжучого (цементу) і води; 2) бетони, в яких простір між зернами крупного заповнювача не повністю заповнений або зовсім не заповнений дрібними заповнювачами і затверділим в'яжучим.

ВЕЛИКОУЛАМКОВІ ҐРУНТИ – механічна суміш незцементованих уламків скельних та на-півскельних порід, які зазвичай містять більш як 50 % уламків порід розміром понад 2 мм.

ВЕЛИКОЩИТОВА ОПАЛУБКА – форма для відливання конструкції з бетону. В.о. складається з великорозмірних щитів, елементів з'єднання і кріплення.

ВЕНТА – холодне бітумно-полімерне мастило (рідина), що має багатокомпонентний склад.

ВИБІЙ – місце, де розробляють корисні копалини або покривні (пусті) породи.

ВИБІЛЮВАЛЬШ ГЛИНИ – глини, що мають здатність вбирати жири, смоли, пігменти, слиз.

ВИЛУГУВАННЯ БЕТОНУ – корозія бетону в результаті розчинення та вимивання (вилугування) з нього розчинних складових частин.

ВИПАРОВУВАННЯ – перехід речовини з рідкого стану в газоподібний. Такий перехід відбувається безперервно з її вільної поверхні, яка граничить з навколишнім середовищем, незалежно від температури рідини.

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ (ЦЕНТР) – лабораторія (центр), що вимірює, перевіряє, випробовує, калібрує чи яким-небудь іншим чином встановлює характеристики або експлуатаційні якості продукції, яка постачається.

ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ – визначення механічних, фізичних, хімічних або інших властивостей матеріалів для забезпечення постачання виробництва кондиційними матеріалами, а також випуску доброякісної продукції. При цьому керуються стандартами, відомчими та іншими технічними умовами, що регламентують методику контрольно-випробувальних операцій, які здійснюються у фабрично-заводських та інших лабораторіях.

ВИРОБИ – 1) продукція підприємства, що пройшла всі технологічні стадії виробництва і придатна для використання; 2) будівельні конструкції для спорудження будинків, виготовлені на підприємствах.

ВИРОБИ АРМАТУРНІ – виготовлені заздалегідь каркаси, сітки, пучки, пакети та канати, що використовуються для армування залізобетонних елементів і конструкцій.

ВИРОБИ БУДІВЕЛЬНІ – елементи заводського виготовлення, які постачаються на будівництво у готовому вигляді.

ВИРОБИ МІНЕРАЛОВАТНІ Й СКЛОВОЛОКНИСТІ – штучні, рулонні й шнуровані неорганічні утеплювачі, одержані в результаті поміщення мінераловатного (скловатного) шару в еластичні обкладки або їх формування із застосуванням різних зв'язуючих речовин.

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЕРЛІТОВІ – штучні матеріали у вигляді плит, блоків, шкаралуп, сегментів, а також монолітний утеплювач, що їх одержують у результаті формування і твердіння сумішей сипучого перлітового піску в поєднанні з різними зв'язуючими речовинами. До них належать: перлітоцементні, бітумоперлітові, пластоперлітові, склоперлітові, силікатоперлітові, керамоперлітові, керамоперліто-фосфатні.

ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ РІДКО-СКЛЯНІ – штучні теплоізоляційні матеріали, які одержують контактним омонолічуванням склопору (силіпору) мінеральними або органічними зв'язуючими речовинами. До них належать: склосилікат, склофосфогель, склоцемент, склобітум, склополімер.

ВИРОБНЕ КАМІННЯ – мінерали та гірські породи з цінними властивостями (яшма, бурштин, малахіт тощо).

ВИСОКОМІЦНА СТАЛЬ – сталь, що має високу міцність.

ВИСОКОМІЦНИЙ ЧАВУН – чавун з кулястим графітом, що має високі міцність і пластичність.

ВІБРАТОР – (лат. vibro - коливаю, приводжу в рух) – механізм для збудження механічних коливань, що їх використовують для виконання робіт різного призначення. В будівництві їх застосовують для ущільнення матеріалів (бетонної суміші, ґрунту та ін.), для занурення або виймання (діставання) паль, шпунтів, труб та ін.

ВІБРАЦІЙНА ОБРОБКА – обробка матеріалів з використанням вібрації.

ВІБРАЦІЙНА МАШИНА – машина, робочий орган якої піддають вібрації, щоб здійснити або інтенсифікувати певний процес за допомогою коливань.

ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ – 1) захист споруд,  машин, приладів і людей від шкідливої дії вібрації шляхом влаштування проміжних демпферних елементів між джерелом вібрації та захищуваним об'єктом; 2) метод зниження величини шкідливої вібрації, який полягає у введенні в систему, що коливається, проміжного пружного зв'язку. При цьому обладнання, що коливається, встановлюється або на віброізолюючих опорах, або на спеціально улаштовані фундаменти. В. буває двох видів – активна і пасивна. При активній використовують додаткове джерело енергії, що викликає збуджуючі коливання, обернені за фазою, – противібрацію (напр., сидіння у самохідних машинах), пасивна не потребує використання додаткового джерела енергії. Остання в будівництві використовується частіше.

ВІБРОПЛОЩАДКА – стаціонарна вібраційна машина для віброущільнювання бетону. У будівництві В. застосовується для виготовлення збірних залізобетонних конструкцій.

ВІБРОПОГЛИНАННЯ – метод боротьби з шкідливою вібрацією, що застосовується для зменшення вібрації захисних засобів (огорож), кожухів, трубопроводів вентиляційних систем та інших пристроїв, що виконуються з тонколистових матеріалів (сталь, пластмаса тощо). Коливання таких елементів часто відбувається в резонансному режимі і супроводжується генерацією шуму.

ВІБРОПРОКАТ БЕТОНУ – спосіб укріплення бетонної суміші за допомогою одночасного або послідовного впливу на неї вібрації та прокату між валками з метою підвищення щільності і міцності бетону.

ВІБРОПРОКАТНИЙ СТАН – прокатний стан, на якому за допомогою вібрації виготовляють залізобетонні вироби.

ВІБРОРЕЙКИ – окремий різновид віброплит, будівельно-опоряджувальні машини, призначені для поверхневого ущільнення бетонних розчинів і сумішей при улаштуванні підлоги і цементно-піщаних стяжок робочим органом віброплити у вигляді одного здвоєного бруса, який приводиться в коливальний рух від одного або кількох віброзбуджувачів загального призначення.

ВІБРОУЩІЛЬНЮВАННЯ БЕТОНУ – ущільнення бетону вібрацією.

ВІБРОШТАМПУВАННЯ – штампування залізобетонних виробів за допомогою вібрації і навантаження (тиску) від віброштампа.

ВІБРОШТАМПУВАННЯ БЕТОНУ – спосіб формування ребристих та інших збірних залізобетонних виробів на плоских піддонах шляхом видавлювання бетонної суміші за допомогою віброштампів.

ВІБРУВАННЯ – метод ущільнення свіжоукладеної бетонної суміші вібруванням, під дією якого зменшуються сили тертя і зчеплення між частинками суміші, відбувається їх перегрупування і більш щільна упаковка. Внаслідок цього, а також виникнення підвищеного тиску з бетонної суміші витискуються защемлені бульбашки повітря. В результаті зменшується пористість і поліпшується структура бетону.

ВІБРУВАННЯ БЕТОНУ – ущільнення бетонної суміші під час виготовлення бетонних і залізобетонних виробів, конструкцій та споруд шляхом впливу механічних коливань на частинки бетону.

ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ – одна з характеристик, що являє собою відношення парціального тиску водяної пари в повітрі до її парціального тиску у разі повного насичення при тій же температурі. В. в. п. вимірюється в частках від одиниці або у відсотках.

ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ – процентне відношення абсолютної кількості водяної пари в повітрі до її максимально можливої кількості за певної температури повітря.

ВІДНОСНА МАСОВА ВОЛОГІСТЬ МАТЕРІАЛУ – відношення маси вологи до маси матеріалу в сухому стані.

ВІДНОСНЕ ЗВУЖЕННЯ – відношення зменшення площі найменшого поперечного перерізу зразка при розтягуванні до вихідної площі його поперечного перерізу. В. з. виражається у відсотках і характеризує пластичність сталі.

ВІДНОСНЕ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ – величина, яка характеризує зниження температури внутрішньої поверхні конструкції у разі зміни температури внутрішнього повітря.

ВІДНОСНЕ ПОДОВЖЕННЯ – відношення збільшення довжини зразка при його розтягуванні до вихідної довжини. В. п. виражається у відсотках і є однією з основних характеристик металів і сплавів, яка характеризує пластичність матеріалу,

ВІДОКРЕМЛЮВАЧ – апарат, призначений для відділення від повітря крупних твердих частинок матеріалу, який переміщується пневмотранспортом.

ВІДПОЧИНОК МЕТАЛІВ – повне або часткове зняття механічного зміщення металів, що відбувається без рекристалізації і фазових перетворень.

ВІДПУСКАННЯ СТАЛІ – різновид термічної обробки, що зумовлює перетворення структури загартованого стану, наприклад мартенситу, в структуру твердого розчину – сорбіту. В. с. здійснюється шляхом нагрівання сталевих виробів до температури нижчої за інтервал перетворень, витримування при цій температурі і поступового охолодження.

ВІДСУТНІСТЬ ГЛЯНЦЮ НА ПЛИТІ – дефект у вигляді відсутності блиску на частині лицьового пласта твердої або напівтвердої деревно-волокнистої плити.

ВІДХИЛЕННЯ ФОРМИ – 1) відхилення форми реального елемента від номінальної форми, оцінюване найбільшою відстанню від точок реального елемента за нормами до прилеглого елемента; шорсткість поверхні не входить до відхилення форми; хвилястість включається до відхилення форми; особливим випадком оцінки відхилення форми є відхилення від прямолінійності осі; 2) відхилення форми реальної поверхні (або реального профілю) від форми номінальної поверхні (або номінального профілю).

ВІЗЕРУНЧАСТЕ СКЛО – скло, яке на своїй поверхні має рельєфний візерунок (відбиток) від гравірувальних валків прокатної машини. В.с. виготовляється завтовшки від 3,5 до 7 мм і застосовується як світлорозсіювальний декоративний конструкційний матеріал для засклення вікон, дверей, улаштування перегородок, а також для виготовлення меблів.

ВІСК БДЖОЛИНИЙ – пластичний матеріал, що легко плавиться при t=60-70 °С і може мати колір від світло-жовтого до світло-коричневого. В.б. застосовується для приготування матових масляних кольорів, емульсій, для ґрунтування дерев'яних поверхонь перед лакуванням, а також для оздоблення поверхонь, виготовлених (опоряджених) під цінні породи каменю і дерева.

ВІСКОЗА (лат. viscosus – в'язкий, липкий) – концентрований розчин ксантогенату целюлози в розведеному розчині їдкого натру.

ВІСКОЗИМЕТР (лат. viscosus – в'язкий і metreo - вимірюю) – прилад для віскозиметрії, вимірювання в'язкості рідин (речовин).

ВІТРИННЕ СКЛО – конструкційний матеріал, що застосовується для засклення вітрин, вітражів і вікон у громадських та промислових будинках і для виготовлення дзеркал (поліроване скло). Виробляється В.с. методом вертикального витягування (неполіроване) і флюат-способом (поліроване) завтовшки 5,5 і 6,5 мм.

ВКЛЮЧЕННЯ КОРИ У ПЛАСТІ ПЛИТИ – дефект у пласті деревностружкової плити у вигляді включень частинок кори за розмірами більших, ніж розміри основної маси деревних частинок поверхневого шару.

ВКЛЮЧЕННЯ НА ПЛАСТІ ПЛИТИ – дефект у вигляді включень крупних деревних частинок (стружок) на пласті деревностружкових плит з дрібноструктурною поверхнею, які різко вирізняються за розмірами на фоні основної маси деревних частинок.

ВКРАПЛЕННЯ В МІНЕРАЛАХ – сторонні тверді, рідкі й газоподібні тіла, включені в кристали мінералів.

ВЛАСТИВОСТІ ДЕФОРМОВНІ – здатність твердих тіл змінювати розмір і форму під дією силових впливів і несилових чинників.

ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ – основні В.р.с: легко розподілятися по поверхні і демонструвати високу водоутримувальну здатність, щоб не давати пористій основі (цегла, сухий бетон) всмоктувати в себе воду, необхідну для тужавіння розчину.

ВЛАСТИВОСТІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ – здатність твердих тіл чинити опір навантаженням і зовнішнім впливам.

ВОГНЕЗАХИСНЕ СКЛО – конструкційний матеріал, який застосовується з метою запобігання поширенню вогню під час пожежі.

ВОГНЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ – рідина для просочення деревини з метою захисту від біопошкоджень і загорання.

ВОГНЕЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ – хімічний захист деревини від руйнування вогнем.

ВОГНЕЗАХИЩЕНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали (конструкції), займистість яких зменшено вогнезахисними покриттями або антипіренами.

ВОГНЕТРИВИ, ВОГНЕТРИВКІ МАТЕРІАЛИ – матеріали і вироби, виготовлені переважно на основі мінеральної сировини, що має вогнетривкість не нижче 1580 °С.

ВОГНЕТРИВКА ДЕРЕВИНА – деревина, оброблена різними речовинами, що сповільнюють її загорання й обмежують поширення полум'я. В.д. обробляється солями фосфорної, сірчаної та інших кислот; обробка полягає головно у просочуванні деревини.

ВОГНЕТРИВКИХ МАТЕРІАЛІВ ПРОМИСЛОВІСТЬ – галузь промисловості, підприємства якої виготовляють шамотні, динасові, магнезитові, хромомагнезитові, форстеритові та інші вогнетривкій високовогнетривкі вироби та порошкові матеріали.

ВОГНЕТРИВКІ ГЛИНИ – глини, які використовуються для виробництва вогнетривких матеріалів (напр., цегли).

ВОГНЕТРИВКІСТЬ – 1) властивість матеріалу (виробу) протистояти дії високих температур, вогню і гарячої води (в умовах пожежі), витримуючи дію вогню без значної втрати тримальної здатності і руйнування; 2) здатність матеріалу витримувати довгодію високої температури, не деформуючись і не розплавляючись.

ВОДНІ ФАРБУВАЛЬНІ СУМІШІ – суміші, у яких застосовують в'яжучі матеріали, здатні розчинятись у воді або тужавіти під її дією; такі суміші до робочої в'язкості розводяться водою. їх склад: пігмент, в'яжучий матеріал і вода.

ВОДНО-ДИСПЕРСНІ ФАРБИ – водні суміші рослинних або тваринних клеїв і наповнювачів з пігментами. Виготовляються В.ф. у вигляді брикетів, концентратів, паст і сухих сумішей: полівінілацетатних, каучукових і полі акрилових.

ВОДОПОГЛИНАННЯ – властивість матеріалу поглинати і утримувати у своїх порах вологу при безпосередньому з нею контакті. Визначається В. за різницею ваги матеріалу, насиченого водою, і сухого і виражається у відсотках до ваги сухого матеріалу.

ВОДОПОГЛИНАННЯ ДЕРЕВИНИ – здатність деревини поглинати (всотувати) вологу, внаслідок пористої будови при безпосередньому контакті з водою.

ВОДОПОТРЕБА ЦЕМЕНТУ – водоцементне відношення (В/Ц), при якому досягається нормована рухливість стандартного цементного розчину.

ВОДОПРОВІДНІСТЬ – витрата потоку через одиницю ширини однорідного водоносного шару при гідравлічному градієнті, який дорівнює одиниці.

ВОДОПРОНИКНІСТЬ – властивість матеріалу пропускати воду під тиском.

ВОДОПРОНИКНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ – здатність гірської породи віддавати воду шляхом вільного стікання під дією сили тяжіння.

ВОДОТРИВ – геологічне тіло, проникність якого нижча, ніж проникність суміжних порід, що утруднює рух у ньому гравітаційної води за інших рівнозначних гідравлічних умов.

ВОДОТРИВКА ПЛИТА – деревоволокниста (деревностружкова) плита, яка має підвищену водотривкість.

ВОДОТРИВКІ МАТЕРІАЛИ – будівельні матеріали, що мають коефіцієнт розм'якшування (тобто відношення міцності матеріалу, насиченого водою, до міцності сухого матеріалу) більший за 0,8.

ВОДОТРИВКІСТЬ – здатність матеріалу, насиченого водою, зберігати фізико-механічні властивості (напр., міцність при зволоженні).

ВОДОУТРИМУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ – властивість розчинової суміші утримувати воду при розстиланні розчину на пористу основу що потрібно для збереження рухливості розчину на пористій основі, а також для запобігання розшаруванню під час перевезення і перекачування насосами.

ВОДОУТРИМУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ РОЗЧИНУ – характеристика того, наскільки розчинова суміш здатна утримувати воду при нанесенні на пористу основу або при транспортуванні.

ВОДОЦЕМЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ (В/Ц) – 1) відношення маси води замішування до маси цементу; 2) показник, який характеризує вміст води в бетонній суміші, що визначається відношенням маси води до маси цементу (В/Ц).

ВОЛОГІСТЬ ҐРУНТУ – ступінь насиченості пор ґрунту водою; визначається відношенням маси води та ґрунту до маси його твердих частинок (у відсотках). Ґрунти вологістю до 5 % вважаються сухими, понад 30 % – мокрими, 5-30 % – нормальної вологості.

ВОЛОГОВІДДАЧА - властивість, що характеризує швидкість висихання матеріалу за наявності відповідних умов у навколишньому середовищі.

ВОЛОГОЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ – нанесення покриття або просочування лісоматеріалів, розпиляної продукції, деталей і виробів з деревини для захисту їх від руйнування у результаті зміни вологості деревини.

ВОЛОГОІЗОЛЯЦІЯ – захист надземних огороджувальних конструкцій будинків і споруд від надмірного зволоження.

ВОЛОГОМІР – прилад, яким визначають вологість твердих та рідких (в яких вода не є основним компонентом) речовин. Дія В. базується на вимірюванні зміни електричних властивостей матеріалів у разі зміни їх вологості.

ВОЛОГОМІСТКІСТЬ (ВОЛОГОЄМНІСТЬ) ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ – здатність гірської породи поглинати та утримувати воду за певних умов.

ВОЛОГОМІСТКІСТЬ ПОВІТРЯ – (питома) кількість водяної пари, що міститься у вологому повітрі, співвіднесена з 1 кг його сухої частини; вимірюється в г/кг.

ВОЛОГОПРОВІДНІСТЬ ДЕРЕВИНИ – здатність деревини проводити зв'язану воду, переважно у вигляді рідини, системою мікрокапілярів у стінках клітин і меншою мірою у вигляді пари системою мікрокапілярів, заповнених повітрям.

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ – витривалість до впливу вологи, здатність будівельних матеріалів чинити тривалий опір руйнівній дії вологи у разі періодичного зволоження та висихання матеріалів.

ВОЛОКНИСТІ Й ШАРУВАТІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, у яких волокна (шари) розташовані паралельно один одному, мають різні властивості вздовж та впоперек волокон (шарів).

ВОЛОКНІТ – пластичні маси, до складу яких входять органічні волокна як наповнювач.

ВОЛОКНО – 1) основна сировина для виготовлення виробів типу шнурів, канатів, обпліток, теплоізоляційних матів різних типів; 2) гнучке й міцне тіло обмеженої довжини, яка значно перевищує дуже малі поперечні розміри. Розрізняють природні та хімічні волокна.

ВОЛОСОВИНА НА ПОЛИВІ – дефект керамічної плитки у вигляді тонких волосоподібних тріщин поливи, що утворюються внаслідок різниці значень коефіцієнта термічного розширення черепка і поливи.

ВОЛОЧІННЯ – обробка металів тиском, при якому прокат (дріт, пруток тощо) протягується через отвір, переріз якого менший від перерізу вихідного матеріалу. Ця операція робиться на волочильних станах, що складаються з матриці або фільєри і витягувального механізму.

ВОСКОВА  МАСТИКА – спеціальна сметано-подібна маса для натирання і захисту мармурових і дерев'яних поверхонь (підлоги, сходів, колон та ін.).

ВОХРА (грецьк. ochros - блідий, жовтуватий) – 1) природний мінеральний пігмент різних відтінків жовтого кольору, що являє собою гайну, багату на окисли або гідроокиси заліза; 2) один з барвників, назва художньої олійної фарби.

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНИЙ – вплив, який викликає зміну фізико-механічних характеристик матеріалів і зусиль в елементах конструкцій або напруг у перерізі елементів в результаті зміни в часі кліматичних або технологічних температур.

ВТОРИННИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ – захист від корозії, що досягається обмеженням або виключенням дії середовища на конструкцію після її виготовлення.

ВУГЛЕКИСЛА КОРОЗІЯ БЕТОНУ – корозія бетону в результаті взаємодії з агресивною вуглекислотою, яка міститься у воді.

ВУЛКАНІТ – штучний теплоізоляційний матеріал, який отримують із суміші азбесту, діатоміту (трепелу) і вапна шляхом формування з подальшого автоклавною обробкою.

ВУЛКАНІЧНЕ СКЛО – склоподібна силікатна вулканічна гірська порода.

ВУЛКАНІЧНИЙ ТУФ – зцементована гірська порода, що складається з твердих продуктів вулканічних вивержень та уламків різних гірських порід.

ВУЛКАНІЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ – гірські породи, що утворюються внаслідок виверження вулканів.

В'ЯЖУЧЕ ВАПНЯНО-КРЕМНЕЗЕМИСТЕ – високодисперсна однорідна суміш, яку одержують в результаті одночасного перемелювання вапна і піску, взятих у відповідних пропорціях.

В'ЯЖУЧЕ ШЛАКОЛУЖНЕ – гідравлічні в'яжучі речовини, які тужавіють у воді, одержані шляхом розчинення перемелених металургійних шлаків у розчинах сполук лужних металів або у суміші розчинів цих речовин.

В'ЯЖУЧІ ГІПСОВІ – речовини, що їх одержують термічною обробкою гіпсової сировини.

В'ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ – речовини мінерального або органічного походження, які мають властивість під впливом фізико-хімічних процесів переходити із пластичного стану в твердий. В.м. поділяються на неорганічні (мінеральні) – цемент, вапно, гіпс та органічні-бітумні, дьогтеві.

В'ЯЖУЧІ МІНЕРАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – 1) дрібно перемелені порошкоподібні природні або штучні компоненти, які при змішуванні з водою утворюють пластичне, зручне для обробки тісто, здатне затверднути, наростити з часом міцність і перетворитись у кам'яне тіло; 2) порошкоподібні речовини, які при змішуванні з водою утворюють пластичну легкоформовну масу ("в'яжуче тісто"), яке поступово твердне до каменеподібного стану.

В'ЯЖУЧІ ПОВІТРЯНІ – речовини, що тверднуть і зберігають свою міцність на повітрі (глина, гіпсові в'яжучі, повітряне вапно).

В'ЯЖУЧІ ФАРБ – 1) речовини, які використовуються для зчеплення частинок пігменту і наповнювача між собою та поверхнею, яку фарбують; 2) водні суміші (рослинні й тваринні клеї, вапно, розчинне скло тощо); 3) неводні суміші (оліфи, смоли, лаки) та емульсії (синтетичні та водноолійні).

В'ЯЗКЕ ТІЛО – (абстрактна математична модель) тіло, що належить до системи нульової миттєвої реакції, але з післядією (присутній фактор часу) і з незворотними деформаціями.

В'ЯЗКІСТЬ – 1) здатність матеріалу поглинати механічну енергію при деформації зразків, коли пластично-в'язкий матеріал починає текти, а напруга в матеріалі залежить від швидкості його деформації; 2) внутрішнє тертя - властивість рідин і газів чинити опір переміщенню однієї частини відносно іншої; 3) коефіцієнт пропорційності, що зв'язує швидкість деформації і необхідну для цього напругу.

В'ЯЗКІСТЬ УДАРНА – умовна механічна характеристика матеріалу, за якою оцінюють його здатність до опору крихкому руйнуванню.

Г

ГАБАРИТ (фр. gabarit) – 1) зразок, за яким виготовляють однакові речі; 2) модель; 3) крайні межі обрису якого-небудь предмета, будівлі, рухомого складу, шляхових споруд тощо.

ГАБІОН – виготовлені з металевої (габіонної) сітки ящики-каркаси заповнені камінням або галькою; розмір ящиків 3,0×1,0×0,5 і 4,0×2,0×1,0 м; призначаються для укріплення гідротехнічних і меліоративних об’єктів, гірських схилів тощо.

ГАБІОННА СІТКА – металева сітка, виготовлена із низьковуглецевого світловідпаленого дроту ( згідно з ГОСТ 14964-79 ) діаметром 2,5-5,0 мм з розміром комірок 50×50 мм; призначається для виготовлення габіонних ящиків (габіонів).

ГАБРО (іт. gabbro) – магматична гірська порода чорного або темно-зеленого кольору (інколи плямистого), що застосовується як будівельний камінь високої міцності для зовнішнього та внутрішнього облицювання, переважно у вигляді полірованих плит, а також для виготовлення щебеню і дорожнього каменю.

ГАЗ (грецьк. chaos – хаос, англ. gas) – один з агрегатних станів речовини, при якому його частинки не зв’язані між собою молекулярними силами притягання і хаотично рухаються, заповнюючи весь можливий об’єм. При досить малій густині реальний Г. можна практично вважати ідеальним газом (напр., повітря при нормальному тиску і температурі)

ГАЗОБЕТОН – різновид таранкуватого бетону. Спосіб приготування Г.: введення газоутворювача (зазвичай алюмінієвої пудри ) в суміш, що складається з в’яжучого (цемент, вапно-кипілка та ін.), кремнеземистого компонента (змеленого кварцового піску) і води. Гази, що виділяються, здувають (поризують, пузирять) розчин, який після тужавіння зберігає пористу структуру.

ГАЗОГІПС – різновид поризованого (чаранкуватого) бетону, одержаного шляхом змішування гіпсу, вапна-кипілки та води з алюмінієвою пудрою.

ГАЗОЗОЛОБЕТОН – різновид чаранкуватого бетону, одержаного шляхом змішування портландцементу, вапна-кипілки, золи-виносу, та води з алюмінієвою пудрою.

ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО – суміш горючих і перегрітих газів з певною кількістю домішок; горючі гази: вуглець, водень і оксид вуглецю.

ГАЗОСИЛІКАТ – 1) бетон, одержаний в автоклавах у результаті тужавіння суміші вапняно-кремнеземистої в'яжучої речовини, тонкодисперсного кремнеземистого компонента, газоутворювача і води. Г. є різновидом газобетону; 2) різновид поризованого бетону, одержаного шляхом змішування дрібнозмеленого піску, вапна-кипілки та води з алюмінієвою пудрою.

ГАЛУНИ АЛЮМІНІЄВО-КАЛІЄВІ – кристали білого кольору, легкорозчинні у воді, що застосовуються для приготування ґрунтовок замість мідного купоросу: на 10 л ґрунтовочного складу використовується 200-300 г галунів. Їх застосовують також для загуснення казеїнових фарбувальних складових.

ГАЛЬВАНІЧНІ ПОКРИТТЯ – 1) металеві покриття, що їх наносять електролітичним способом на поверхню металевих виробів; 2) різновид захисних покриттів.

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА – виготовлення точних металевих копій виробів електролітичним способом.

ГАЛЬВАНОСТЕГІЯ – нанесення на поверхню виробів металевого покриття електролітичним осадженням.

ГАЛЬВАНОТЕХНІКА – техніка, пов'язана з електролітичним осадженням металів на поверхні виробів.

ГАРТУВАННЯ – у металообробці термічна обробка, що полягає в нагріванні металів до температур, не нижчих за температуру критичних точок.

ГАРЯЧА ПРОКАТКА – обробка тиском (прокатка) нагрітих металів і металевих сплавів між обертовими валками прокатних станів.

ГАРЯЧЕ МЕТАЛЕВЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ –захисне покриття, утворене шляхом сполучення металевого та лакофарбового покриттів.

ГАС – суміш вуглеводнів, що википає в межах 180-230 (С при прямій перегонці нафти або продуктів крекінгу нафтопродуктів.

ГЕЛЬ – драглеподібна маса, утворена в результаті хімічної реакції мінералів цементу з водою, яка поступово перетворюється в кристалічні зростки.

ГЕОТЕКСТИЛЬ – текстильний матеріал, призначений для використання як прошарків на межах окремих шарів на поверхні або всередині ґрунтових масивів або в інженерних конструкціях.

ГЕРМЕТИЗАЦІЯ – забезпечення непроникності стінок та з'єднань апаратів, машин і споруд для газів, рідин тощо.

ГЕРМЕТИКИ – полімерні композиції (пасти, замазки,розчини), застосовувані для забезпечення непроникності стиків і з'єднань будівельних конструкцій.

ГЕТЕРОМОРФІЗМ – відмінність мінералогічного складу гірських порід при їх однаковому хімічному складі.

ГЕТИНАКС – шаруватий пластичний матеріал з паперу, просоченого синтетичними смолами.

ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ – властивість матеріалу поглинати вологу і конденсувати водяну пару з повітря. Цей процес називається сорбцією.

ГІДРАТАЦІЯ – процеси зв'язування води різними хімічними речовинами; приєднання молекул води до іонів або молекул різних речовин, що утворюються при їх гідратації.

ГІДРАТАЦІЯ ЦЕМЕНТУ – хімічна взаємодія цементу з водою з подальшим утворенням кристалогідратів.

ГІДРАТИ – продукти приєднання молекул води до органічних і неорганічних речовин.

ГІДРОБУТИЛ – безосновний гідроізоляційний матеріал на основі бутилкаучуку, який випускається у вигляді невулканізованих і вулканізованих плівок, що маюь міцність 9 і 3 мПа при розриві, відносне видовження – 400 і 900 %, температуру крихкості – 50 і 60(С, водопоглинання – 0,9 і 0,75 %.

ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ КОЛЕКТОР – гірська порода з проникністю значно вищою, ніж проникність суміжних гірських порід.

ГІДРОІЗОЛ – рулонний безосновний матеріал, одержаний просочуванням азбестового картону бітумно-полімерною мастикою, яка складається з бітуму, фенолформальдегідної смоли і тальку.

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ – водонепроникні матеріали, використовуванні для захисту конструкції будинків і споруд від шкідливої дії води і хімічно агресивних рідин (кислот, лугів та ін.).

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ – 1) захист конструкцій будинків і споруд від проникнення і руйнівного впливу води та хімічно агресивних рідин; 2) спеціальний водонепроникний шар, нанесений на конструкцію для її захисту від шкідливої (агресивної) дії води.

ГІДРОСЛЮДИ – група породоутворюючих мінералів класу силікатів, які є проміжними продуктами між слюдами і глинистими мінералами.

ГІДРОТЕХНІЧНИЙ БЕТОН – бетон для будівництва споруд або їх частин, які постійно або періодично взаємодіють з водним середовищем; який характеризується стійкістю проти агресивної дії води, водонепроникністю, морозотривкістю.

ГІДРОФІЛЬНІСТЬ – властивість твердого тіла, що характеризується змочуваністю його поверхні водою.

ГІДРОФОБІЗАЦІЯ ЦЕМЕНТУ – підвищення стійкості цементу до дії вологи повітря шляхом введення спеціальних добавок.

ГІДРОФОБІЗУЮЧА КОМПОЗИЦІЯ – 1) речовина для захисту будівельних матеріалів (бетону, цегли, шиферу, дерева та ін.) від проникнення вологи і вивітрювання; 2) покриття, що утворюють нерозчинну водовідштовхувальну плівку, яка має низьку сорбцію солей і пилу.

ГІДРОФОБНИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ – цемент, який на відміну від звичайного портландцементу містить гідрофобні (водовідштовхувальні) добавки.

ГІДРОФОБНІСТЬ – властивість твердого тіла, що характеризується незмочуваністю його поверхні водою.

ГІПС (грецьк. gypsos) – природний матеріал (мінерал, осадова порода) білого кольору.

ГІПС БУДІВЕЛЬНИЙ, АЛЕБАСТР – застаріла назва гіпсових речовин невисоких марок за міцністю (Г-2–Г-7), що застосовується для будівельних цілей.

ГІПС ВИСОКОМІЦНИЙ – застаріла назва гіпсових в'яжучих висок марок за міцністю (Г-10–Г-25).

ГІПС ВИСОКООБПАЛЕНИЙ (ЕСТРІХ-ГІПС) – в'яжуча речовина, яку одержують обпаленням при температурі 800-1000 (С природного гіпсу або ангідриту, а також промислових відходів, що містять гіпс, з подальшим їх перемелюванням.

ГІПС ДВОВОДНИЙ – двоводний сульфат кальцію CaSO4 2H2O. У земній корі зустрічається у вигляді мінералів гіпсу і утворює осадову гірську породу з такою ж назвою.

ГІПС НАПІВВОДНИЙ – напівводний сульфат кальцію, напівгідрат.

ГІПС ФОРМУВАЛЬНИЙ – застаріла назва гіпсових в'яжучих речовин, що застосовуються для виготовлення форм і моделей керамічної та ливарної промисловості.

ГІПСОБЕТОН – бетон на основі гіпсових в'яжучих речовин.

ГІПСОВІ В'ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ – в'яжучі речовини, головним чином повітряні, що складаються з напівводного сульфату кальцію.

ГІПСОВІ ТА ГІПСОБЕТОННІ ВИРОБИ – будівельні вироби з гіпсового тіста (суміш гіпсу і води) та гіпсобетону.

ГІПСОКАРТОН – див.: Штукатурка суха.

ГІРСЬКІ ПОРОДИ – найбільш поширені мінерали, які утворюють земну кору і поділяються на вулканічні та осадові.

ГЛАДЕНЬКА ДЕКОРОВАНА КЕРАМІЧНА ПЛИТКА – плитка з гладенькою поверхнею і нанесеним на неї кольоровим малюнком.

ГЛАДЕНЬКА КЕРАМІЧНА ПЛИТКА – недекорована плитка з гладенькою лицьовою поверхнею.

ГЛАЗУР – див.: Полива.

ГЛИНА – 1) землиста або уламкова гірська порода, здатна утворювати з водою пластичне тісто, яке, висихаючи, зберігає надану йому форму, а після випалювання набуває твердості каменя; 2) незцементована гірська порода, що складається переважно з глинистих матеріалів; 3) в'яжучий компонент, який застосовується для штукатурних і мурувальних розчинів; 4) продукт природного руйнування гірських порід. У техніці глиною називається велика група землистих порід, що складаються переважно з дуже дрібних частинок, які мають здатність утворювати легкоформовну пластичну масу при змішувані з водою. Під пластичністю розуміють властивість речовини у вологому стані та під навантаженням змінювати форму без утворювання тріщин і зберігати цю форму після зняття навантаження. Важливою складовою частиною глини є мінерал каолініт, що є продуктом вивітрювання польових шпатів. Високопластичні глини називаються жирними глинами, а глини, що мають малу пластичність, - пісними. Пісну глину можна одержати шляхом підмішування до жирної глини піску. Пластичність глини збільшується в разі підвищення в ній вмісту глинистої речовини (тобто найдрібніших частинок) і зменшується за наявності в  глині домішок пилу або піску.

ГЛИНИ БЕНТОНІТОВІ – тонкодисперсні воскоподібні породи.

ГЛИНИ ВОГНЕТРИВКІ – землисті гірські породи, які характеризуються тонкодисперсністю і складаються головним чином з глинистого мінерального каолініту.

ГЛИНИ КЕРАМІЧНІ – тонкодисперсні землисті породи, що складаються головним чином з глинистих мінералів.

ГЛИНИ ЦЕГЕЛЬНІ – землисті гірські породи, дуже строкаті і не постійні за складом мінералів, а також за гранулометричним складом.

ГЛИНИСТИЙ ҐРУНТ – зв'язний ґрунт, у якого число пластичності більше за одиницю.

ГЛИНОЗЕМЕСТИЙ КЛІНКЕР – клінкер, який складається переважно з низькоосновних алюмінатів кальцію.

ГЛИНОЗЕМИСТИЙ ЦЕМЕНТ – гідравлічна в'яжуча речовина, що швидко тужавіє; її одержують випалюванням сировинної суміші бокситів і вапняків з подальшим подрібненням. Г.ц. характеризується швидким наростанням міцності, високою вогнетривкістю і сульфатотривкістю.

ГНЕЙС (нім. gneiss) – метаморфічна сланцева гірська порода, яка за складом близька до гранітів.

ГОРІННЯ – екзотермічна реакція окислення речовини, що супроводжується як мінімум одним з трьох факторів: полум'ям, світінням, виділенням диму.

ГОРНОВЕ ЗВАРЮВАННЯ – вид зварювання металу під тиском.

ГОТОВІ ФАРБ І ЛАКИ – складені суміші, виготовлені зі зв'язувального матеріалу, пігментів і наповнювача; поділяються на водорозчинні, олійні, емалеві і леткосмоляні; водорозчинні фарби поділяються ще на фарби на мінеральній основі, полімерцементні та емульсійні (латексні).

ГОФР – спеціальна форма листа (металевого або фанерного) хвилеподібного перерізу, яку надано йому для збільшення жорсткості. Гофровані листи застосовуються для покриття даху і/чи стін легких будівель тощо.

ГОФРУВАННЯ (фр. gaufer – пресувати складки) – процес згинання листових матеріалів (сталі, алюмінію, шиферу, картону) для надання їхнім поверхні хвилеподібної форми, трапецієподібного, кругового, трикутного та інших профілів з метою надання жорсткості.

ГРАВІЄМИЙКА – машина для промивання будівельного гравію і щебеню від забруднення.

ГРАВІЙ (фр. gravier) – 1) розсипчаста осадова гірська порода, що складається більш як на 50 % з незцементованих обкатаних уламків гірських порід розміром до 10 мм. Г. використовується як будівельний матеріал (заповнювач для бетону, матеріал для улаштування дорожнього полотна та ін.); 2) крупний заповнювач для бетону з гладенькою поверхнею зерен, який утворився в результаті вивітрювання гірських порід; 3) неорганічний зернистий сипучий будівельний матеріал, одержаний відсівом природних гравійно-піщаних сумішей; (застр.) рінь, дрібний.

ГРАВІЙНО-ПІЩАНІ СУМІШІ – неорганічні зернисті сипучі будівельні матеріали, одержані в процесі подрібнення скельних гірських порід, гравію і валунів у виробництві щебеню.

ГРАНИЦЯ (МЕЖА) ТЕКУЧОСТІ – 1) вагова вологість ґрунту на межі між рідким і пластичним станом ґрунту. Ґрунт з вологістю на грані плинності майже не має тримальної здатності; 2) межа між пластичним і в'язкотекучим станом; 3) механічна характеристика матеріалу, що виражає напругу, за якою деформації зростають без збільшення навантаження.

ГРАНИЦЯ ВИМІРЮВАНЬ – найбільше або найменше значення діапазону вимірювань.

ГРАНИЦЯ ВИТРИВАЛОСТІ – кількісна здатність матеріалу і конструкцій протистояти утомленості.

ГРАНИЦЯ ВОГНЕТРИВКОСТІ – для будівельної конструкції час ( в годинах, хвилинах ) випробовування від початку вогневої стандартної дії до виникнення одного з граничних станів.

ГРАНИЦЯ ДОПУСТИМОЇ ПОХИБКИ – найбільша (без урахування знака) похибка засобу вимірювань, при якій його можна визнати придатним і допустити до застосування.

ГРАНИЦЯ КОРОЗІЙНОЇ УТОМИ – максимальна механічна напруга, при якій після сумарної дії встановленої кількості циклів змінного навантаження і додатково корозійних умов метал ще не руйнується.

ГРАНИЦЯ МІЦНОСТІ – (тимчасовий опір) механічна характеристика матеріалів, що виражає умовну напругу, яка відповідає найбільшій напрузі, що передує руйнуванню зразка.

ГРАНИЦЯ ПОВЗУЧОСТІ – найбільша напруга, за якої швидкість деформації повзучості не перевищує певного значення,встановленого технічними умовами.

ГРАНИЦЯ ПРОПОРЦІЙНОСТІ – напруга, за якої відхиленні від лінійної залежності між напругою і деформацією матеріалу досягає деякого певного значення, встановленого технічними умовами.

ГРАНИЦЯ ПРУЖНОСТІ – механічна характеристика матеріалів: напруга, за якої залишкові (непружні) деформації вперше досягають певної малої величини, встановленої відповідними вимогами.

ГРАНИЦЯ РОЗКОЧУВАННЯ – вагова вологість ґрунту на межі між його пластичністю і твердим станом, за якої ґрунтове тісто, розкачане у шнур (джгут) завтовшки 3 мм, починає кришитися.

ГРАНИЧНА ВИТРАТА – кожна додаткова (нова) витрата виробництва, що дає змогу виготовити ще одну одиницю продукції.

ГРАНИЧНА РІВНОВАГА – стан рівноваги тіла, за якого вперше у процесі навантаження стає можливим збільшення деформацій без дії напружень. Г.р. – такий стан, який характеризується моментом переходу сипучого тіла від спокою до нескінченно повільного руху.

ГРАНИЧНА РОЗТЯЖНІСТЬ БЕТОНУ – граничні лінійні деформації розтягнутого бетону, за яких відбувається його руйнування (з'являються тріщини).

ГРАНИЧНА СТИСЛИВІСТЬ БЕТОНУ – відносні лінійні деформації бетону на стиск у момент руйнування зразка або елемента конструкції.

ГРАНИЧНЕ ВІДХИЛЕННЯ – положення допуску порівняно з номінальним розміром.

ГРАНИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ – навантаження, що відповідає одному з розрахункових граничних станів (за міцність, деформаціями тощо).

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ – два гранично допустимі розміри, між якими повинні лежати його реальні значення з певною ймовірністю.

ГРАНІ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – обмежені ребрами бічні поверхні плиток, якими вони прилягають одна до одної у процесі укладання.

ГРАНІТ (італ. granite – зерно) - гірська порода, що являє собою щільно зрощені кристалічні зерна і має суцільну зернисто-кристалічну структуру. До складу гранітів входять три основних мінерали: польовий шпат (ортоклаз), кварц і слюди. Найбільш міцною і стійкою проти фізико-механічного руйнування складовою частиною граніту є кварц, менш стійкою – польовий шпат, малостійкою – слюда. Найчастіше зустрічаються граніти червоного й сірого кольорів, причому колір переважно залежить від кольору ортоклазу (польового шпату). Граніти, як правило, мають малу пористість, велику об'ємну масу і високу міцність. Крім того, вони характеризується низьким водопоглинанням і високою теплопровідністю. Широко використовуються у народному господарстві (замощення доріг, створення дамб). У будівництві Г. використовується як матеріал для постаментів пам'ятників, улаштування  підлоги, облицювальних робіт (полірованими гранітними плитами), "альпійських гірок" на території парків чи садиб.

ГРАНІТИЗАЦІЯ – сукупність процесів перетворення різних твердих гірських порід на породи, близькі або тотожні за складом і структурою з гранітом. Г. розвивається у глибинних зонах земної кори.

ГРАНОДІОРИТ – магматична гірська порода, за мінералогічним складом проміжна між гранітом і кварцовим діоритом.

ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД – наявність у гірській породі, ґрунті або штучному продукті зерен (частинок) різної крупності, виражена у відсотках від маси або кількості зерен досліджуваного зразка.

ГРАНУЛЯЦІЯ ШЛАКУ – процес перетворення рідкого доменного і ваграночного шлаку у тверді крупинки (гранули) шляхом подрібнення і швидкого охолодження водою або повітрям. Г.ш. робиться з метою використання цементу і шлакобетону.

ГРАНУЛЬОВАНИЙ ШЛАК – матеріал, який одержується швидким охолодженням розплаву шлаків металургійного і хімічного виробництва.

ГРАФІТ – мінерал класу самородкових мінералів.

ГРУБА ЛАТА, ЗВОЗДЕНКА – верхня товста лата для покриття даху "по спарених латах", до якої кріплять дранку.

ГРУБА ПОХИБКА ВИМІРЮВАНЬ – похибка вимірювань, що істотно перевищує очікувану похибку за конкретних умов.

Ґ

ҐРУНТ (нім. Grund, англ. Ground, пол. grunt – основа) – 1) узагальнена назва гірських порід, які залягають на поверхні землі в так званій зоні вивітрювання і є об'єктом інженерно-будівельної діяльності людини; 2) місцевий природний матеріал, різні гірські породи, які залягають переважно в межах зони вивітрювання земної кори; 3) вивітрені гірські породи, що утворюють кору землі.

ҐРУНТ БУДІВЕЛЬНІ – ґрунти, що є основою для фундаментів споруд; поділяються на скельні, напівскельні, крупноуламкові, піщані і глинисті.

ҐРУНТИ ГЛИНИСТІ – зв'язані ґрунти, число пластичності яких більше за одиницю.

ҐРУНТИ КРУПНОУЛАМКОВІ – незцементовані ґрунти, що містять понад 50 %, за масою, уламкові кристалічних або осадових порід з розміром частинок понад 2 мм.

ҐРУНТИ ПІЩАНІ – сипучі в сухому стані ґрунти, що містять 50 % за масою частинок розміром понад 2 мм, для яких не властива пластичність (ґрунт не розкачується в шнур діаметром 3 мм, або ж число його пластичності менше за одиницю).

ҐРУНТИ СКЕЛЬНІ – вулканічні, метаморфічні та осадові породи з жорсткими зв’язками між зернами, що залягають у вигляді суцільного або тріщинуватого масиву.

ҐРУНТИ УКРІПЛЕНІ – матеріал для конструктивних шарів дорожнього одягу (покриття), який отримують шляхом змішування природного або штучного ґрунту з мінеральними в’яжучими (цемент, вапно), органічними (бітум, дьоготь, емульсії) або полімерними з метою зміни початкових властивостей ґрунту і одержання монолітного, міцного і морозостійкого матеріалу.

ҐРУНТОБЕТОН – композиційний матеріал, матрична основа якого складається з глинистої дисперсії (глини або суглинку), води, активаторів гідратаційного твердника і заповнювача.

ҐРУНТОВКА – 1) суспензія пігменту або суміші пігментів і наповнювачів у зв'язувальній речовині з в'язкістю близько 15 с за ВЗ-4 (час витікання через отвір діаметром 4 мм 100 г матеріалу за 1 хв); 2) фарбувальна суміш з меншим вмістом пігментів.

ҐРУНТОМАТЕРІАЛИ – будівельні матеріали виготовлені з ґрунтів (глин, суглинків, супісків) без випалювання.

ҐРУНТУВАННЯ – попереднє фарбування поверхні рідкими красильними сумішами.

ГУДРОН (фр. goudron) –в'язка, майже тверда, чорна смолиста речовина, одержана з нафти після перегонки більш легких (паливних і масляних) фракцій, що є сировиною для виробництва бітуму.

ГУСТИНА ВОЛОГОГО МАТЕРІАЛУ – відношення маси матеріалу, з урахуванням маси вологи в його порах, до об'єму, який цей матеріал займає.

Д

ДАХ – 1) покрівля; 2) верхня частина будівлі, що служить її покриттям, поєднує тримальні й огороджувальні функції, захищає будівлю від атмосферних опадів. На Д. розміщена система водостоків. Залежно від конструкції будівлі Д. може бути одно-, дво-, чотирисхилим, шатрової форми тощо. Тримальною його частиною є дерев'яні, металеві або залізобетонні крокви, що спираються на покладені поверх стін балки (мауерлати, варцаби, платви). На крокви укладають (закріплюють) рейки або дошки, а по них стелять черепицю, азбошиферні листи, покрівельну сталь, руберойд тощо.

ДАЦИТ – магматична гірська порода, один з аналогів гранодіориту та кварцового діориту.

ДЕГАЗАЦІЯ ВОДИ – процес видалення з води розчинених газів.

ДЕКОРАТИВНИЙ ЩЕБІНЬ (ПІСОК) – щебінь (пісок), одержаний подрібненням (розмелюванням) гірських порід, який має декоративні властивості.

ДЕКОРАТИВНІ БЕТОНИ - спеціальні бетони, призначенні для оздоблення будинків і споруд.

ДЕКОРУВАННЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – нанесення на лицьову поверхню плитки гладенького або рельєфного малюнка одним або кількома кольорами.

ДЕЛЬТА-ДЕРЕВИНА – один із видів деревношарових пластиків, що виготовляється за допомогою пресування або склеювання шпону (головним чином березового), просоченого смолою.

ДЕРЕВИНА (грецьк. хуlоп-дерево) - 1) традиційний будівельний матеріал із багатовіковим досвідом застосування, що використовується в сучасному будівництві у вигляді клеєних дерев'яних, фанерних і комбінованих конструкцій, виробів з деревних плит і панельних конструкцій заводського виготовлення; 2) матеріали, створені на базі відходів з деревини (арболіт, фіброліт та ін.); 3) один з найпоширеніших будівельних матеріалів, являє собою сукупність проведених, механічних і згасаючих тканин, розташованих між корою і серцевиною у стовбурах, гілках і коріннях дерев та дерев'янистих рослин.

ДЕРЕВИНА МОДИФІКОВАНА – цільна деревина із спрямовано зміненими механічними, фізичними і хімічними властивостями за рахунок просочування мономерами або олігомерами.

ДЕРЕВИНА ШТУЧНА – пластичні маси, одержувані шляхом переробки деревини або її відходів (тирса, тріски, стружка, гілки тощо), що має високу питому міцність, добре обробляється різанням, може відливатися у форми і штампуватися.

ДЕРЕВНА МАСА – волокниста маса, одержувана перетиранням балансової деревини або трісок.

ДЕРЕВНА СМОЛА – один з продуктів сухої перегонки деревини.

ДЕРЕВНІ МАТЕРІАЛИ – конструкційні, ізоляційні та виробничі матеріали, повністю або частково виготовлені з натуральної деревини.

ДЕРЕВНІ ПЛАСТИКИ - пластифіковані деревні матеріали.

ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА – 1) плитний матеріал, виготовлений способом гарячого пресування або сушки килима з волокон деревини при введенні, за потреби, склеювальних та спеціальних добавок; 2) продукт гарячого пресування (температура 150-160 (С і тиск 1,0-5,0 мПа) волокнистої маси, що складається з целюлозних волокон, води, наповнювачів і синтетичних полімерів.

ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА З  БЕЗСТУПІНЧАСТОЮ ЗМІНОЮ СТРУКТУРИ – деревноволокниста (деревностружкова) плита з поступовою зміною розмірів волокна або деревних частинок, від дрібних до крупних, від верхнього пласта до середини.

ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА З ДРІБНОСТРУКТУРНОЮ ПОВЕРХНЕЮ – деревностружкова плита із зовнішніми шарами з додатково подрібнених частинок і пилу.

ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА З КАРБАМІДНИМ СПОЛУЧЕННЯМ – деревноволокниста (деревностружкова) плита, в якої основним компонентом сполучника є карбамідоформальдегідна смола.

ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА З НЕОБЛАГОРОДЖЕНОЮ ПОВЕРХНЕЮ – деревноволокниста плита, яка має однорідний фрикційний склад деревних волокон по товщині плити і не містить добавки барвників.

ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА З ТОНКОДИСПЕРСНИМ ЛИЦЬОВИМ ШАРОМ – деревноволокниста плита, лицьовий шар якої в процесі виробництва просочується барвником до пресування.

ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА ІЗ ЗВИЧАЙНОЮ ПОВЕРХНЕЮ – деревностружкова плита із зовнішніми шарами з деревних частинок, одержаних без додаткового подрібнення.

ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА НА ФЕНОЛЬНОМУ КЛЕЮ – деревноволокниста (деревностружкова) плита, в якому основним компонентом клею є фенолформальдегідна смола.

ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА СЕРЕДНЬОЇ ГУСТИНИ – пресована деревноволокниста плита сухого способу виготовлення густиною від 600 до 850 кг/м³.

ДЕРЕВНОСТРУЖКОВА ПЛИТА – 1) плитний матеріал, виготовлений шляхом гарячого пресування деревних частинок, переважно стружки, розміщених в основному паралельно пласту плити і змішаних із в'яжучими немінерального походження з введенням, за необхідності, спеціальних добавок; 2) продукт гарячого пресування (при температурі 140-150 (С і тиску 1,0-1,2 мПа) деревних стружок, змішаних з термоактивним рідким олігомером; 3) плита, виготовлена гарячим пресуванням деревної стружки, змішаної з синтетичними смолами.

ДЕРЕВНОСТРУЖКОВА ПЛИТА З ОРІЄНТОВАНИМИ ДЕРЕВНИМИ ЧАСТИНКАМИ – деревностружкова плита, в якої в одному або в декількох шарах спеціальні великорозмірні деревні частинки розміщені переважно у заданому напрямку.

ДЕРЕВНОШАРУВАТІ ПЛАСТИКИ – 1) пластики, одержані просочуванням деревини (товщина 0,3-0,8 мм) листяних порід (переважно берези) фенолформальдегідною смолою у відкритих ваннах або автоклавах з подальшим сушінням при ступінчастому нагріванні до 90 (С та наступним збиранням їх у пакети і пресуванням на стяжних пресах при тиску 15-16 мПа і температурі 145-150 (С; 2) плити, які утворюються гарячим пресуванням пакетів з деревного шпону, просоченого синтетичними смолами.

ДЕРЕВОПЛИТА – дерев’яна плита, суцільний настил з дощок або брусків, поставлених на ребро і зшитих між собою цвяхами або дерев’яними нагелями.

ДЕРМАНТИН – 1) спеціально оброблена тканина, різновид штучної шкіри; 2) штучна шкіра з тканини, покрита нітроцелюлозою плівкою.

ДЕСОРБАЦІЯ (лат. de – заперечний префікс, sorbeo – поглинаю) – видалення з поверхні твердого тіла (адсорбента) поглинутої (адсорбованої) речовини.

ДЕСТРУКЦІЯ (лат. destructio - руйнування) – порушення або руйнування нормальної структури матеріалу.

ДЕСТРУКЦІЯ ПОЛІМЕРІВ – руйнування макромолекул у високомолекулярних сполуках, яке супроводжується структурним перетворенням і зменшенням молекулярної маси.

ДЕФЕКТ (лат. defectus –недолік) – відхилення якості, форми або фактичних розмірів елементів та конструкцій від вимог нормативно-технічної чи проектуванні, виготовленні ,транспортуванні та монтажі.

ДЕФЕКТ ДЕРЕВИНИ – недоліки окремих ділянок деревини, що знижують її якість і обмежують можливості її використання.

ДЕФЕКТИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ – відхилення від вимог до показників якості продукції, що знижує споживчі властивості продукції.

ДЕФЕКТИ ШЛІФУВАННЯ ПЛИТ – дефекти поверхні деревноволокнистих (деревностружкових) плит у вигляді нешліфованих ділянок, лінійних слідів від шліфування, хвилястості поверхні.

ДЕФЕКТОСКОП – прилад або установка для дефектоскопії матеріалів і виробів.

ДЕФЕКТОСКОПІЯ – сукупність методів виявлення поверхневих або внутрішніх дефектів у матеріалах і виробах без їх руйнування.

ДЕФІБРАТОР (префікс de- і лат. fibra–волокно) – апарат, у якому виготовляють деревну масу розтисканням трісок між спеціальними металевими дисками.

ДЕФІБРЕР (фр. defibreur–подрібнювач волокна) –машина, в якій виробляють деревну масу розтиранням балансової деревини на крутильному абразивному камені.

ДЕФОРМАТИВНІСТЬ БЕТОНУ – комплексна система лінійна і об'ємна зміна в структурі бетону під час тимчасової злеженості в результаті перебігу фізико-хімічних процесів твердіння цементу: прикладання зовнішніх сил і теплової дії, утворення системи мікропор і розвитку мікротріщин, що зумовлені переважно змінами його водовмісту.

ДЕФОРМАЦІЯ ПЛАСТИЧНА – залишкова деформація бетону, яка утворилась від мікроскопічних порушень суцільності бетону під впливом дії силових факторів.

ДЕФОРМАЦІЯ НЕЛІНІЙНА – деформація, що не є пропорційною напрузі.

ДЕФОРМАЦІЯ ОБ'ЄМНА – деформація, що  розвивається у зразку в усіх напрямках однаково, в результаті силової дії або температурно-вологісних чинників.

ДЕФОРМАЦІЯ ПОВЗУЧОСТІ – пластична (незворотна) деформація, що повільно зростає тривалий час (місяці і роки) при навантаженнях, менших за ті, які здатні викликати залишкову деформацію за певні періоди спостережень.

ДЕФОРМАЦІЯ ПРУЖНА – деформація, яка описується законом Гука і зникає після зняття навантаження, що її викликало.

ДЕФОРМАЦІЯ ПРУЖНОЇ ПІСЛЯДІЇ – частина деформацій запізнення в бетоні, що зникає через деякий час після зняття навантаження.

ДЕФОРМАЦІЯ СИЛОВА – деформація тіла, яка проявляється під дією зовнішніх силових факторів.

ДЕФОРМАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРНА – зміна об'єму тіла під впливом технологічної або кліматичної температурної зміни в навколишньому середовищі.

ДЕФОРМАЦІЯ ФОРМИ – зміна відстані між кінцями форм у результаті дії зусилля, яке передає на форму попередньо напружена арматура.

ДЕФОРМІВНІСТЬ ҐРУНТІВ ОСНОВИ – здатність масиву грунту змінювати об'єм чи форму або одночасно форму й об'єм під дією зовнішніх сил, викликаних механічними або іншими причинами (температурними, геологічними, кліматичними, техногенними та ін.).

ДЖЕСПІЛІТ (англ. jasper–яшма та грецьк. lithos–камінь) – гірська порода, тонкосмуговий залізистий кварцит.

ДЗЕРКАЛО – листове скло, що має на одній поверхні металевий високовідбивний шар та захисне покриття. Д. здатне утворювати оптичне зображення предметів.

ДИНАМІЧНА МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ – властивість матеріалів і конструкцій чинити в певних межах опір руйнуванню або помітній зміні форми під дією динамічних навантажень.

ДИНАМІЧНА ТРИВКІСТЬ ПРУЖНОДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ – тривкість напруженодеформованого стану під дією динамічних навантажень.

ДИНАМІЧНЕ ЗМІЦНЕННЯ – збільшення тимчасового опору бетону при короткочасному (ударному, імпульсному) навантаженні.

ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ – навантаження, що характеризується швидкою зміною в часі його значення, напрямку або точки прикладання і викликає в елементах конструкції значні сили інерції; в часі Д.н. можуть змінюватися за випадковими (сейсмічними, вітровими) або гармонійними (напр. навантаження від механічного устаткування, механізмів тощо) законами.

ДИНАС –вогнетрив, який містить кремнезем, виготовлений на вапняному і вапняно-залізистому в'яжучому.

ДИСПЕРСІЙНО-ПОЛІМЕРНІ СУМІШІ – фарбувальні суміші, виготовлені на основі полівінілацетатної дисперсії. Крім пігментів і наповнювачів у ці суміші входять мінеральні в’яжучі матеріали: цемент, вапно або гіпс; полімер цементні, гіпсополімерцементні і вапняно-полімерні суміші.

ДИСПЕРСНІСТЬ – 1) характеристика розмірів твердих частинок і крапель рідин. Багато будівельних матеріалів (гіпсові в’яжучі, цемент, глини, пігменти та ін.) перебувають у дрібно змеленому (дисперсному) стані і мають велику сумарну поверхню частинок; 2) ступінь роздрібнення речовини на частинки без зміни її хімічного складу.

ДІАБАЗ – глибинна магматична гірська порода темно-зеленого кольору; застосовуються як будівельний матеріал (щебінь) і як дорожнє покриття (бруковий камінь).

ДІАТОЛІТ – гірська порода, що складається з порожніх панцирів мікроскопічних організмів гідрокремнезистого складу.

ДІЕДЕКТРИКИ – матеріали (речовини), що практично не проводять електричного струму.

ДІОРИТ (лат. diorizo–розрізняю) – магматична гірська порода сірого або зеленуватого кольору, що складається з плагіоклазу, рогової обманки, рідше авгіту й біотиту; Д. застосовуються як будівельний матеріал (щебінь) і для дорожнього покриття (бруківка).

ДОБІР СКЛАДУ БЕТОНУ – пошук оптимального співвідношення компонентного складу бетону (цементу, води, дрібного і крупного заповнювача), що забезпечує одержання заданих властивостей бетонної суміші при найменшій витраті в'яжучого.

ДОГЛЯД ЗА БЕТОНОМ – забезпечення температурно-вологісних умов, необхідних для тужавіння бетону і набирання ним міцності в обумовлені строки.

ДОЛОМІТ (названо на честь франц. геолога Д. Долом'є) – осадова гірська порода, що складається з карбонатів кальцію і магнію і використовується як вогнетривкий матеріал (після випалювання) у виробництві скла і глазурі, а також як облицювальний камінь, бутовий камінь і для одержання щебеню.

ДОМЕННА ПІЧ – споруда для виплавлення чавуну із залізної руди.

ДОМЕННИЙ ЦЕХ – комплекс споруд для виробництва чавуну на металургійному підприємстві.

ДОБАВКА ДО ЦЕМЕНТУ – матеріал, який вводять у цемент з метою досягнення певних показників якості.

ДОБАВКА В БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – речовини, невелику кількість яких вводять до складу штучних будівельних матеріалів.

ДОБАВКА ДО БЕТОНУ – неорганічні або органічні речовини, хімічні сполуки, їхніх суміші і комплекси, за рахунок введення яких в контрольованих кількостях направлено регулюють властивості бетонної суміші і бетону.

ДОБАВКА, ЩО ПОНИЖУЮТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ЗАМЕРЗАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ – поташ, хлорид кальцію, нітрит натрію, нітрит кальцію та інші домішки, які використовуються при укладанні розчинів у зимовий період.

ДОПОМІЖНІ ФАРБУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – ґрунтовки, шпаклівки, підмазувальні пасти, замазки, розчинники, розріджувачі, змивки, олія тощо.

ДОРОЖНЯ (КЛІНКЕРНА) ЦЕГЛА – цегла, виготовлена з тугоплавких глин випалюванням їх до спікання.

ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – речовини мінерального й органічного походження, напівфабрикати та вироби, з яких будуються автомобільні дороги.

ДОЩАНІ ОБКЛАДКИ – дерев'яні елементи на вікнах.

ДОЩАНІ ФАРТУХИ – захисні елементи від вологи, які прикріплені до підвалин.

ДРАНИЦІ АБО ШАЛІВКИ – 1) соснові вузькі й тонкі дошки, що використовуються як матеріал для покрівлі в дерев'яних церквах; 2) вид ґонту, що відрізняється розмірами і формою (прямокутного профілю).

ДРАНКА – 1) тонкі колоті (щипані) дерев'яні планки (дощечки), які використовуються для підготовки дерев'яних поверхонь під штукатурку і для улаштування покрівлі. Розрізняють підстильну (нижню) і вихідну (верхню) дранки; 2) ґонтове покриття.

ДРІБНОЗЕРНИСТІ БЕТОНИ – бетони щільної структури на цементному в'яжучому і щільних дрібних заповнювачах (піскобетон).

ДРІТ – виріб з металу, що має вигляд гнучкої нитки чи тонкого прута великої довжини з поперечним перерізом незначного розміру, як правило, круглої форми, що виготовляється переважно прокаткою (на дротяних станах) і волочінням; випускається у вигляді мотків і прутків. Гарячекатаний дріт (катанка) завтовшки 5 мм і більше є основним матеріалом для одержання холодно-тягненого (волоченого) дроту завтовшки від 10 мкм до 5 мм.

ДРІТ АРМАТУРНИЙ – вид сталевої арматури, одержаної поступовим холодним протяганням через ряд каліброваних отворів різних діаметрів.

ДРІТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ – сталевий високоміцний холоднотягнений дріт, що піддається після волочіння механо-термічній обробці – витягуванню при нагріванні (в результаті підвищується протидія сталі малим пластичним деформаціям – σ0,002, σ0,2 і знижується втрата від релаксації напруги).

ДРОБАРКА – 1) машина для подрібнення гірських порід з метою одержання в кінцевому продукті шматків певних розмірів і форми; бувають щокові, конусні, роторні, молоткові, валкові Д.; 2) машина для дроблення грудкових матеріалів, головним чином мінеральної сировини.

ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ – обладнання для механізації розробки нерудних родовищ.

ДРОБЛЕННЯ – (в техніці) руйнування грудок твердого матеріалу на дрібні (близько 5 мм) частинки.

ДЬОГОТЬ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ – матеріал змішування висококиплячих продуктів переробки кам'яновугільної смоли і середньотемпературного пеку (складний дьоготь).

ДЬОГТЕБЕТОН – матеріал для дорожнього покриття, який одержується шляхом укладання і ущільнення дьогтебетонної суміші, яка готується методом змішування у змішувальній установці в нагрітому стані з щебеню (гравію), природного або подрібненого піску, мінерального порошку і кам'яновугільного дьогтю, взятих у відповідних співвідношеннях, передбачених стандартом.

Е

ЕБОНІТ – твердий матеріал чорного кольору, що виготовляється з натурального або синтетичного каучуку шляхом вулканізації і широко використовується в електротехніці.

ЕКСТЕРАГУВАННЯ (лат. extraho–витягую, вилучаю) – розділення суміші речовин за допомогою розчинника, в якому складові частини суміші розчиняються неоднаково.

ЕКСТРУЗІЯ (лат. extrudo-виштовхую) – 1) у техніці обробка пластичних матеріалів тиском, що полягає у продавлюванні їх через отвори заданого профілю; 2) спосіб виготовлення профільованих деталей та виробів шляхом безперервного видавлювання матеріалу через отвори заданої форми.

ЕЛАСТИМ – невулканізуюча покрівельна холодна бітумно-полімерна мастика, що складається з розчину бітуму в бензині і стабілізованого латексу.

ЕЛЕКТРО ПРОГРІВАННЯ БЕТОНУ – один із важливих способів прискорення твердіння бетону пропусканням електричного струму безпосередньо через бетон або електрообігріванням за допомогою нагрівальних електричних приладів.

ЕЛЕКТРОКОРУНД – матеріал (штучний корунд), який одержують плавленням у дугових печах глиноземовмісної сировини з подальшою кристалізацією розплаву.

ЕЛЕКТРОЛІЗ – розклад речовини електричним струмом.

ЕЛЕКТРОПРОГРІВ – прогрів бетону, при якому останній безпосередньо включається за допомогою електропроводів в електромережу, при цьому електрична енергія перетворюється в теплову.

ЕЛЕМЕНТ З ОДИНИЧНОЮ АРМАТУРОЮ – залізобетонний згинальний елемент, у якого робоча арматура розміщена тільки в розтягнутій зоні.

ЕЛЕМЕНТ З ПОДВІЙНОЮ АРМАТУРОЮ – залізобетонний згинальний елемент, у якого робоча арматура розташована в розтягнутій і стиснутій зонах перерізу.

ЕЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦІЇ – складова частина збірної чи монолітної конструкції.

ЕМАЛЕВА ФАРБА – барвна суміш, що складається з пігментів, попередньо затертих на оліфі або розчиннику і розведених лаком. До Е.ф. належать гліфталеві, пентафталеві та епоксидні фарби.

ЕМАЛЮВАННЯ – 1) нанесення емалей на поверхню металевих виробів; 2)нанесення на поверхню виробів з алюмінію і його сплавів емалеподібних оксидних плівок.

ЕМАЛЬ (фр. email–плавити) – 1) стійке тонке склоподібне покриття, нанесене на поверхню металу для захисту від зовнішнього впливу або з метою створення художньо-декоративного виробу. Е. буває прозорою, білою або ж кольоровою; строк висихання емалей 8-36 год.; 2) загальна назва емалевих фарб; 3) розтерта суміш пігментів і лаків.

ЕМУЛЬГАТОРИ – речовини, що сприяють утворенню та стабілізації емульсій.

ЕМУЛЬСІЇ (лат. emulsus-вичавлений) – 1) дисперсні системи, що складаються з двох рідин (фаз), одна з яких розподілена в другій у вигляді дрібних капель; 2) стійка механічна суміш рідин, які не змішуються одна з одною.

ЕМУЛЬСІЙНІ (ЛАТЕКСНІ) ФАРБИ – суміші пігментів і наповнювачів, розведених водою дисперсією синтетичної смоли з додаванням емульгаторів і стабілізаторів. Залежно від застосування смоли фарби бувають полівінілацетатні, каучукові, поліакрилові  та інші. Використовуються Е.ф. для внутрішніх робіт.

ЕМУЛЬСІЙНО-МІНЕРАЛЬНА СУМІШ – матеріал для улаштування конструктивних шарів дорожнього одягу (покриття і основи). Готується, як правило, у змішувальних установках з мінеральних матеріалів (щебінь, гравій, пісок) і бітумної емульсії.

ЕМУЛЬСІЯ ДОРОЖНЯ – колоїдний розчин із взаємо-нерозчинних компонентів: бітуму (дьогтю) і води.

ЕРОЗІЯ БУДІВЕЛЬНА – видування, змивання і розмивання земної поверхні в результаті порушення трав'яного (дернового) покриття будівельними роботами різного типу.

Ж

ЖАРОСТІЙКІСТЬ – властивість конструкційних матеріалів при високих температурах чинити опір деформуванню і руйнуванню під дією механічних навантажень.

ЖАРОТРИВКИЙ БЕТОН – спеціальний бетон, що відзначається жаростійкістю і призначений для експлуатації в умовах дії високих температур.

ЖАРОТРИВКІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ – конструкції із жаротривкого залізобетону, призначені для робіт в умовах дії високих температур.

ЖАРОТРИВКІ РОЗЧИНИ – спеціальні розчини, здатні при твердінні зберігати в заданих межах свої фізико-хімічні властивості при тривалій дії високої температури; до Ж.р. належать: шамотно-цементні і шамотно-бокситові розчини.

ЖАРОТРИВКІСТЬ – здатність бетону та залізобетону зберігати в заданих межах свої фізичні та механічні властивості в умовах тривалої дії високих температур.

ЖМУТКИ ДЕРЕВНИХ ВОЛОКОН ПЛИТИ – дефект на пласті деревноволокнистої плити у вигляді включення нерозмелених деревних частинок.

ЖОЛОБЛЕННЯ – зміна форми і розмірів виробу, що відбувається в результаті появи внутрішньої напруги ,яка виникає при різних операціях заводської обробки.

ЖОРСТКІСТЬ – (у механіці деформованого твердого тіла) властивість конструкції  та її елементів чинити опір деформаціям і переміщенням, що виникають під дією зовнішніх сил.

ЖОРСТКІСТЬ БЕТОННОЇ СУМІШІ – характеристика часу вібрування (в секундах), необхідного для вирівнювання і ущільнення попередньо відформованого конусу бетонної суміші в приладі для визначення жорсткості.

ЖОРСТКІСТЬ ДИНАМІЧНА – характеристика елементів і конструкції, яка відображає їх здатність чинити опір динамічним навантаженням і впливам.

З

ЗАБИВАННЯ ПАЛЬ – роботи з улаштування та обладнання фундаментів.

ЗАВАЛ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – заокруглена грань плитки з боку її лицьової поверхні.

ЗАГАЛЬНЕ СКЛАДАННЯ – складання, монтування (металоконструкцій, обладнання), об'єктом якого є монтажний блок у цілому.

ЗАГАРТУВАННЯ СТАЛІ – операція, що полягає в нагріванні сталі до певної температури, витримуванні її при цій температурі заданий час і подальшому швидкому охолодженні. В результаті загартування властивості сталі значно змінюються.

ЗАГЛИБЛЕННЯ (ВИСТУП) НА ПЛАСТІ ПЛИТИ – дефект у вигляді нерівності на пласті деревноволокнистої (деревостружкової) плити.

ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ПРОЦЕС – процес виготовлення будівельних конструкцій і виробів, приготування розчинів і бетонної суміші та інших напівфабрикатів, виготовлення будівельної оснастки та інвентарю, а також процеси, що підвищують ступінь їх готовності до застосування-укрупнення і проектне оснащення конструкцій допоміжними пристроями і пристосуваннями, приймання та приготування розчину і бетонної суміші у розчинозмішувальних агрегатах, нарізка, гнуття, антикорозійна та інша обробка арматурних виробів і деталей.

ЗАГОТОВКА – предмет виробництва, з якого зміною форми, розмірів, чистоти поверхні і властивостей матеріалів виготовляють деталь або нерознімну складову одиницю (напр., арматурні стержні для складання арматурного каркаса, сталевий лист для виготовлення штампованого настилу, заставна деталь для залізобетонної конструкції для нанесення на неї антикорозійного покриття).

ЗАЙМИСТІ МАТЕРІАЛИ – матеріали (дерево, повсть, бітуми, смоли та ін.), які під дією вогню або високої температури загоряються і продовжують горіти або тліти навіть після віддалення джерела вогню.

ЗАЙМИСТІСТЬ – здатність речовини та матеріалів до займання, загорання.

ЗАКИПАННЯ ПОЛИВИ – дрібні сконцентровані бульбашки з поливи на поверхні керамічного виробу, що не піддаються розрівнюванню.

ЗАЛИСИНА НА КЕРАМІЧНОМУ ВИРОБІ – місце на лицьовій поверхні керамічного виробу, яке не покрите поливою.

ЗАЛІЗНЕННЯ – спеціальна обробка незатверділої бетонної поверхні цементом для підвищення щільності поверхневого шару і його водонепроникності.

ЗАЛІЗНІ ВИРОБИ – невеличкі металеві деталі, в основному кріпильні, застосовувані у будівельних роботах, а також у столярних і теслярських роботах: скоби, завіси, засувки, крючки, защіпки, костилі, кутники, навіси, дверні клямки і віконні ручки тощо.

ЗАЛІЗОБЕТОН – монолітне конструктивне поєднання бетону і сталевої арматури, що працюють спільно і разом сприймають діючі навантаження в залізобетонних виробах і конструкціях.

ЗАЛІЗОБЕТОН ЖАРОТРИВКИЙ – поєднання жаротривкого бетону і сталевої арматури у вигляді окремих стержнів, розташованих у товщі бетону, а також у вигляді металевого кожуха або каркаса, який монолітно з'єднаний з бетоном і спільно з ним працює до межі, коли вичерпується міцність обох матеріалів; З.ж. застосовують при температурі до 1000-1200 (С.

ЗАЛІЗОБЕТОН ЗБІРНИЙ – залізобетонні конструкції або частини будівель, які монтуються на будівельному майданчику із заздалегідь виготовлених елементів або конструкцій.

ЗАЛІЗОБЕТОН ЗБІРНОМОНОЛІТНИЙ – комплексні будівельні конструкції або частини будівель, виготовлені із збірного та монолітного залізобетону, які під навантаженням працюють як одне ціле.

ЗАЛІЗОБЕТОН МОНОЛІТНИЙ – залізобетонні елементи, конструкції, частини будівель чи споруд, виконані на місці їх експлуатації укладанням арматури та бетонної суміші в заздалегідь приготовлену опалубку.

ЗАЛІЗОБЕТОН ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИЙ – конструкції чи елементи, у яких під час виготовлення ще до завантаження створено внутрішній напружено-деформований стан, коли арматура розтягнена, а бетон переважно стиснутий.

ЗАЛІЗОБЕТОН САМОНАПРУЖУВАНИЙ – залізобетон, виготовлений із бетонів, які під час твердіння розширюються, розтягуючи при цьому арматуру.

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ – будівельні конструкції із залізобетону; вид конструкцій, виготовлених з бетону і робочої (розрахункової) та конструктивної арматури (армовані бетонні конструкції); розрахункові зусилля від зовнішньої дії в З.к. сприймаються бетоном і робочою арматурою; конструкції, міцність яких на стадії експлуатації забезпечується спільною роботою бетону та арматури.

ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВІ СПЛАВИ – сплави заліза й вуглецю на основі заліза.

ЗАЛІЗОГРАФІТ – пористий спечений матеріал, що містить залізо і графіт.

ЗАМАЗКА – тістоподібна паста з крейди і оліфи, що служить для замазування скла у місцях віконних плетінь.

ЗАМІШУВАННЯ ЦЕМЕНТУ – змішування цементу з водою.

ЗАМОК ШАХТНОГО КОЛОДЯЗЯ – водонепроникний шар, що перешкоджає проникненню поверхневих вод у колодязь.

ЗАМОНОЛІЧУВАННЯ СТИКІВ КОНСТРУКЦІЙ – заповнення бетоном з подальшим ущільненням стиків збірних залізобетонних елементів і конструкцій з метою забезпечення міцності, жорсткості та незмінності взаємного положення з'єднуваних елементів. Складається з таких операцій: зварювання і захист закладних деталей від корозії, замонолічування стиків розчином або бетонною сумішшю, герметизація стиків (переважно для стінових панелей).

ЗАПІРНА ПЛАНКА – деталь, в яку заходить засув або засув-защіпка при замиканні або фіксації вікна або дверей.

ЗАПОВНЮВАЧ БЕТОНУ – 1) сукупність у складі поліфракційної макроструктурно сформованої суміші окремих зерен природного або штучного походження, розміри яких регламентуються нормативними вимогами; 2) природні матеріали (пісок, гравій, щебінь або відходи промисловості – подрібнені металургійні шлаки);3) природні або штучні сипучі кам'яні матеріали, що становлять основну масу (до 85 %) бетонів: щебінь, гравій, пісок.

ЗАПОВНЮВАЧІ – 1) матеріали, які не вступають у хімічні реакції з водою і в’яжучими речовинами; 2) природні або штучні матеріали, які є основною складовою частиною бетону чи будівельного розчину.

ЗАСМІТОК ПОВЕРХНІ КЕРАМІЧНОГО ВИРОБУ – сторонні предмети, які покриті або не покриті поливою і виступають над поверхнею керамічного виробу як засмічення.

ЗАСОЛЕНІ ҐРУНТИ – ґрунти, що містять водорозчинні солі: легкорозчинні, середньорозчинні й важкорозчинні.

ЗАСУВКА – 1) виріб, який призначений замикати двері та вікна з одного боку за допомогою зворотно-поступального руху засуву; 2) запірний пристрій, що складається з корпусу і плоского елемента (замка), який переміщується перпендикулярно до поздовжньої осі трубопроводу.

ЗАТВОР – рухома конструкція, що повністю або частково перекриває який-небудь отвір і тим самим дає змогу регулювати чи приймати надходження рідини, пари, газу або сипких матеріалів.

ЗАХИСНА ОБРОБКА ПОВЕРХНІ – фізична, хічна або електрохімічна обробка, що підвищує корозійну стійкість поверхневого шару будівельного виробу або конструкції.

ЗАХИСНА ПЛІВКА – плівка, що утворюється в процесі хімічної або електрохімічної обробки і служить для захисту металу від дії корозійного середовища.

ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ – покриття, що створюється на поверхні будівельного виробу або конструкції для захисту від корозії.

ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ МЕТАЛУВАННЯМ – захисне покриття, яке отримують шляхом напилення розплавленого металу на поверхню конструкції або її захисних елементів.

ЗАХИСНЕ ПРОСОЧУВАННЯ – заповнення пор матеріалу будівельної конструкції або захисного покриття матеріалами, стійкими до дії агресивного середовища.

ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ – способи і засоби, що зменшують або запобігають корозії будівельного матеріалу.

ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ – сукупність заходів для збереження та/або поліпшення експлуатаційних властивостей деревини.

ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЙ – захист будівельних конструкцій від шкідливого впливу навколишнього середовища, що здійснюється на стадії проектування (як за рахунок застосування стійких до корозії матеріалів та вибору правильних конструктивних вирішень будинків і споруд, що враховують кліматичні умови регіону, так і за рахунок нанесення захисних покриттів на конструкції в умовах будівництва). Розрізняють захисні покриття: гідроізоляційні, антикорозійні, антисептичні та ін.

ЗБАГАЧЕНИЙ ПІСОК – пісок з поліпшеним зарновим складом, одержаний з використанням спеціального збагачувального устаткування, який поставляють без поділу на фракції.

ЗВАРНЕ З'ЄДНАННЯ – з'єднання металевих частин, здійснене за допомогою зварювання.

ЗВАРНІ КОНСТРУКЦІЇ – конструкції машин, споруд і устаткування зі зварними з'єднаннями елементів.

ЗВАРЮВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ – комплекс технічних засобів для зварювання.

ЗВАРЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, що їх використовують при зварюванні.

ЗВАРЮВАНІСТЬ – здатність металів та їх сполук утворювати (за встановленої технології зварювання) з'єднання, що відповідають вимогам міцності і надійності конструкції.

ЗВАРЮВАНІСТЬ АРМАТУРИ – здатність арматури за встановленої технології зварювання з'єднання, які відповідають міцності та надійності конструкцій.

ЗВАРЮВАННЯ – 1) спосіб нерознімного з'єднання силами молекулярного зчеплення матеріалу виробу без введення сторонніх речовин (клею,припою); 2) створення монолітного з'єднання різноманітних твердих матеріалів способом місцевого сплавлення.

ЗВАРЮВАННЯ АРМАТУРИ – процес одержання нерознімних з'єднань між арматурними стержнями або іншими елементами при їх місцевому або загальному нагріванні до оплавлення або пластичної деформації.

ЗВАРЮВАННЯ ВАННЕ – різновид дугового електричного зварювання з примусовим формуванням металевого шва в інвентарних формах.

ЗВАРЮВАННЯ ПІД ФЛЮСОМ – різновид напівавтоматичного ванного зварювання арматурних стержнів під шаром склоподібного зернистого матеріалу, який називають флюсом.

ЗВАРЮВАННЯ СТИКОВЕ КОНТАКТНЕ – з'єднання арматурних стержнів або канатів у стик шляхом оплавлення кінців під дією електричного струму для одержання стику, рівноміцного з металом.

ЗВАРЮВАННЯ ТОЧКОВЕ КОНТАКТНЕ – з'єднання арматурних стержнів навхрест або з плоскими елементами листового чи профільного прокату під дією електричного струму.

ЗВЕДЕНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУЮЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ – усереднений коефіцієнт теплопередачі огороджуючої конструкції з неоднорідним за густиною тепловим потоком.

ЗВЕДЕНИЙ ОПІР ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУЮЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ – величина, що є оберненою до зведеного коефіцієнта теплопередачі огороджуючої конструкції.

ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕРІЗ – уявний переріз залізобетонного елемента, розмірами якого дорівнюють натуральним розмірам, а інші геометричні характеристики обчислені з урахуванням заміни площі перерізу арматури еквівалентною площею перерізу бетону.

ЗВОРОТНА ПЛОЩИНА ПЛИТИ – поверхня деревноволокнистої  (деревностружкової) плити, що є менш гладенькою за лицьову або має відбиток транспортної сітки.

ЗВУКОВБИРНІ МАТЕРІАЛИ – 1) матеріали (вироби), що поглинають звукові хвилі, знижуючи рівень шумів у приміщеннях та установах; 2) різновид акустичних матеріалів.

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ – 1)комплекс заходів щодо зниження рівня шуму, послаблення звуку при його проникненні через огороджуючі конструкції будинків; 2) розміщення звукопоглинального матеріалу на шляху звукових хвиль для їх погашення (напр., З. приміщень від зовнішніх або внутрішніх джерел шуму).

ЗВУКОПОГЛИНАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ – конструкції і пристрої, що включають звукопоглинальні та інші матеріали для поглинання звукових хвиль, що падають на них; 2) іноді – декоративні покриття. Найбільш поширені такі типи З.к.: звукопоглинальні облицювання внутрішніх поверхонь (стелі, стіни, вентиляційні канали, шахти, кожухи та ін.); штучні звукопоглиначі (конструкції у вигляді окремих щитів, конусів, призм тощо) для зниження шуму від технологічного устаткування; 3) елементи активних поглиначів шуму (пластини або циліндри, встановлені переважно у повітропроводах аеродинамічних установок).

ЗВУКОПОГЛИНАННЯ – 1) явище незворотного переходу енергії звукової хвилі в інші види енергії, зокрема в тепло; 2) властивість будівельних та інших матеріалів поглинати звукову енергію, що на них подається і яка в цьому випадку витрачається на приведення в коливання і розігрів повітряних мас, які розміщуються в межах матеріалу. Характеризується коефіцієнтом З., який залежить від частоти звуку та матеріалу (стін, стелі, підлоги тощо) і визначається як величина, обернена до відстані, на якій амплітуда звукової хвилі зменшується.

ЗВУКОПРОВІДНІСТЬ – 1) здатність матеріалу проводити звук через товщину; 2) звукопоглинальна здатність матеріалу поглинати і відбивати звук, що падає на нього.

ЗВ'ЯЗАНА ВОДА – вода, що залишається в гірській породі після осушення під дією гравітаційних сил.

ЗВ'ЯЗАНІСТЬ БЕТОННОЇ СУМІШІ – забезпечення однорідності будови і властивостей бетону.

ЗВ'ЯЗКА – з'єднання крокв у конику внакладку з додатковим закріпленням дерев'яним кілком і петлею з ялинових гілок.

ЗВ'ЯЗКИ В КОНСТРУКЦІЯХ – легкі конструктивні елементи у вигляді окремих стержнів або систем (ферм), що призначаються: для забезпечення просторової стійкості основних тримальних систем (ферм, балок, рам тощо) споруди та окремих стержнів; для просторової роботи конструкцій шляхом розподілу навантажень, прикладених до одного або декількох елементів, на всю споруду; для надання споруді жорсткості, необхідної для нормальних умов експлуатації; для сприйняття в окремих випадках вітрових та інерційних (напр., від кранів, поїздів тощо) навантажень, що діють на споруду.

ЗВ'ЯЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ – плівкоутворювальні речовини, які здатні під дією внутрішніх фізико-хімічних процесів переходити з рідкого або тістоподібного стану у твердий. Ці суміші з пігментами утворюють на поверхні тонку фарбувальну плівку. 3.м. для водних фарб діляться на мінеральні (повітряне вапно, цемент, рідке скло) та органічні (клеї синтетичні, тваринні, рослинні і казеїновий). Див.: Плівкоутворювачі.

ЗВ'ЯЗУЮЧІ ФАРБ – 1) плівкоутворювальні речовини, що є одними з основних компонентів лакофарбового покриття; 2) рідини різної в'язкості, які при змішуванні з пігментом або без нього після висихання утворюють плівку на поверхні пофарбованого виробу.

ЗДИМАННЯ ҐРУНТУ – збільшення об'єму (випнутість) насиченого водою ґрунту при його замерзанні. Найбільшої величини 3.г. досягає у глинистих ґрунтах.

ЗДУТИЙ ВЕРМИКУЛІТ – матеріал, який одержується здуттям при випалюванні підготовлених зерен з вулканічних водовмісних порід (перліту, обсидіану і скла).

ЗЕРНОВИЙ СКЛАД – розподіл зерен матеріалу за номінальними розмірами, визначений у масових частках і виражений у відсотках.

ЗІМ'ЯТТЯ – 1) місцеве стиснення, що супроводжується, як правило, залишковими деформаціями матеріалу, його зминанням; 3. виникає в місцях передавання значних навантажень на невелику площу матеріалу; 2) вид деформації бетону, який виникає при передачі стискаючого навантаження на частину площі перерізу елемента; 3. може супроводжуватися локальною залишковою деформацією (зминанням).

ЗЛАМ – поверхня, що утворюється після руйнування зразка або виробу. Розрізняють: крихкий 3. (напр., скло, кераміка, загартована сталь); в'язкий 3. – з слідами місцевої пластичної деформації на поверхні (метали); утомлений 3. – після руйнування в результаті багаторазового навантаження; 3. – уповільненого руйнування після тривалого статичного навантаження. Злам можна розглядати як своєрідну моментальну фотографію всього процесу руйнування.

ЗЛУЩУВАННЯ ПОЛИВИ – відскакування поливи з черепка у вигляді луски.

ЗМАЩУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – речовини, що мають змащувальну дію. З.м. застосовуються для змащування деталей машин, які зазнають тертя, з метою зменшення та упорядкування їх зношення. Для З.м. використовують різні мінеральні і синтетичні, пластичні і тверді змащувальні речовини (графіт, дисульфід молібдену, полімери і наповнювачі).

ЗМІЦНЕННЯ – 1) поліпшення характеристик міцності (границь пружності, плинності, міцності) матеріалу, що здійснюється шляхом клепання й обробки, загартування, старіння або хімічно-термічної обробки; 2) підвищення міцності матеріалів, що збільшує їхній опір пластичному деформуванню.

ЗМІЦНЕННЯ АРМАТУРИ МЕХАНІЧНЕ – холодне деформування сталі з метою підвищення межі текучості та твердості арматури.

ЗМІЦНЕННЯ АРМАТУРИ ТЕРМІЧНЕ – температурна обробка сталі з метою підвищення умовної границі плинності.

ЗМІШАНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ – повітряні і гідравлічні в'яжучі, що складаються з двох або більше компонентів (мінеральних або органічних). Змішування здійснюється з метою зміни або регулювання будівельно-технічних в'яжучих і виробів на їх основі.

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН – установки, призначені для приготування розчинових і бетонових сумішей на мінеральних в'яжучих, щільних і пористих заповнювачах. Діляться на гравітаційні, вимушеної дії; можуть бути низько- і високообертовими.

ЗНЕВОДНЕНИЙ РОЗЧИН – розчин, який після затвердіння стає пористим і неміцним.

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ – властивість матеріалу протистояти дії на нього сил тертя предметів, що рухаються в умовах випробування або експлуатації.

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ МАТЕРІАЛУ – одночасна протидія матеріалу стиранню і удару.

ЗОЛА – 1) мінеральний залишок після повного згорання; 2) неспалений залишок (у вигляді пилу), що утворюються з мінеральної частини при повному згоранні палива; З. являє собою мінеральні домішки. Використовується З. як домішка для виробництва бетону і при видобутку деяких рідкісних металів.

ЗОЛА-ВИНОС – дрібнодисперсний пилоподібний матеріал, який утворюється на теплових електростанціях в результаті спалювання вугілля в печах (топках) котлоагрегатів у золовловлювальних пристроях димових газів.

ЗОЛОСИТАЛ – ситал, одержаний при використанні золи і шлаку, утворених після спалювання твердого палива на теплових електростанціях.

ЗОЛОТО – один з найцінніших благородних матеріалів, який в умовах товарного виробництва виконує функцію загального еквівалента.

ЗОЛОШЛАКОВА СУМІШ – суміш, що складається із золи і шлаку, які утворюються на теплових електростанціях при спалюванні вугілля в печах (топках) котлоагрегатів.

ЗОЛЬНИЙ ГРАВІЙ – пористий матеріал (штучний гравій), одержуваний грануляцією золи теплоелектростанцій з подальшим випалом гранул в обертових печах.

ЗРУБ – 1) одна з найдавніших і найпростіших дерев'яних конструкцій споруди, утворена з покладених одна на одну дерев'яних колод; 2) спосіб зведення стін будинків або споруд із колод чи брусків, що їх укладають горизонтальними рядами, а в кутах і в перетину з'єднують врубками; 3) будь-яка споруда побудована такими способом; 4) складова частина різних гідротехнічних споруд (підпірних стін ,опор, берегових стояків, гребель тощо) у вигляді ящика, що, як правило виготовляється з колод або  брусків і заповнюється баластом (камінням, ґрунтом).

І

ІЗОЛ – безосновний рулонний покрівельний матеріал, відформований на тривалковому каландрі з суміші (регенерована гума, нафтовий бітум, інденкумароновий полімер, поліізобутилен та наповнювач).

ІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ – захист будівельних конструкцій, будинків і споруд від проникнення води (антифільтраційна гідроізоляція) або матеріалів споруд від шкідливої дії обливаючої чи фільтрованої води або інших агресивних рідин (антикорозійна гідроізоляція). Види гідроізоляції: фарбувальна або облицювальна, штукатурна (цементна, асфальтова, торкрет), оклеювальна, засипна, просочуюча, ін'єкційна, металева, пластмасова, поверхнева.

ІЗОПЛЕН – двошаровий матеріал, виготовлений способом промазування на основі емульсійного полівінілхлориду.

ІЗОТРОПНИЙ МАТЕРІАЛ – матеріал, механічні властивості якого не залежать від напрямку волокон, умовно проведених через певну його точку.

ІЗОТРОПНІСТЬ (грецьк. isos–рівний і tropos–властивість) – властивість матеріалу, що характеризується наявністю однакових фізичних характеристик у кожній точці свого об'єму в усіх напрямках.

ІНГІБІТОРИ – речовини, що гальмують (сповільнювачі) або повністю припиняють процес полімеризації чи поліконденсації.

ІНДЕКС АКТИВНОГО МУЛУ – об’єм активного мулу, що містить один грам сухої речовини після 30-хвилинного відстоювання.

ІНДУСТРІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ – сукупність підприємств, зайнятих виробництвом будівельних матеріалів за допомогою різних машин і механізмів, які підвищують рівень технічної оснащеності праці та її продуктивність.

ІН'ЄКЦІЙНІ РОЗЧИНИ – розчини, які застосовують для заповнення каналів у попередньо напружених конструкціях і для ущільнення бетону. Марка таких розчинів повинна бути не нижче 300, а тому марка цементу повинна бути 400-500; в'язкість ін'єкційних розчинів повинна забезпечувати вільне переміщування розчинів по каналу, щільне його заповнення і мінімальне водовідділення (менше 2 %).

ІНФІЛЬТРАЦІЯ – проникнення води з поверхні землі в товщу гірських порід.

ІРЖА – продукт корозії і окиснення (окислення), що утворюється в присутності вологи і кисню повітря.

ІСТИННА ЩІЛЬНІСТЬ МАТЕРІАЛУ – маса одиниці об’єму матеріалу в абсолютно щільному стані (г/см3).

ІСТИННИЙ (СПРАВЖНІЙ) РОЗМІР – розмір реального виробу або реальної деталі.

К

КАМ’ЯНЕ ЛИТВО – продукт переробки деяких гірських порід (базальт, діабаз), які у природному вигляді мають крупнокристалічну структуру і тому погано піддаються механічній обробці. Для одержання К.л. гірську породу плавлять у шахтних печах, гарячі виливки випалюють, а потім повільно охолоджують.

КАМ’ЯНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, застосовуванні в будівництві для мурування фундаментів і стін, улаштування перекриттів, зовнішнього і внутрішнього облицювання, покриття доріг, а також як заповнювачів для бетонів і розчинів. Поділяються на природні, одержуванні з вивержених осадових і метаморфічних гірських порід, і штучні, у вигляді керамічних каменів, шлакобетонних каменів.

КАМЕНЕБЕТОН – матеріал, який одержують шляхом занурення шару каміння в шар бетонної суміші за допомогою вібрації.

КАМЕНЕОБРОБКА – процес надання природному каменю необхідної форми і зовнішньої оздоби (фактури), що складається з трьох основних операцій: розпилювання, окантовки і фактурної обробки лицьової  поверхні. Виконується на верстатах, а також за допомогою термо- , пневмо- або електроінструмента.

КАМЕНЕРІЗНА МАШИНА – машина для випалювання з масиву гірських порід штучного стінового каменю, а також блоків-заготівок, використовуваних для розпилювання на облицювальні плити й архітектурно-будівельні вироби. Ріжучим органом К.м. служать дискові, канатні або ланцюгові пилки, кільцеві фрези, ланцюгові та штангові бари, оснащені твердосплавними зубцями-різцями.

КАМІНЬ БРУКОВИЙ – осколки, уламки великого каміння, добутого у кар’єрі або з окремих каменів-валунів.

КАМІНЬ БУТОВИЙ – шматки гірської породи неправильної форми розміром 15-20 мм.

КАНАТ – гнучкий виріб, виготовлений звиванням із сталевого дроту діаметром 0,3-3 мм або із синтетичних (капрон, нейлон тощо) чи рослинних волокон (з конопель, льону,бавовни).

КАНІФОЛЬ – продукт переробки соку хвойних дерев (живиці), який у затверділому стані є крихким матеріалом, за кольором від світло- до темно-жовтого. Застосовується для приготування матових масляних кольорів.

КАНТОВАНІ БРУСИ – дерев'яні бруси без орнаменту чи різьблення.

КАОЛІН – 1) крихка гірська порода, що складається з глинистих мінералів каолініту, галуазиту і гідрослюд; 2) глина, утворена з польового шпату або інших порід, що майже не містить окислів заліза; 3) біла глина.

КАОЛІНІТ – мінерал, що утворився внаслідок розкладу польового шпату.

КАПАННЯ МАТЕРІАЛУ, ЩО ГОРИТЬ – відпадання матеріалу або розплавлених частинок при появі полум'я, під час горіння зразка.

КАПІЛЯРНА ВОДА – вода, яка утримується в гірських породах під дією капілярних сил.

КАПІЛЯРНІСТЬ – сукупність явищ, зумовлених силами взаємодії між молекулами рідини та іншими тілами на їхній спільній межі, що характеризується підійманням і опусканням рідини в дуже вузьких трубках-капілярах або в щілинах між двома пластинками, утворенням менісків, змочуванням або незмочуванням рідинами твердих тіл, явищами поверхневого натягу та ін.

КАРБОНАТНІ ПОРОДИ – гірські породи, що складаються з мінералів кальциту, доломіту, магнезиту та різних сумішей.

КАРБОНІЗАЦІЯ БЕТОНУ – процес взаємодії цементного каменю з вуглекислим газом, що спричиняє зниження лужності рідкої фази бетону.

КАР'ЄР – гірниче підприємство, призначене для видобування корисних копалин, у тому числі природних будівельних матеріалів, з надр землі відкритим способом.

КАР'ЄРНІ РОБОТИ – розробка корисних копалин відкритим способом у кар'єрі – гірничому підприємстві. Основні К.р.: відбивання породи та виїмково-навантажувальні роботи, транспортування кар'єрних вантажів і відвальні роботи.

КАРКАС (від італ. Carcassa) – кістяк, скелет якогось будинку або споруди; стержнева тримальна система, що сприймає навантаження та їх вплив, забезпечує міцність і стійкість будинку або споруди і складається з вертикальних стояків-підпор (колон) та горизонтальних ригелів, балок, прогонів, ферм, інших конструктивних елементів, що лежать на них. Виконується К. з металевих та залізобетонних конструкцій.

КАТАЛІТИЧНЕ ДОСПАЛЮВАННЯ – хімічна реакція окислення з утворенням нешкідливих компонентів, що відбувається у присутності каталізаторів (платина, срібла, нікелю та ін.) при невисоких температурах (200-300 0С) і здійснюється в спеціальних промислових установках.

КАТАЛОГ БУДІВЕЛЬНИЙ (грецьк. Kataloges–перелік, список) – систематизований перелік будівельних виробів і конструкцій заводського виготовлення в певному регіоні з їхніми техніко-економічними показниками.

КАТАНКА – гарячекатаний дріт діаметром 5-10 мм для виготовлення холодно тягнутого дроту, що застосовується також як арматура для залізобетону.

КАХЕЛЬ (нім. kachel – кахля) – керамічна декоративні плитки з випаленої глини, покриті кольоровою поливою (глазур'ю), для облицювання стін, печей та ін.; кахельні плитки можуть бути гладенькими, рельєфними, глазурованими (майоліка) та неглазурованими (теракота). Зі зворотного боку К. мають ребра у вигляді коробки для прикріплення до облицьовуваної поверхні.

КВАДР (лат. quadrum – чотирикутник) – тесаний камінь, що має призматичну форму і застосовується для мурування стін будівель.

КВАЗІОДНОРІДНИЙ МАТЕРІАЛ – матеріал, у середньому однорідний. Про однорідність у середньому можна говорити, коли об'єм розглядуваного елемента тіла набагато перевищує об'єм структурних одиниць його складових.

КЕРАМДОР – штучний дорожньо-будівельний матеріал, що включає в себе: керамдоровий щебінь, керамдоровий гравій, керамдоровий пісок.

КЕРАМЗИТ (грецьк. Keramos-глина) – легкий гранульований матеріал із пористою структурою, одержаний випалюванням легкоплавких глинистих порід до їх здуття. Його роблять у вигляді гравію (окатиші від 5 до 40 мм) і піску (зерна менше 5 мм). К. служить заповнювачем для керамзитобетону, рідше – як тепло- і звукоізолюючі засипки у конструкціях будинків; матеріал, який одержується випалюванням зі здуттям підготовлених гранул (зерен) глинистих і піщано-глинистих порід (глин, силікатів, глинистих сланців, аргіліту, алевроліту), шунгітовмісних порід, трепелів, золошлакової суміші або золи виносу теплових електростанцій.

КЕРАМІКА (грецьк. Keramike – гончарне мистецтво) – 1) вироби та матеріали, одержані спіканням глин та їх сумішей з мінеральними добавками. У будівництві й архітектурі використовують різні види кераміки – художньо-декоративні вироби, скульптурні деталі, кахлі, облицювальні плитки, черепицю та ін.; 2) у вужчому значенні – загальна назва всіх видів виробів з випаленої глини (майоліка, теракота, порцеляна, фаянс тощо); 3) у широкому значені – штучні камені, одержані формуванням і подальшим випаленням при високих температурах.

КЕРАМІКА БУДІВЕЛЬНА – вироби з глини або її суміші з мінеральними домішками, випалені до каменеподібного стану.

КЕРАМІКА ФАСАДНА – керамічні матеріали для облицювання фасадів, внутрішніх стін вестибюлів, переходів та інших приміщень.

КЕРАМІТ (грецьк. Keramis – черепиця) – випалена до спікання цегла брускової форми, яка використовується для вимощування доріг.

КЕРАМІЧНА ВАТА – вата, отримана з алюмосилікатних розплавів з вмістом Al2O3 не менше 45 %.

КЕРАМІЧНА ПЛИТКА – виготовлений з керамічної маси плоский, як правило, тонкостінний глазурований або неглазурований виріб, що застосовується для зовнішнього і внутрішнього облицювання стін та стінових панелей, а також для настилання підлоги.

КЕРАМІЧНА ЦЕГЛА – штучний кам’яний будівельний матеріал правильної форми, сформований з глиноутворюючих мінералів, який набуває каменеподібної якості (міцність, водо- і морозостійкість) після випалювання або обробки парою.

КЕРАМІЧНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – будівельні матеріали, одержані з глини і близьких до неї видів сировини за допомогою формування і подальшого випалювання.

КЕРАМІЧНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – будівельні матеріали, одержані із глини і близьких до неї видів сировини за допомогою формування і подальшого випалювання.

КЕРАМІЧНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ ТРУБИ – штучний кам'яний матеріал циліндричної форми з розтрубом на одному кінці ,призначений для спорудження безнапірних мереж каналізації, що транспортує промислові, побутові, дощові, агресивні, неагресивні стічні води.

КЕРАМІЧНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ВИРОБИ – пористі вироби, що одержуються з глин, діатомітів і перлітів шляхом формування, сушіння і випалювання.

КЕРАМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ – виробництво виробів, виготовлених з мінеральних речовин або їх сумішей шляхом формування і подальшого випалювання.

КИЛИМ З КЕРАМІЧНИХ ПЛИТОК – набір плиток, наклеєних на сіткоподібний матеріал або на лист паперу, призначений для полегшення робіт при укладанні.

КИЛИМ КЕРАМІЧНИЙ ТИПУ "БРЕКЧІЯ" – лицьове покриття підлоги, набране з керамічних плиткових черепків.

КИЛИМОВІ ВИРОБИ – ворсолін, ворсоніт та інші матеріали для покриття підлоги з висотою ворсу 4-6мм і товщиною підоснови 2-8мм.

КИСЛОТНА КОРОЗІЯ БЕТОНУ – корозія бетону в результаті його взаємодії з кислотами.

КИСЛОТОТРИВКИЙ БЕТОН – бетон, що складається з в'яжучого у вигляді розчинних силікатів калію, натрію, ініціатора тужавіння та кислототривких і пилоподібних наповнювачів, піску (щебеню).

КИСЛОТОТРИВКИЙ ЦЕМЕНТ – цемент, що складається зі змеленого кварцу і рідкого скла, з добавкою кремнефтористого натрію, і застосовується для виготовлення розчинів, штукатурок і бетону.

КИСЛОТОТРИВКІ МАТЕРІАЛИ, КИСЛОТОТРИВИ – кислототривкі матеріали, застосовувані в промисловості. До них належать: кераміка, деякі природні матеріали, кислототривкі бетони тощо.

КИСЛОТОТРИВКІ РОЗЧИНИ – розчини, що застосовуються для захисту будівельних конструкцій, які працюють в умовах впливу кислот. В'яжучим К.р. є рідке скло: натрієве (з силікатним модулем 2,4-2,8 та щільністю 1,38-1,40) і калієве (з силікатним модулем 3-3,2 та щільністю 1,30-1,32), заповнювачем для К.р. служить природний кварцовий пісок, а в разі його відсутності – штучний пісок, який одержують з кислототривких щільних порід (андезит, бештауніт, граніт тощо), а також з черепків штучних керамічних виробів.

КИСЛОТОТРИВКІСТЬ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – здатність плитки протистояти впливу кислоти певної концентрації , за певних умов, без подальшої появи дефектів на полив'яній поверхні та/або руйнування черепка.

КИСНЕВЕ РІЗАННЯ – один з видів обробки металів газовим полум'ям, що базується на згоранні металу в струмені кисню з видаленням за допомогою цього струменя утворених окисів.

КИТИЦІ (ТОРОЧКИ) НА РЕБРІ ПЛИТИ – дефект у вигляді зім'ятого жмутка волокон на ребрі деревноволокнистої плити.

КЛАС БЕТОНУ – нормоване значення кубикової міцності бетону, прийняте з гарантованою забезпеченістю 0,85.

КЛАС ТОЧНОСТІ – ступінь градації значень технологічних допусків, що залежать від номінальних значень геометричних параметрів. Кожний клас точності має ряд допусків, які відповідають однаковому ступеню точності для всіх номінальних значень цього геометричного параметра.

КЛАС ТОЧНОСТІ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАНЬ – узагальнена характеристика засобу вимірювань, що визначається межами допустимих основних і допоміжних похибок, а також іншими властивостями.

КЛЕЄНІ КОНСТРУКЦІЇ – дерев'яні конструкції, всі елементи яких або тільки основні зроблені з дощок, брусків, фанери шляхом монолітного з'єднання клеєм.

КЛЕЇ – 1) зв’язувальний матеріал для водний і неводних барвних складових; 2) матеріал для з’єднання (склеювання) окремих предметів; 3) розчин, іноді розплав головним чином органічних високомолекулярних речовин, що застосовуються для з’єднання різних будівельних матеріалів, у тому числі у виробництві теслярських, столярних і малярних робіт; 4) продукт, одержаний обробкою матеріалів тваринного і рослинного походження, а також синтетичний.

КЛЕЇ СИНТЕТИЧНІ – полімерні зв'язувальні продукти: полівінілацетатний полімер, що застосовується у вигляді емульсій, водних або спиртових розчинів.

КЛЕЇ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ – кістковий і міздровий клеї.

КЛЕЙ ШТУЧНИЙ – продукт переробки деревної целюлози – карбометилцелюлоза (КМЦ).

КЛЕЙОВІ СПОЛУКИ – сполуки, які застосовуються для з’єднання різних будівельних матеріалів. Розрізняють клеї і мастики.

КЛЕЙОВІ ФАРБИ – фарби, в’яжучою речовиною яких є тваринний чи рослинний клей.

КЛІНКЕР (нім. Klinker) – випалені до повного спікання вироби з глини, що належать до групи цегляно-керамічних матеріалів, виготовлених з високо пластичних глин.

КЛІНКЕР НОРМОВАНОГО СКЛАДУ – клінкер, до мінералогічного складу якого стандартами встановлені певні вимоги.

КЛІНКЕРНА ФАЗА – складова частина клінкеру у вигляді твердих розчинів на основі клінкерних мінералів, окремих оксидів або скла.

КЛІНКЕРНИЙ МАТЕРІАЛ – штучна сполука стехіометричного складу, являє собою кристалохімічну основу клінкерних фаз.

КОАГУЛЯНТ – речовина, введення якої у рідину, що містить дрібні завислі частинки, викликає їх злипання і випадання у вигляді осаду.

КОАГУЛЯЦІЯ (лат. coagulatio-згущення) – 1) процес  злипання колоїдних частинок при їх зіткненні в результаті природного або вимушеного руху; 2) злипання частинок дисперсної фази колоїдних системах.

КОВКІСТЬ – здатність металів і сплавів піддаватись куванню та іншим видам обробки тиском – прокатуванням, волочінням,пресуванням, штампуванням. Характеризується пластичністю і здатністю опору деформаціям.

КОГЕЗІЯ (лат. cohaesus – зв'язаний, зчеплений) зчеплення, притягування між частинками одного і того ж твердого тіла або рідини, що приводить до об'єднання цих частинок у єдине тіло. К. зумовлюється міжмолекулярною взаємодією.

КОЕФІЦІЄНТ НАСИЧЕННЯ ПОР ВОДОЮ – відношення водопоглинання за об'ємом до пористості.

КОЕФІЦІЄНТ ПАРОПРОНИКНОСТІ – величина, що чисельно дорівнює густині стаціонарного потоку водяної пари, який проходить в ізотермічних умовах через шар матеріалу завтовшки в один метр за одиницю часу при  різниці парціального тиску один Паскаль.

КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕДАЧІ АКУСТИЧНОГО РУПОРА – відношення пройденої звукової потужності в ревербераційній камері до падаючої звукової потужності.

КОЕФІЦІЄНТ ПІДЗЕМНОГО СТОКУ – відношення об'єму підземного стоку води до об'єму атмосферних опадів водозбірного басейну за певний період часу.

КОЕФІЦІЄНТ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУЮЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ – величина, яка чисельно дорівнює масовому потоку повітря через одиницю площі поверхні огороджуючої конструкції за одиницю часу  при різниці тисків повітря на поверхнях один Паскаль.

КОЕФІЦІЄНТ ПОПЕРЕЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ – відношення відносного поперечного укорочення до відносного поздовжнього при однорідній осьовій деформації розтягування тіла (в межах застосування закону Гука – коефіцієнт Пуассона).

КОЕФІЦІЄНТ РОЗМ'ЯКШЕННЯ МАТЕРІАЛУ – відношення міцності насиченого водою матеріалу до міцності сухого матеріалу. Природні й штучні матеріали з коефіцієнтом розм'якшення меншим ніж 0,8 не можуть застосовуватися в будівельних спорудах, що розміщуються у воді або у вологому середовищі.

КОЕФІЦІЄНТ СТОКУ – відношення величини об'єму споруди до кількості опадів, що випали на площу водозбору і зумовили виникнення стоку.

КОЕФІЦІЄНТ ТЕМПЕРАТУРОПРОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛУ – величина, яка визначає швидкість вирівнювання температури в матеріалі і залежить від його властивостей.

КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОВОЇ АКТИВНОСТІ МАТЕРІАЛУ – величина, яка чисельно дорівнює квадратному кореню з добутку коефіцієнта теплопровідності, питомої теплоємності та густини матеріалу.

КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ КОНСТРУКЦІЇ – величина, яка чисельно дорівнює квадратному кореню з добутку кругової частоти коливань температури, коефіцієнта теплопровідності, питомої теплоємності та густини матеріалу.

КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОЗАСВОЄННЯ ПОВЕРХНІ КОНСТРУКЦІЇ – відношення амплітуди гармонічних коливань поверхневої густини теплового потоку до амплітуди коливань температури цієї поверхні.

КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛООБМІНУ (ТЕПЛОСПРИЙМАННЯ АБО ТЕПЛОВІДДАЧІ) – величина теплового потоку між поверхнею конструкції та навколишнім середовищем, яка чисельно дорівнює поверхневій густині теплового потоку при перепаді температури між поверхнею і навколишнім середовищем в один кельвін відповідно для внутрішньої або зовнішньої поверхонь.

КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛУ – величина, яка чисельно дорівнює відношенню густини теплового потоку в матеріалі конструкції до градієнта температури.

КОЕФІЦІЄНТИ НАДІЙНОСТІ ЗА МАТЕРІАЛОМ – коефіцієнти, що відображають стабільність міцнісних властивостей конкретних матеріалів (однорідність властивостей матеріалів), тобто ймовірність зниження міцнісних характеристик порівняно з їхніми нормативними значеннями. Служать для визначення розрахункових значень матеріалів.

КОЛЬОРОВЕ СКЛО – конструкційний матеріал для декоративного засклення вікон, дверей, улаштування перегородок та виготовлення декоративних вітражів. Основні кольори: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та відтінки: молочний, чорний, лимонний, місячно-білий, нейтральний. Виготовляється завтовшки 3 мм.

КОМБІНОВАНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ – захисне покриття, що утворюється шляхом поєднання металевого та лакофарбового покриттів.

КОМИШИТ (рос. комишит) – дешевий будівельний і тепло- (термо) ізоляційний матеріал у вигляді прямокутних плит, виготовлених з очерету шляхом пресування з прошивкою їх дротом або скріпленням дерев'яними планками.

КОМІРКОВАТИЙ БЕТОН – див.: Ніздрюватий бетон.

КОНГЛОМЕРАТНА БУДОВА МАТЕРІАЛУ – 1) матеріал, у якому зерна міцно з'єднані між собою; 2) характерна будова для різних видів бетону, деяких видів природних і керамічних матеріалів та ін.

КОНДЕНСАТ – рідина, що утворюється з пари при її охолодженні.

КОНИК – колода з жолобком, яка завершує дах у дерев'яних будівлях. Часто кінці коника мали скульптурну обробку.

КОНСЕРВАЦІЯ ДЕРЕВИНИ – хімічний захист деревини, що забезпечує обробку захисними засобами та речовинами і розрахований на їх проникнення вглиб (в тіло) об'єкта для його захисту від біологічного руйнування.

КОНСТРУКЦІЙНІ БЕТОНИ – бетони тримальних та огороджуючих конструкцій будинків і споруд, визначальними вимогами до якості яких є вимоги за фізико-механічними характеристиками.

КОНСТРУКЦІЯ ПІДЛОГИ – 1) ґрунт, основа під підлогу; 2) підстильний шар (нижній – гравійний, щебеневий, асфальтобетонний, глинобитний або жорстко-бетонний); 3)стяжка (основа під покриття підлоги), гідроізоляція; 4) прошарок, покриття підлоги.

КОНТРАКЦІЯ – зменшення абсолютного об'єму цементного матеріалу в результаті гідратації цементу. Питома К. – відношення К. в заданий момент часу до маси гідратованого цементу.

КОНТРОЛЬНЕ СИТО – сито, розмір квадратного вічка якого є основою визначення граничних значень  величини зерен.

КОНЦЕНТРАЦІЯ – відношення маси частинок, що перебуває у певному об'ємі, до величини цього об'єму в кг/м3; г/м3; мг/м3.

КОПАЛИНИ КОРИСНІ – природна мінеральна сировина, яку видобувають з надр землі.

КОРОЗІЙНА ВТОМА – пониження межі витривалості матеріалу, що виникає при спільний дії циклічної зміни напруги і корозійного середовища.

КОРОЗІЙНА ТРИВКІСТЬ – здатність матеріалу, головним чином металів або сплавів, проти-діяти (чинити опір) корозійній дії середовища. К,т. визначається швидкістю корозії в певних

КОРОЗІЙНЕ РОЗТРІСКУВАННЯ – самочинне (спонтанне, довільне) крихке руйнування сталі (в тому числі арматурної), яке проявляється при спільній дії на неї корозійного середовища і розтягуючих зусиль (механічних, залишкових або термічних).

КОРОЗІЙНЕ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ – зміна маси, перерізу, міцності або погіршення інших кількісних характеристик і показників якості будівельного матеріалу і/або конструкцій внаслідок корозії.

КОРОЗІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ – випробуван-ня будівельних матеріалів, виробів та конструкцій або захисних покриттів з метою визначення їх корозійної стійкості та/або їх захисної здатності в агресивному середовищі.

КОРОЗІЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ – руйнування матеріалу металевих конструкцій внаслідок взаємодії металів або сплавів з навколишнім середовищем.

КОРОЗІЯ – 1) процес руйнування будь-якого матеріалу або виробу внаслідок хімічної або електричної взаємодії їх із зовнішнім (корозійним) середовищем; 2) руйнування поверхні металів під впливом різних хімічних факторів; 3) руйнування гірських порід під дією води; 4) корозія бетону – погіршення його характеристик і властивостей в результаті вимивання чи вилуговування.

КОРОЗІЯ БЕТОНУ – 1) руйнування бетону в результаті фізичної, хімічної, фізико-хімічної або біологічної взаємодії його із зовнішнім (корозійним) середовищем; 2) процес постійного руйнування бетону в агресивних середовищах. Розрізняють корозію хімічну, фізико-хімічну, вуглекислу, загальнокислу, магнезіальну, лужну, біокорозію та корозію в органічних середовищах.

КОРОЗІЯ БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ – незворотній процес погіршення характеристик і властивостей будівельного матеріалу конструкції в результаті хімічної і/або фізико-хімічної чи біологічної дії, також внаслідок процесів у самому матеріалі.

КОРОЗІЯ БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПІД НАПРУГОЮ – корозія будівельного матеріалу або конструкції, що викликається одночасною дією агресивного середовища і механічної напруги.

КОРОЗІЯ ДЕРЕВИНИ – руйнування структури деревини під дією агресивного середовища.

КОРОЗІЯ ЗАЛІЗОБЕТОНУ – руйнування залізобетону під впливом агресивного зовнішнього середовища. В залізобетоні корозія може відбуватися як у бетоні, так і в сталевій арматурі.

КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ – руйнування, викликане хімічними або електрохімічними процесами, що виникають при взаємодії металу з навколишнім середовищем.

КОСИЙ ЗГИН – 1) вид деформації, що характеризується викривленням бруса (стержня) під дією зовнішніх сил, які проходять через його вісь і не збігаються з жодного з головних площин бруса; 2) окремий випадок складного опору.

КОСОКУТНІСТЬ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – різниця між прямим і виміряним кутом плитки.

КОСОШАР – дефект побудови деревини, що характеризується гвинтоподібним (косим) розташуванням волокон у стовбурі дерева. Найчастіше зустрічається у ялини, сосни, модрини і граба, знижує механічні властивості деревини,особливо її протидію розтягуванню вздовж волокон і вигину.

КОСЯКИ – стійки, що підтримують перекриття по боках просвіту вікон (лутка) чи дверей (одвірок) у дерев'яних церквах.

КРЕЙДА – осадова гірська порода, різновид слабозцементованого вапняку білого кольору.

КРЕОЗОТ – прозора масляниста жовтувата рідина з їдким запахом, що одержується в результаті сухої перегонки деревини і застосовується головним чином для просочування деревини з метою захисту її від гниття.

КРЕП – круглий діловий сортамент деревини завдовжки до 200 см, що призначається для виробництва спеціальних видів продукції – фанерної, авіаційної, клепальної, колодкової, шпальної та ін.

КРИВИЗНА КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – відхилення лицьової поверхні плитки від площини.

КРИСТАЛ – однорідне тверде тіло, в якому атоми, розташовані у певному порядку, утворюють просторові грати.

КРИСТАЛІЗАЦІЯ – хімічний процес переходу з газоподібного чи рідкого стану у твердий, характерний однорідністю та особливою геометрично правильною (кристалічною) формою.

КРИСТАЛІЧНІ ГРАТИ – просторові грати, у вузлах яких з певною геометричною правильністю розташовуються атоми кристалічних тія; до кристалічних тіл належать всі метали та їхні сплави.

КРИТЕРІЙ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ – ймовірність настання певного граничного стану, при якому експлуатація припиняється, порушується або ускладнюється.

КРІОСТАТ – пристрій для підтримання низьких температур за допомогою рідкого азоту і/чи гелію (до -273 (С) у замкненому середовищі для зберігання чогось чи проведення досліджень.

КРІПИЛЬНІ ВИРОБИ – деталі для нерухомого з'єднання частин машин або елементів конструкцій. В основному це деталі різьбових з'єднань (болти, гайки, шпильки та ін.).

КРІПИЛЬНО-ВИВІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ – пристрої для фіксації і утримання монтованого елемента в проектному положенні та для його випробування.

КРОВЛЕЛІТ – холодна покрівельна двокомпонентна мастика.

КРОВЛЕЛОН – одношаровий рулонний покрівельний матеріал на основі сульфатохлорового поліетилену, бутилкаучуку, поліхлорпірену.

КРОВТЕХ – гідроізоляційний матеріал на основі етилпропіленового каучуку.

КРОКВИ, СТРОПИЛА – 1) два бруси, з'єднані в горішній частині під кутом і закріплені долішніми кінцями до стін будівлі або до платви, на яких тримається дах; 2) конструкція, що підтримує схили даху (покрівлі).

КРОНИ СВИНЦЕВІ – основний хромовокислий свинець лимонного, оранжевого, жовтого кольорів.

КРОНИ ЦИНКОВІ – подвійні сполуки хроматів цинку з хромовокислим калієм або натрієм, що містять невелику кількість основних сірчанокислих або хлористих солей цинку.

КРУГЛЯК – ошкурені стовбури дерев.

КРУПНІСТЬ ЗЕРНИН – розмір зернин, визначений контрольним розсівом і виражений розміром квадратного вічка контрольного сита.

КСИЛОЛІТ – штучний будівельний матеріал із суміші магнезіального в'яжучого, тирси і деревної муки з азбестом та іншими наповнювачами. К. застосовується для заміни дерева при улаштуванні підлоги, перегородок, підвіконь та ін.

Л

ЛАБОРАТОРІЯ БУДІВЕЛЬНА – лабораторія для проведення наукових досліджень, експериментальних робіт і контрольних випробувань, що створюється на будівництві і підприємствах будівельної індустрії з метою поліпшення якості будівельно-монтажних робіт, підвищення якості будівельно-монтажних робіт, підвищення якості і довговічності конструкцій і споруд та економії матеріально-технічних ресурсів.

ЛАБОРАТОРНА ПРОБА – проба, виготовлена з об'єднаної проби та призначена для передбачених для цього матеріалу лабораторних випробувань.

ЛАБРАДОРИТ – магматична гірська порода, різновид габро.

ЛАГА, ЛАГИ – брус з деревини малоцінних порід завтовшки 25-40 мм і завширшки 80-120 мм, що входять у конструкцію підлоги для передачі експлуатаційних навантажень від верхнього покриття до тримальної основи.

ЛАКИ – розчини синтетичних або природних плівкоутворювальних речовин в органічних розчинниках, які після нанесення тонким шаром на поверхню й висихання утворюють достатньо міцні й монолітні покриття. Л. бувають олійні, алкідні, перхлорвінілові, поліефірні, нітроцелюлозні, бітумні, кам'яновугільні та ін.

ЛАКИ БЕЗОЛІЙНІ СИНТЕТИЧНІ – розчини полімерів в органічних розчинниках.

ЛАКИ СПИРТОВІ – розчини природних і штучних полімерів у спирті.

ЛАКОВАНА ПЛИТА – деревноволокниста(деревностружкова) плита, одна або обидві площини якої покриті лакофарбовими матеріалами.

ЛАКОВІ ПОКРИТТЯ – прозорі покриття, через які видно рисунок і колір основи, що їх основним матеріалом служать плівкоутворювальні лаки з добавкою пластифікаторів і секативів.

ЛАКОФАРБОВІ ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ – покриття на поверхні будівельного виробу або конструкції з лакофарбового матеріалу, що складається з одного або кількох шарів, адгезійно зв'язаних із захищеною поверхнею.

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ – 1) загальна назва рідких або пасто- чи порошкоподібних матеріалів: лаків, фарб, а також шпатлівок і ґрунтовок (антикорозійних матеріалів, які наносять безпосередньо на поверхню виробу); 2) продукти, що мають здатність при нанесенні тонким шаром на вироби утворювати на поверхні захисну або декоративну плівку (покриття).

ЛАКУВАННЯ – процес нанесення на поверхню виробу шару лаку для надання йому красивого вигляду та для захисту його від дії атмосфери, вологи тощо.

ЛАМІНОВАНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ – деревноволокниста дошка (плита) із захисним верхнім шаром з паперу, яка просочується полімерними смолами під великим тиском і при високій температурі, при цьому утворюється зносостійка плівка - ламінат. На одному боці вздовж та впоперек плита має шпунт, а на протилежному боці - паз. Нижній бік плити та її торці просочені смолами. Малюнок ламінованої підлоги імітує різні породи дерева і каменю. Ламіновані дошки вкладають так званим плаваючим способом, тобто їх не закріплюють до основи, що значно зменшує трудомісткість робіт і дає змогу забезпечувати гідро-, тепло- і звукоізоляцію прямо на основі підлоги.

ЛАТА (ОБРЕШІТКА, ЛЯЦЯ) – 1) покриття з дерев'яних планок, що кріпиться на кроквах, на яке настилається покрівля; 2) покриття з дощок, планок, яке закріплене на кроквах даху і є основою для настилу покриття; 3) основа під покрівлю з листових або штучних виробів (шиферу, листової сталі тощо). Л. являють собою дерев'яні дошки або бруски, паралельно закріплені по схилу крокв.

ЛЕВКАС – суміш з крейди, розведеної на 20 %-ному розчині тваринного клею. Л. застосовується при підготовці поверхонь під позолочення.

ЛЕГКИЙ БЕТОН – 1) бетон, об'ємна маса якого у сухому стані становить 500-1800 кг/м³; 2) бетони з пониженою щільністю ( у повітряному стані менше 2000 кг/м³), які мають внутрішньо-зернисту і міжзернисту поруватість, зумовлену пористістю застосовуваних матеріалів-заповнювачів та спеціальними технічним прийомами, які використовуються при виготовленні бетонної суміші; 3) бетони на цементному в'яжучому, ноздрюватому, крупному і пористому або щільному дрібному заповнювачі.

ЛЕГКІ МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ – балки, ферми, рами.

ЛЕГКІ СПЛАВИ – сплави кольорових металів, міцність яких значно менша, ніж у сплавів чорних металів.

ЛЕГКОЗАЙМИСТІСТЬ – 1) здатність речовини і матеріалів до швидкого розвитку горіння; 2) властивість матеріалу легко займатися і горіти при тепловому впливі.

ЛЕГКОПЛАВКІ СПЛАВИ – металеві сплави з температурою плавлення не вище 300 °С.

ЛЕГКОСКИДНІ КОНСТРУКЦІЇ – зовнішні огороджуючі конструкції (або їх елементи) будинків, споруд і приміщень, що належать до категорій А і Б за пожежо- і вибухонебезпечністю, які в разі можливості вибуху повинні скидатися (або руйнуватися), утворюючи відкриті отвори для зменшення тиску вибуху до величини, що забезпечує зберігання основних огороджуючих і тримальних конструкцій будинку

ЛЕГКОУКЛАДНІСТЬ БЕТОНУ – здатність бетонної суміші з мінімальними витратами праці та енергії укладатись у форму, зберігаючи при цьому суцільність та забезпечуючи одержання бетону максимальної щільності, міцності та довговічності.

ЛЕГКОУКЛАДНІСТЬ РОЗЧИНУ – властивість розчинової суміші легко розстилатися тонким шаром на пористу основу і не розшаровуватися при зберіганні, перевезенні та перекачуванні розчину насосами. Л. розчину залежить від ступеня його рухливості і водоутримувальної здатності, що запобігає розшаруванню розчину – швидкому відділенню води й осіданню піску.

ЛЕГОВАНА СТАЛЬ – сталь з штучно введеними домішками легуючих елементів (переважно хрому, нікелю, молібдену).

ЛЕГОВАНИЙ ЧАВУН – чавун з штучно введеними домішками легуючих елементів (хрому, алюмінію, нікелю, ванадію, титану та ін.), що надають йому певних властивостей.

ЛЕГУВАННЯ – процес введення в металеві сплави легуючих елементів, які сприяють одержанню сплавів заданого хімічного складу і структури з потрібними властивостями.

ЛЕДЕБУРИТ – структурна складова залізовуглецевих сплавів (головним чином чавунів), що є автентичною сумішшю аустеніту і цементиту.

ЛЕКАЛЬНА ЦЕГЛА – цегла, що має в плані форму сектора, круга або будь-якої іншої форми, обмеженої відрізками прямої і кола.

ЛЕМЕХ – 1) покрівельний матеріал у вигляді невеликих довгастих дощечок, дерев'яна подоба черепиці. Л. використовувались для покриття бань, барабанів, наметів культових споруд. Л. набули поширення в архітектурі російської Півночі (напр., комплекс споруд з дерева в с. Кижі XIX ст.); 2) леміш, рало, сошник у плуга.

ЛЕС – нешарувата м'яка пухка пориста жовтувато-біляста осадова гірська порода, яка складається з дрібних зерен (розміром 0,05-0,005 мм) кварцу і польових шпатів (до 40-70 %), кальциту (до 6 %, іноді й більше), глинистого матеріалу (20-50 %) з домішкою слюди, окислів заліза, гіпсу та інших матеріалів. Товщина відкладів Л. може досягати 100 м.

ЛЕТКІ СМОЛЯНІ ФАРБИ – суспензії пігментів і летких смоляних складових (типу лаку), різновид емалевих фарб. Висихання плівки в таких фарбах відбувається за рахунок випаровування леткого розчинника і одночасного твердіння зв'язуючого (смоли) на поверхні. До Л.с.ф. належать перхлорвінілові, полівінілхлоридні, нітрогліфталеві, нітроцелюлозні та інші фарби.

ЛИСТОВА СТАЛЬ – прокат листовий гарячекатаний і холоднокатаний. Листи сталі випускаються завтовшки 4-160 мм, завширшки 600-3800 мм; листова гарячекатана сталь поставляється в листах (довжина 6-12 мм і товщина до 160 мм) або в рулонах (товщина 1,2-12 мм і ширина 500-2200 мм).

ЛИСТОВЕ СКЛО – основний конструкційно-опоряджувальний матеріал, що застосовується в будівництві і використовується усіма народами і країнами світу (обсяг використання понад 20 млн. тонн на рік).

ЛИСТОВЕ ШТАМПУВАННЯ – обробка листових металевих і неметалевих матеріалів (листів, стрічок, штаб тощо) тиском у спеціальних штампах.

ЛИСТОВІ КОНСТРУКЦІЇ – 1) місткості у вигляді тонкостінних замкнених оболонок, що призначаються для зберігання рідин, газів і сипучих матеріалів; 2) тонкостінні просторові конструкції, виготовлені переважно з листових матеріалів (сталі, сплавів алюмінію, титану тощо).

ЛИЦЬОВА ПЛАНКА – деталь врізного замково-залізного виробу, яка призначена спрямовувати засув на кріплення цього виробу до дверей або вікна.

ЛИЦЬОВА ПОВЕРХНЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – поверхня плитки, яку видно після її укладання на стіну або підлогу.

ЛИЦЬОВА ПОВЕРХНЯ ПЛИТИ – гладенька площина пресованої деревноволокнистої (деревностружкової )плити.

ЛИЦЬОВА ЦЕГЛА І КЕРАМІЧНІ КАМЕНІ – високоефективні і довговічні опоряджувальні вироби, які як частина огороджувальної конструкції (напр., стіни) виконують одночасно конструктивні і декоративні функції.

ЛИЧИНА ЗАМКА – накладна металева пластина на замок у дверях з отвором для ключа. Ця накладка може становити фігурну деталь у вигляді маски – обличчя, голови звіряти, птаха тощо.

ЛИШТВИ – дерев'яні профільовані дошки, що обрамлюють двері та вікна як декоративне оздоблення. Прикрашені різьбою дошки, що підвищуються під випуск даху чи під верхню планку дерев'яної Л.

ЛІД –тверда фаза води, яка має кристалічну структуру з питомою вагою 0,917. Л. на ріках, каналах, озерах і водоймищах з'являється у вигляді поверхневих (крижаний покрив) і внутрішніх утворень у воді (завислий Л. і донний Л.).

ЛІНКРУСТ(лат. linum-полотно, crusta–кора) – 1) рулонний оздоблювальний будівельний матеріал з гладкою або рельєфною поверхнею; 2) шпалерний матеріал з пластмасовим покриттям і рельєфним рисунком, який виготовляють з пластмаси на основі синтетичних смол з додаванням жирових речовин, наповнювачів і паперу (основа).

ЛІНОЛЕУМ (лат. linum-полотно, oleum-олива) – 1) джутова тканина, покрита з одного боку шаром оксидованої рослинної олії; 2) рулонний синтетичний матеріал для улаштування лицьових покриттів підлоги. За складом пластмас виготовляють Л. полівінілхлоридний, гліфталевий (алкідний), колоксиліновий (нітроцелюлозний), гумовий (релін). За структурою – безосновний і підосновний (тканинний, плівковий, картонний, теплозвукоізоляційний).

ЛІПАРИТ – виливна вулканічна гірська порода, за хімічним складом тотожна граніту.

ЛІПНИНА – різновид рельєфу, фігурні орнаментальні зображення, відлиті або відпресовані з гіпсу, штукатурки, бетону, пап'є-маше та інших матеріалів, що використовується для оздоблення фасадів та інтер'єрів архітектурних споруд.

ЛІПНІ ВИРОБИ З ГЛИНИ – декоративні вироби, що виготовляються з глини, яка утворилась у природі з ущільненого мулу, глею. Ці глини мають синюватий колір, у них мало піску та інших домішок. Для надання глинам зеленуватого кольору в глину додається ультрамарин.

ЛІПОТОН – продукт осадження з розчинів суміші сірчаного цину і сірчанокислого барію, що має слабку світло- і атмосферостійкість і використовується для розбілювання різних колерів, а також для ґрунтування при олійному фарбуванні у світлі кольори.

ЛІСОМАТЕРІАЛИ – 1) відрізки стовбурів з корою або без кори, з відрубаними сучками і правильно (рівно) відрізаними торцями; 2) лісові сортаменти матеріалів (виробів) з деревини, що зберегли її фізичну структуру і хімічний склад.

ЛОЖКОВИЙ (ДОВЖИКОВИЙ) РЯД УКЛАДАННЯ ЦЕГЛИ – у муруванні: цегла, покладена на розчин найбільшою площиною, довшим торцем назовні (камені розташовуються вздовж стіни).

ЛУБ (ЛУБ'Я) – кора з ялини, що використовується для покрівлі дерев'яних церков.

ЛУГИ – добре розчинні у воді основи.

ЛУГОТРИВКІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, що відзначаються підвищеною луготривкістю.

ЛУГОТРИВКІСТЬ – властивість матеріалу протистояти руйнівній дії водних розчинів або розплавів лугів та лужних матеріалів.

ЛУГОТРИВКІСТЬ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – здатність плитки протистояти дії  заданого лугу певної концентрації за певних умов без подальшої появи дефектів на полив'яній поверхні і/або руйнування черепка.

ЛУДІННЯ, ЛУДЖЕННЯ – нанесення на поверхню металевих виробів (головним чином сталевих і мідних) шару олова.

ЛУЖНА КОРОЗІЯ БЕТОНУ – корозія бетону в результаті його взаємодії з лугами.

ЛУЖНІ МЕТАЛИ – хімічні елементи головної підгрупи І групи періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва: літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій.

ЛУЖНІСТЬ – характеристика вмісту надлишку гідроксильних іонів у розчині.

ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ – хімічні елементи головної підгрупи II групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва: кальцій, стронцій, барій, радій.

ЛУЩЕННЯ – (в деревообробці) одержання з коротких колод тонкої поперечної стружки – так званого лущеного шпону.

ЛУЩИЛЬНИЙ ВЕРСТАТ – верстат, на якому короткі колоди підлягають лущенню; різновид деревообробного верстата.

М

МАГНЕЗИТ – 1) (мінерал) карбонат магнію; 2) гірська порода, що складається переважно з мінералу магнію.

МАГНЕЗІАЛЬНІ (КСИЛОЛІТОВІ РОЗЧИНИ) – розчини, які застосовують для покриття підлоги промислових і громадських будинків і які експлуатуються в сухих умовах при температурі підлоги не вищій 50 (С. Такі підлоги достатньо міцні, еластичні, характеризуються незначною тепло- і звукопровідністю; їх недолік – мала водо- і кислототривкість.

МАГНЕЗІАЛЬНІ В'ЯЖУЧІ МІНЕРАЛИ – каустичний магнезит і каустичний доломіт; повітряні в'яжучі речовини, що одержуються з природного магнезиту і доломіту шляхом їх випалу з подальшим подрібненням.

МАГНІЄВИЙ ЗАВОД – підприємство, що виробляє магній і магнієві сплави.

МАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, що намагнічуються у відносно слабких магнітних полях та істотно змінюють їх.

МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНА ОБРОБКА – обробка металевих заготовок тиском, зумовленим імпульсним впливом потужного магнітного поля.

МАЗУТ – залишок після відгону легких і середніх фракцій нафти (бензину, лігроїну, гасу, дизельного палива).

МАКРОСТРУКТУРА ДЕРЕВИНИ – структура деревини, видна неозброєним оком або при незначному збільшені.

МАКРОСТРУКТУРА МАТЕРІАЛУ (ПЛАСТМАС) – будова, видима неозброєним оком або при невеликому збільшенні.

МАЛЯРНІ ФАРБИ – пасти, що складаються з пігментів, наповнювачів та оліфи.

МАРБЛІТ – потовщене плоске приглушене кольорове скло, що має поліровану, візерункову або "ковану" лицьову і рифлену тильну поверхні.

МАРКА БЕТОНУ – якісна характеристика міцності бетону, яка виражає середнє арифметичне значення міцності за результатами випробування контрольних зразків у стандартних умовах.

МАРКА БЕТОНУ ЗА ВОДОНЕПРОНИКНІСТЮ – максимальний тиск води, за якого не спостерігається її просочування через контрольний зразок у стандартних умовах випробування.

МАРКА БЕТОНУ ЗА ГУСТИНОЮ – гарантована власна вага бетону (кг/м³), яка контролюється відповідно до державних стандартів на дослідних зразках у встановлені строки.

МАРКА БЕТОНУ ЗА МОРОЗОСТІЙКІСТЮ – кількість циклів поперемінного заморожування та розморожування водонасичених зразків, випробуваних згідно з державними стандартами, за якої міцність бетону знижується не більше ніж на 15 % порівняно з міцністю бетону, який не зазнавав заморожування.

МАРКА БЕТОНУ ЗА САМОНАПРУЖЕННЯМ – гарантоване значення попереднього напруження в бетоні (мПа), яке створюється в установлені строки в результаті його розширення за наявності поздовжньої арматури в кількості 1 %.

МАРКА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРАЛІВ – умовний показник властивостей матеріалу, його еспуатаційних якостей. Існують М.б.м., що характеризують їх щільність, в’язкість, водонепроникність, морозотривкість тощо.

МАРКА КАМЕНЮ – показник якоті каменю, прийнятий за його середнім значенням.

МАРКА МАТЕРІАЛУ – показник, що встановлюється технічними нормами за основною експлуатаційною характеристикою або за комплексом головних властивостей матеріалу.

МАРКА РОЗЧИНУ – середнє значення межі міцності на стискання спеціальних зразків затверділого розчину (кубиків розміром 70,7×70,7×70,7 мм), випробуваних у віці 28 діб і збережених нормальних температурно-вологісних умовах.

МАРКА ЦЕМЕНТУ – 1) межа міцності зразків із цементного розчину, випробуваних у віці 28 діб; 2) умовне позначення, яке передає інімальні вимоги до межі міцності при стиску зразків із стандартного цементного розчину, які виготовлені, затверділи і випробувані в умовах і в терміни, встанвлені стандартами.

МАРМУР – 1) карбонатна метаморфічна гірська порода, яка утворилася внаслідок ерекристалізації вапняку або доломіту; 2) щільний вапяк з ясно вираженою зернисто-кристалічною будовою і високою щільністю, в якому зерна зв’язані шляхом безпосереднього зчепленя кристалів. Завдяки млій прмтості М. гарно шліфується. Зустрічається в природі найрізноманітніших кольорів і часто вирізняється гарним малюнком різних відтінків. Широко використовується для скульптурних робіт, а такоє є найбільш уподобаним матеріалом архітекторів; 3) в будівництві М. називається будь-яка карбонатна порода, що сприймає поліровку, незалежно відскладу і будови.

МАРМУР ШТУЧНИЙ – облицювальний будівельний матеріал, що імітує природний мармур.

МАРТЕНСІТ – дуже тверда і щільна структура сталі.

МАРШАЛІТ – борошниста маса тонкодисперсного кварцу (гірська мука, пилоподібний кремнезем), в основному білого кольору, що складається із зерен кварцу з домішкою халцедону, опалу карбонатів і глинистих мінералів.

МАСА НАСИПНА МАТЕРІАЛУ – показник, що характеризує масу вільного насипного матеріалу в тонах на кубічний метер і залежить від величини та форми шматків.

МАСТИКА – пластична суміш органічної в'яжучої речовини, тонкозмеленого наповнювача та інших добавок, за допомогою якої вирівнюють поверхні покриттів, приклеюють ізоляційні й опоряджувальні матеріали

МАСТИКОВА ПОКРІВЛЯ – вилите гідроізоляційне покриття з бітумних, бітумно-полімерних, бітумно-латексних емульсій та ін.

МАСТИЛА – речовини, які застосовують для змащування рухомих механізмів і деталей машин як захисних матеріалів від корозії, для герметизації різних систем, ущільнення різьбових з'єднань тощо.

МАТЕРІАЛ ІЗОТРОПНИЙ – матеріал, фізичні властивості якого не залежать від напрямку.

МАТЕРІАЛ – речовина, що використовується з певною метою за різними призначеннями; різновид запасів. До них належать сировина, напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара, запасні частини, будівелні матеріали.

МАТЕРІАЛ АНІЗОТРОПНИЙ – матеріал, у якого в різних напрямках фізичні властивосі різні.

МАТЕРІАЛ ПРУЖНИЙ – матеріал, деформації якого прямо пропорційні навантаженню.

МАТЕРІАЛ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИЙ – матеріал, в якому навіть за незначних навантажень загальні деформації складаються із пружних і непружних деформацій.

МАТЕРІАЛИ БУДІВЕЛЬНІ – природні та штучні речовини (предмети), які безпосередньо застосовуються для зведення та опорядження споруд або ж у вигляді попередньо заготовлених будівельних виробів і будівельних конструкцій.

МАТЕРІАЛИ В'ЯЖУЧІ – 1) природні або перероблені речовини, які під впливом фізико-хімічних процесів переходять з порошкоподібного, пластично-в'язкого стану у твердий або малопластичний; 2) мінеральні речовини, здатні в процесі змішування з водою утворювати пластичне тісто, яке під впливом фізико-хімічних процесів поступово тужавіє і набуває каменеподібного стану.

МАТЕРІАЛИ ДЕРЕВНІ – механічно оброблена деревина, натуральна чи така, що зазнала технологічної обробки, а також композиційні матеріали, одним з основних інгредієнтів яких є натуральна деревина.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ – бутовий камінь, бетон, залізобетон, яким притаманні висока міцність, волого- і морозотривкість.

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ АКУСТИЧНІ – матеріали для створення звукового комфорту в середині приміщення в будинках різного призначення.

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ – широкий клас будівельних матеріалів, призначений для теплової ізоляції конструкції будинків і споруд, різних промислових установок, технологічної апаратури, трубопроводів, холодильників, транспортних засобів.

МАТЕРІАЛИ КАМ'ЯНІ ПРИРОДНІ – речовини і предмети, які одержують із гірських порід механічною обробкою (блоки, плити, щебінь тощо) або без неї (гравій,пісок).

МАТЕРІАЛИ КАМ'ЯНІ ШТУЧНІ – матеріали, які одержують при твердінні особливим чином підібраних сумішей в'яжучих речовин з водою та іншими речовинами (заповнювачами) і, за потреби, із спеціальними домішками.

МАТЕРІАЛИ КЕРАМІЧНІ – полікристалічні матеріали, які одержують методом спіканні при високих температурах природних глин та їхніх сумішей з мінеральними добавками, а також спіканням окислів металів та інших тугоплавких неорганічних сполук.

МАТЕРІАЛИ МЕТАЛЕВІ – метали і сплави, які надходять у будівельне виробництво у вигляді лінійного і листового напівфабрикату.

МАТЕРІАЛИ МІСЦЕВІ ПРИРОДНІ – різні види нерудних природних речовин, поширених у певній місцевості, які можна використовувати у будівництві як готовий матеріал або напівфабрикат.

МАТЕРІАЛИ СИНТЕТИЧНІ ПОЛІМЕРНІ – матеріали, основною складовою частиною яких є синтетичні (штучні) полімери або смоли – речовини з високою молекулярною масою.

МАТЕРІАЛИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ З АЗБЕСТОВИМ ВМІСТОМ – матеріали, що виготовленні з низькосортного азбесту з добавкою порошкоподібних наповнювачів або зв'язуючих речовин.

МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ – показник витрати матеріальних ресурсів для створення певної кінцевої продукції.

МАТОВІСТЬ ПОЛИВИ – зниження або відсутність блиску поливи на лицьовій поверхні керамічного виробу.

МАТУВАННЯ СКЛА – спосіб опорядження скла, яким можна опоряджувати будівельне скло різної товщини як в окремих шматках, так і вже вставлене у дрен та віконні прорізи. М. с. здійснюється із застосуванням тваринного клею або тонкого шару спеціально приготованої барвної суміші білого кольору.

МАШИНА БЕТОНОРІЗАЛЬНА – спеціальний пристрій для різання бетонних і кам'яних матеріалів на цементній основі, а також для вибирання борозенок під електричні і сантехнічні комунікації.

МАШИНА ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТІВ І БЕТОННИХ СУМІШЕЙ – машина для поверхневого ущільнення ґрунтів і бетонну (віброплити, трамбівки, віброрейки), а також для глибинного ущільнення бетонів (ручні глибинні віброзбуджувачі).

МЕНГІР – 1) необтесаний довгий камінь ( від 4–5 м , інколи до 20 м ), поставлений вертикально; 2) різновид мегалітичних споруд; 3) культова пам'ятка епохи енеоліти і бронзового віку, що зустрічається в країнах Зах. Європи, Північної Африки, в Індії, Сибіру і на Кавказі.

МЕРГЕЛЬ – 1) осадова гірська порода, що складається з карбонатів кальцію або магнію (30–70 %) і глинистих мінералів; 2) вапняний будівельний розчин, призначений для зв'язування вогнетривких виробів у мурованні і заповнення швів вогнетривкого муру.

МЕТАБАЗИТИ – гірські породи, що утворилися в наслідок метаморфізму основних магматичних порід.

МЕТАЛ – проста хімічна речовина або сплав, для яких властиві особливий блиск, ковкість, добрі теплопровідність та електропровідність.

МЕТАЛОІЗОЛ – гідроізоляційний матеріал, металева фольга завтовшки 0,1-0,2 мм, яка покрита з обох боків бітумом.

МЕТАЛОПОКРИТТЯ – покриття з металів або металевих сплавів, які наносться на поверхню металевих або неметалевих виробів. М. служить для захисту виробів від корозії, підвищення їх зносостійкості та для декоративних цілей.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ – великорозмірні металеві покрівельні листи, повехня яких імітує черепицю. Сучасний ефективний високоякісний будівельний матеріал.

МЕХАНІЧНА СУМІШ МЕТАЛІВ – сплав, у процесі кристалізації з рідкого стану якого різнорідні атоми не входять у загальну кристалічну градку і кожний метал утворює самостійні кристали.

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ – здатність деревини чинити опір дії зовнішніх сил.

МИЛО ГОСПОДАРСЬКЕ – матеріал, що застосовується у малярних роботах і випускається у рідкому стані чи кусках (кускове мило містить від 40 до 60 % жирних кислот; у малярних роботах застосовують 40 % – не мило, що дає при роботі менше піни).

МІКРОСТРУКТУРА МЕТАЛУ – будова металів і сплавів, видна під мікроскопом.

МІНЕРАЛ – природне тіло, приблизно однорідне за своїм хімічним складом та фізичними властивостями, що входить до складу руд, гірських порід, метеоритів тощо. Природні хімічні сполуки кристалічної будови. Відомо близько 3000 видів мінералів.

МІНЕРАЛ ШТУЧНИЙ – продукти лабораторного (заводського) чи технологічного процесу.

МІНЕРАЛІТ – азбестовий цемент, застосовуваний при виготовленні вогнетривких перекриттів, східців, підлоги тощо.

МІНЕРАЛОГІЧНИЙ СКЛАД КЛІНКЕРУ – вміст основних лінкерних мінералів, що визначається розрахунковим шляхом на основі даних хімічного аналізу.

МІНЕРАЛЬНА ВАТА – волокнистий матеріал, одержуваний з розплаву гірських порід, шлаків або їх сумішей.

МІНЕРАЛЬНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – 1) бетон, цемент, цегла, природний камінь та ін.; 2) гірські породи, які використовують у будівництві.

МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ – підземні води, для яких характерні специфічні фізико-хімічні властивості та які мають підвищений вміст біологічно активних компонентів.

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ – сукупність запасів різних видів корисних копалин країни, континенту чи світу.

МІНЕРАЛЬНІ РОЗПЛАВИ – вогняно-рідкі і в'язкі маси розплавленої при високій температурі природної неорганічної сировини або промислових шлаків, які при охолодженні тверднуть, набуваючи склоподібного або каменеподібного стану.

МІРА ПОВЗУЧОСТІ – питома повзучість; відношення значень пластичних деформацій бетону при стискуванні до напруги, що викликала ці деформації.

МІЦНІСТЬ – 1) властивість матеріалів сприймати, не руйнуючись, різні види навантажень і впливів; 2) властивість матеріалів, не руйнуючись, чинити опір дії зовнішніх навантажень (руйнуванні).

МІЦНІСТЬ БЕТОНУ ВІДПУСКНА – нормована міцність бетону, бетонних і залізобетонних виробів на час відпускання їх з підприємства виробника.

МІЦНІСТЬ БЕТОНУ ПЕРЕДАТНА - нормована міцність бетону попередньо напружених конструкцій на час обтеску бетону напруженою арматурою.

МІЦНІСТЬ ҐРУНТІВ – здатність (властивість) ґрунту чинити опір зовнішнім силовим діям. Для оцінки міцності гірських порід та ґрунтів користуються коефіцієнтом міцності за Протодьяконовим. Побічними показниками міцності ґрунтів є швидкість їхнього буріння, також кількість ударів ударника (ДорНДІ).

МІЦНІСТЬ  КАМЕНЮ З БУДІВЕЛЬНОГО РОЗЧИНУ – характеристика, що визначається випробуванням на стискування зразків кубиків 7×70, 7×70, 7×70 мм, що затверділи на повітрі протягом 28 діб при температурі 20 (С.

МІЦНІСТЬ КУБОВА – тимчасовий опір на стиск бетонного куба зі стороною 15 см за нормальних умов випробування.

МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛУ – властивість матеріалу не руйнуючись чинити опір внутрішнім напруженням і деформаціям, що виникають під дією навантажень або інших факторів.

МІЦНІСТЬ ПРИЗМОВА – тимчасовий опір призми осьового стисканню.

МІЦНІСТЬ ТЕОРЕТИЧНА – міцність робочого матеріалу, в тому числі затверділого бетону, обчислена через сили міжатомного щеплення. М.т. приблизно дорівнює 1/6 модуля поздовжньої пружності.

МІНЕРАЛЬНИЙ ПОРОШОК – поідисерсний матеріал, що виготовляється шляхом тонкого помолу вапняків, доломітів та інших карбонатних порід і застосовується для виробництва асфальтобетонних сумішей.

МОДИФІКАТОРИ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ – добавки, що вводяться в розчин для одержання міцного і довговічного каменю, змінюють властивості розчину на стадії його приготування і укладання, а також при експлуатації в затверділому стані. М.б.р. можуть бути органічними і неорганічними.

МОДИФІКУВАННЯ ДЕРЕВИНИ – цілеспрямоване поліпшення фізико-механічних та хімічних властивостей деревини.

МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦІЙ БЕТОНУ – деформаційна характеристика бтону, яка геометрично становить тангенс кута нахилу дотичної до кривої залежності «напруга-деформація» в точці із заданою напругою щодо осі деформацій.

МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦІЙ БЕТОНУ ІНТЕГРАЛЬНИЙ – єдиний модуль деформацій для бетону всього перерізу, який враховує нерівномірність напруг, не лінійність та інші особливості деформування матеріалу конструкцій.

МОДУЛЬ КИСЛОТНОСТІ МАТЕРІАЛУ – величина, що визначається відношенням у відсотках окису алюмінію та двоокису кремнію до суми окису кальцію та магнію.

МОДУЛЬ КРУПНОСТІ – комплексна характеристика зернового складу пісків, які використовуються для будівельних розчинів і бетонів.

МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ БЕТОНУ – здатність бетону деформуватися як пружне тіло; коефіцієнт пропорційності між нормальними напругами та деформаціями матеріалу.

МОНОЛІТ – суцільна камінна брила, а також споруда, або її частина висічені з суцільного каменю чи зведенні з бетону.

МОНОЛІТНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ – конструкції виготовленні в проектному положенні безпосередньо на будівельному майданчику шляхом установки арматури і укладки бетону в раніше приготовлену опалубку, витримки бетонну в опалубці до набрання бетоном необхідної міцності і подальшого звільнення залізобетонної конструкції від опалубки.

МОНОЛІТНІ КОНСТРУКЦІЇ – будівельні конструкції з бетону або залізобетону, виготовлені як єдине ціле (моноліт) безпосередньо на місці зведення будинку або споруди. М.к. використовуються переважно для нестандартних будівель, вони ефективні при виготовлені індустріальними методами з використанням інвентарної або багаторазового використання опалубки (ковзної, переставної, пересувної та інше).

МОРОЗОТРИВКІСТЬ – 1) властивість матеріалу в насиченому водою стані витримувати багаторазове заморожування і розморожування без ознак руйнування та помітного зниження міцності; 2) здатність насиченого водою матеріалу зберігати фізико-механічні властивості під дією змінних температур.

МОРОЗОТРИВКІСТЬ БЕТОНУ – здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багатократне поперемінне заморожування та розморожування без значного зниження міцності.

МОРОЗОТРИВКІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ І БЕТОНІВ – визначається числом циклів "заморожування – розморожування" до втрат 15 % початкової міцності (чи 5 % маси).

МОРОЗОТРИВКІСТЬ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – здатність плитки витримувати при певних умовах певну кількість циклів заморожування та розморожування без подальшої появи дефектів на полив'яній поверхні чи руйнування черепка.

МУЛИСТИЙ ҐРУНТ – структурний глинистий ґрунт у початковій стадії свого формуванні, що утворився у воді як осад.

МУШКА НА КЕРАМІЧНОМУ ВИРОБІ – плямочка на керамічній поверхні плитки (виробу) темного (коричневого, чорного, зеленого) кольору розміром до 2 мм.

М'ЯКА ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА – деревноволокниста плита густиною до 400 кг/м3, виготовлена методом сушіння килима. У будівництві використовується як утеплювач.

М'ЯКІСТЬ ПОМЕЛУ ЦЕМЕНТУ – характеристика дисперсності цементного порошку, яка виражається масовою часткою у відсотках залишку (проходу) порошку на одному або декількох контрольних ситах або величиною питомої поверхні порошку, яка визначається методом повітропроникності.

Н

НАБРАКАННЯ – властивість матеріалу збільшувати свій об'єм при певному фізичному впливі (здуття при зволоженні), не пов'язаному з його навантаженнями; характеризується коефіцієнтом лінійного (об'ємного) набракання.

НАБРИСК – перший шар рідкого штукатурного розчину, який наносять без пропусків завтовшки 3-5 мм на попередньо зволожені стіни (при температурі зовнішнього середовища вище 23 (С), при нижчих температурах поверхня стіни не зволожується.

НАБРИСК-БЕТОН – високоміцний, швидкотвердний бетон, одержуваний в результаті нанесення (набрискування) під тиском стисненого повітря на робочу поверхню вихідної суміші, яка складається з цементу, піску, гравію або щебеню, води і, як правило, спеціальної добавки прискорювання тужавіння.

НАБРИСКУВАННЯ – вид оздоблення пофарбованої поверхні нанесенням різкої за кольором барвної суміші у вигляді дрібних бризок, від чого поверхня набуває плямистого різноколірного забарвлення.

НАВАНТАЖЕННЯ – 1) зовнішні впливи на споруду(вага снігу, температурні коливання та ін.), які спричиняють деформації та зміни напруженого стану в її елементах; 2) власна вага споруди, що враховується при виконанні розрахунків; 3) механічний вплив, мірою якого є сила, що характеризує величину та числові значення. Напрямок такого впливу і викликає зміну напружено-деформованого стану елементів, конструкцій, будинків, споруд і їх основ; 4) силовий вплив на будинки, споруди та окремі конструкції, який викликає в них зміну напруженого стану і деформації.

НАВАНТАЖЕННЯ МОНТАЖНЕ – впливи на елементи або конструкції, що виникають під час піднімання або монтажу конструкцій.

НАГЕЛЬ (нім. Nagel-цвях) – з'єднувальний елемент у дерев'яних конструкціях, що перешкоджає зрушенню з'єднуваних частин: дерев'яні і сталеві стержні (стержневі нагелі) або пластинки (пластинчасті нагелі).

НАГРІВАЛЬНА ПІЧ – промислова піч, де вироби (заготовки) нагрівають до температури, нижчої за температуру їх плавлення.

НАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ – прилади, якими нагрівають речовину (матеріал) або середовище, що їх оточує.

НАДІЙНІСТЬ – 1) властивість об'єкта зберігати в часі і в установлених межах значення всіх параметрів, що характеризують його здатність виконувати свої функції у заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, збереження і транспортування. Н., як і безпека, є комплексною властивістю продукції, яка залежно від призначення об'єкта і умов його застосування може включати безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність і збереження; 2) здатність об'єкта (будови, споруди, конструкції) зберігати задані експлуатаційні якості протягом певного строку служби в заданих умовах; 3) здатність конструкцій будівель гарантувати: безпеку та комфортабельність людей, що проживають або працюють у будівлях та спорудах, виконують певну роботу під конструкціями; 4) забезпечення заданого технологічного процесу та нормальної роботи машин і обладнання протягом запроектованого строку служби.

НАДТВЕРДА ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА – тверда деревноволокниста плита, додатково укріплена за рахунок спеціальної обробки.

НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, твердість яких перевищує твердість корунду.

НАПІВСКЕЛЬНІ ҐРУНТИ – зцементовані, здатні ущільнюватися породи (мергелі, алевроліти, аргіліти), що є, однак, нестійкими проти води (гіпс, гіпсоносні конгломерати).

НАПІВТВЕРДА ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА – пресована деревноволокниста плита мокрого способу виготовлення густиною від 400 до 800 кг/м3.

НАПІВФАРФОР – напівпорцеляна, тонкокера-мічні вироби з білим або слабозабарвленим напівспеченим черепком, покритим прозорою або кольоровою поливою.

НАПІРНЕ БЕТОНУВАННЯ – безперервне нагнітання напірним бетоноводом у конструкцію готової бетонної суміші під дією гідродинамічного тиску. Н. б. застосовують при улаштуванні набивних паль, споруд типу "стіна в ґрунті", інших підземних конструкцій за складних гідрогеологічних умов, у підводному бетонуванні з підвищеними вимогами до бетону, а також конструкцій, укладання й ущільнення бетонної суміш в які ускладнені при інших методах.

НАПОВНЮВАЧІ – 1) мінеральні й органічні дисперсії (порошки),  розміри частинок яких порівнянні із розмірами частинок в’яжучого матеріалу; 2) речовини, що додаються до складу сумішей при виготовленні гуми, пластичних мас, лакофарбових матеріалів тощо.

НАПОВНЮВАЧІ ФАРБ – нерозчинні порошкоподібні мінерали (каолін – біла глина, мік-ротальк, молота слюда, крейда, азбест, барит, трепел та ін.), що вводяться в малярні складові розчини для поліпшення їх фізико-хімічних властивостей та експлуатаційних характеристик.

НАПРУЖЕНІ БЕТОНИ – спеціальні бетони на основі напруженого цементу, що розширюється при твердінні, призначені для створення попереднього напруження (самонапруження) в конструкції.

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМАЦІЙНИЙ СТАН – стан нескінченно малого елемента, який визначається сукупністю деформацій та напруг, що діють в певній точці.

НАПРУЖУВАНИЙ ЦЕМЕНТ – цемент, що швидко тужавіє і твердіє, а при твердінні розширюється і напружує арматуру. У бетоні при цьому виникає стискаюча напруга до 4 мПа, тому залізобетонні конструкції на напружуваному цементі мають високу щільність і водонепроникність.

НАРОСТАННЯ МІЦНОСТІ БЕТОНУ – здатність бетону збільшувати з часом свою міцність.

НАТУРНІ КОРОЗІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ – корозійні випробування, які здійснюються у природних умовах.

НАЩІЛЬНИК – вузька дерев'яна накладка, що прикриває зазори (щілини) між двома суміжними дошками або сусідніми елементами, конструкціями переважно дерев'яними.

НЕВОДНІ БАРВНІ СУМІШІ – суміші, у яких в'яжучим матеріалом є здатні до висихання масла (оліфи) або смоли, розведенні у розчинниках. До Н.ф.с. належать: олійні, олійно-емульсійні, емалеві, смолянолеткі фарби, а також лаки.

НЕВОЛОКНУВАТІ ВКЛЮЧЕННЯ – застиглі, неволокнуваті, різної форми частинки розплаву гірської породи у ваті.

НЕДОВИПАЛ ПОКРИТТЯ КЕРАМІЧНОГО ВИРОБУ – матовість, тьмяність фарби на поверхні керамічних плиток (виробів), викликана недостатньою температурою їх випалювання.

НЕЗВОРОТНІ (ЗАЛИШКОВІ) АБО ПЛАСТИЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ – деформації, що накопичуються за період дії силових, теплових або інших факторів, під впливом яких вони виникли, і зберігаються після припинення дії цих факторів.

НЕЗВОРОТНІ РЕАКЦІЇ – хімічні реакції, при яких взаємодіючі речовини повністю перетворюються на продукти реакції.

НЕЛІНІЙНО ПРУЖНИЙ МАТЕРІАЛ – умовний матеріал, який характеризується однією й тією ж нелінійною або частково лінійною залежністю між деформаціями і напруженнями при навантаженні й розвантаженні.

НЕМАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали з магнітною проникністю, що не перевищує 1,5.

НЕНАСИЧЕНИЙ РОЗЧИН – розчин, в якому концентрація розчиненої речовини менша, ніж у насиченому розчині (за тих же умов).

НЕОРГАНІЧНЕ ВОЛОКНО – волокно з неорганічних неметалевих речовин.

НЕОРГАНІЧНІ ДОМІШКИ – доменні шлаки, зола ТЕЦ, діатоміти, трепели, глини, вапняне тісто та ін., що є дисперсійними матеріалами, які добре утримують воду. Такі суміші укладають переважно тонким шаром на пористу основу, здатну відсмоктувати воду з суміші. Введення до складу суміші Н.д. сприяє збереженню зручності укладання і знижує ймовірність розшарування.

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ – сталь з присадками легувальних елементів, що забезпечує одержання виробів,цілком стійких проти корозії в рідких і газоподібних середовищах.

НЕРУДНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – неорганічні зернисті сипучі будівельні матеріали, одержані з гірських порід, у тому числі з порід видобутих попутно, а також з відходів збагачення гірничо-збагачувальних підприємств, що використовуються в будівництві без зміни їх хімічного складу і фазового стану.

НЕСПАЛЕННІ КОНСТРУКЦІЇ – незаймисті конструкції, виготовлені з матеріалів, які під дією вогню чи високої температури не загораються, не тліють і не обвуглюються.

НЕСПАЛЕННІ МАТЕРІАЛИ – незаймисті матеріали, які в умовах високих температур не є схильними до згорання, тління чи обвуглення (цегла, черепиця, сталь, граніт).

НЕСПРАВНІСТЬ – стан будівельної конструкції , інженерного устаткування або їх елементів,при якому вони не відповідають одній чи більше встановленим нормативно-технічною документацією вимогам.

НЕФЕЛІНОВИЙ ЦЕМЕНТ – цемент, який одержують у результаті тонкого помелу нефелінового шламу.

НІЗДРЮВАТИЙ  БЕТОН – загальна назва групи легких бетонів, структура яких характеризується наявністю значної кількості (до 85 % об’єму) штучно створених замкнутих пор розміром до 2 мм.

НІТРОЛАКИ – лаки на основі нітратів целюлози. Колоїдний розчин нітроклітковини в органічних розчинниках з домішкою розріджувачів, пом’якшувачів, смол і барвників. Н. стійкі дл погодних умов. Висихають швидше від масляних лаків, утворюють еластичну плівку, що добре полірується.

НОМІНАЛЬНІ РОЗМІРИ ЗЕРЕН – верхній та нижній розміри зерен нерудних будівельних матеріалів, щільних та пористих заповнювачів, що відповідають розмірам найближчих контрольних сит стандартного набору, в межах яких перебуває основна частина зерен з установленою допустимою кількістю продукту, що лишається на верхньому ситі і проходить через нижнє сито.

НОРИТ – гірська порода з групи габро, що застосовується як будівельний матеріал (щебінь, плити тощо).

НОРМАЛЬНІСТЬ РОЗЧИНУ – концентрація розчину, виражена кількістю еквівалентів розчиненої речовини.

НУТРОМІРИ – мікрометричні кінцеві міри стержневого типу, які широко застосовуються при вимірюванні внутрішніх величин розмірів (до 10000 мм).

О

ОБВУГЛЕННЯ – утворення карбонізованого залишку в результаті піролізу або неповного згорання.

ОБЕРТОВА ПІЧ – промислова горизонтальна або трохи похила піч циліндричної форми, корпус якої обертається навколо повздовжньої осі.

ОБ'ЄМ – величина, вимірювана в кубічних одиницях.

ОБ'ЄМНА ВАГА – вага одиниці об'єму матеріалу, взятого в природному стані, разом з порами.

ОБ'ЄМНЕ РОЗШИРЕННЯ КУБІЧНЕ – відношення збільшення об'єму тіла до початкового об'єму при деформації тіла.

ОБЛАГОРОДЖУВАННЯ ДЕРЕВИНИ – механічна, хімічна або термічна обробка деревини для поліпшення її властивостей (просочування, склеювання тощо).

ОБЛИЦЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали (вироби) для облицювальних робіт, різновид опоряджувальних матеріалів: глазуровані, скляні, керамічні з штучних матеріалів і різних порід каменю (граніт, мармур, туф тощо) плити і плитки.

ОБЛИЦЬОВАНА ПЛИТА – деревноволокниста (деревностружкова) плита в якої одна або обидві площини облицьовані листовими оздоблювальними матеріалами.

ОБМУРУВАННЯ – створення огороджуючих пристроїв, що виконуються з штучних матеріалів (цегла, вогнетривкі блоки) на вогнетривких глинах.

ОБОЙМА – конструктивний чи технологічний пристрій,який обмежує вільні деформації бетону, що зазнає осьового стиску.

ОБОЛОНКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ – суцільні просторові залізобетонні конструкції, що мають криволінійний обрис поверхні (або вписане в неї поєднання плоских елементів).

ОБОЛОНКИ МЕТАЛЕВІ – сталеві або виконані з алюмінієвих сплавів просторові конструкції з криволінійною поверхнею. Виготовляють О.м. з тонколистового металу, сітчасті (вантові), складчасті, ребристо-стержневі.

ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ – сукупність технологічних процесів, пов’язаних з наданням певних форм деревині та виробам з неї.

ОБСИДІАН – склоподібна гірська порода вулканічного походження.

ОДНОШАРОВА ПЛИТА – деревноволокниста (деревностружкова) плита, яка має однорідну структуру за товщиною за розмірами волокна або деревних частинок в їх орієнтації, щільності, частині зв'язуючого.

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали і вироби, застосовувані для підвищення експлуатаційних і декоративних якостей будинків і споруд, що включають облицювальні матеріали, розчини, бетони, шпалери, фарби тощо.

ОЗОКЕРИТ (грецьк. oso – пахну, видаю запах і keros - віск) – гірський віск, мінерал з групи нафтових бітумів, що застосовується для просочування тканин і деревини.

ОКИСЛИ ХРОМУ – штучний мінеральний пігмент зеленого або темно-зеленого кольору.

ОКСИДУВАННЯ – створення на поверхні металів оксидних плівок, що захищають виріб від корозії.

ОКУРЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ – очищення від кори необроблених лісоматеріалів.

ОЛИВИ МІНЕРАЛЬНІ – мінеральні масла, нафтові продукти, що їх одержують з висококиплячих фракцій нафти і застосовують в основному для змащування поверхні механізмів і машин, що зазнають тертя.

ОЛІЙНІ ФАРБИ – суміш пігментів, наповнювачів та оліфи. О.ф. поділяються на густо терті і готові до використання. Густотерті О.ф. перед використанням розбавляють до робочої в’язкості оліфою, з якою вони легко змішуються.

ОЛІФА – плівко утворююча речовина, що є зв’язуючим в олійних барвних складових.

ОЛІФА НАТУРАЛЬНА – виварена лляна або конопляна рослинна олія.

ОЛІФА ШТУЧНА – продукт хімічної переробки нафтопродуктів (напр., гліфталева оліфа).

ОПОКА – легка, тверда, мікропорувата осадова гірська порода.

ОРГАНІЧНЕ СКЛО – чисті (без напповнювачів), прозорі полімерні смоли, відформовані у вигляді листів різної товщини і розмірів.

ОРГАНІЧНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – деревина, бітум, пластмаси тощо.

ОРГАНІЧНІ ПЛАСТИФІКУЮЧІ ДОМІШКИ ДЛЯ РОЗЧИНІВ – суперпластифікатори, модифіковані лігносульфати, водорозчинні смоли, латекси та ін. Вони збільшують рухливість сумішей і поліпшують зручність їх укладання, дають змогу якісно укладати суміші без інтенсивного ущільнення, знизити витрату води, зекономити в’яжучу речовину.

ОРГАНІЧНІ ПОВІТРОЗАХОПЛЮВАЛЬНІ ДОМІШКИ – омилений деревний пек, милонафт, смола деревна омилена, пластифікатор адиніловий та ін. О.п.д. сприяють утворенню в суміші дрібних повітряних кульок під час процесу перемішування, внаслідок чого об’єм суміші збільшується, а сама суміш стає більш пластичною.

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ – 1) тваринні клеї – продукт обробки знежирених кісток тварин або білкових відходів шкіряного виробництва, що застосовується для приготування водоклейових барвних складів, ґрунтовок, шпаклівок у шпалерних роботах; 2) рослинні клеї – продукт нагрівання сухого крохмалю з каталізаторами, розведеними мінеральними кислотами. Застосовуються для готування сухих сумішей клейових фарб, шпаклівок, а також для наклеювання шпалер.

ОРТОТРОПНІСТЬ (грецьк. orthos – пряма, tropos – властивість) – властивість матеріалу, що має два або три взаємно перпендикулярні напрямки симетрії фізичних характеристик.

ОСМОС – одностороння дифузія молекул розчинників через перетинку (мембрану), яка розділяє розчин і чистий розчинник або два розчини різної концентрації і є проникною лише для молекул розчинника.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТВЕРДІЛОГО БЕТОНУ – міцність, морозостійкість і водонепроникність.

ОСНОВНІ ШАРИ ПОКРІВЕЛЬНОГО КИЛИМА – шари рулонних і мастикових покрівельних матеріалів, наклеєні чи нанесені на поверхню основних схилів покриття з підняттям їх на похилі поверхні бортових елементів у місцях прилягань.

ОСОБЛИВО ВАЖКИЙ БЕТОН – захисний бетон, призначений для спеціальних конструкцій, який захищає від шкідливої дії випромінювання, що виготовляється на портландському, шлакопортландському і глиноземному цементі з природними або штучними заповнювачами. Для поліпшення захисних властивостей можуть вводитися легкі елементи і речовини, що містять бор.

ОСОБЛИВО ЛЕГКИЙ БЕТОН – бетон із середньою щільністю менше 500 кг/м3, що застосовується головним чином як теплоізоляційний матеріал для огороджуючи конструкцій будинків. До О.л.б. належать ніздрюваті бетони – газобетон, пінобетон, а також найлегші великопористі бетони – перлітобетон, вермикулітобетон тощо.

ОТВЕРДЖУВАЧІ – речовини, що перетворюють рідкі реакціє здатні олігомери і/або мономери у тверді неплавкі і нерозчинні гратчасті полімери.

ОЧИСТКА ВІД КОРОЗІЇ – хімічна очистка металевих поверхонь від гідрооксидів заліза (іржі), оксидв заліза (окалина), а також окислів кольорових металів і сплавів (травлення).

П

ПАНЕЛЬ (нім. Paneel) – вертикальний площинний елемент заводського виготовлення, який застосовується для зведення будинків та споруд і виконує тримальні, огороджуючі та суміщені (тримальні й огороджуючі) функції, а його стійкість у процесі монтажу забезпечується спеціальними кріпленнями.

ПАРКЕТ (фр. parquet) –лицьове покриття підлоги з дубових, ясеневих чи букових паркетин однакової чи різної конфігурації для створення геометричного візерунку (мозаїк).

ПАРКЕТНІ ДОШКИ – двошарові дерев'яні вироби для улаштування підлоги. Паркетини з цінної деревини наклеюють на дошку з малоцінної деревини, яка має на звороті кілька поздовжніх пазів для стійкості проти деформацій.

ПАРО- І ГАЗОПРОНИКНІСТЬ – властивість матеріалу пропускати через свою товщину пару або гази (повітря).

ПАРОІЗОЛЯЦІЯ – ізоляційний шов з водо- і паронепроникних матеріалів на внутрішньому боці огороджуючої конструкції, що захищає її від впливу конденсату водяної пари з повітря.

ПАРОУТВОРЮВАЧІ, СПІНЕНІ АГЕНТИ – речовини, за допомогою яких створюється ніздрювата або порожнина структура полімеру.

ПАСИВУВАННЯ – штучне створення тонкої плівки окислів на поверхні металу з мето захисту його від корозії.

ПАТЬОК ПОЛИВИ – місцеве потовщення поливи на лицьовій поверхні керамічного виробу, що має форму застиглого струмочка.

ПАЯННЯ, ЗЛЮТОВУВАННЯ – процес з'єднання поверхонь металевих деталей за допомогою припою, який має нижчу температуру плавлення, ніж матеріали з'єднуваних деталей.

ПЕК – тверда або в'язка аморфна речовина чорного кольору зі специфічним раковистим зломом, що одержується в залишку від перегонки дьогтю. П. застосовується в будівництві як органічне в'яжуче.

ПЕМЗА – пориста, дуже легка вулканічна гірська порода; П. застосовується для полірування і шліфування, а також у будівництві – головним чином для виготовлення пемзобетону.

ПЕМЗА ШЛАКОВА – штучний пористий заповнювач легких бетонів, одержуваний здуттям (при швидкому охолодженні водою) розплаву металургійних шлаків.

ПЕМЗОБЕТОН – легкий бетон, великим заповнювачем для якого використовується пемзовий щебінь.

ПЕРВИННИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ – захист від корозії, що досягається вибором матеріалів, зміною складу або структури будівельного матеріалу до виготовлення або в процесі виготовлення конструкції.

ПЕРГАМІН (грецьк. Pergamenos – пергамент) – рулонний ізоляційний матеріал з рівно матовою поверхнею, одержуваний просочуванням покрівельного картону нафтовими бітумами.

ПЕРЕМИЧКА – конструктивні елементи, що перекривають зверху прорізи і сприймають навантаження від мурування і перекриттів, що лежать вище, та передають його на простінки. П. бувають кам'яними, залізобетонними (збірними й монолітними, армокам'яними й рядовими, що їх виконують із смуг сталі чи арматурних стержнів).

ПЕРЛІТ (фр. Perle – перлина) – вулканічна кисла водовмісна гірська порода. За складом П. близький до граніту, при нагріванні він здувається з багаторазовим збільшенням об'єму і утворює легкий пористий матеріал, що застосовується в будівництві як заповнювач для бетону і теплоізоляційних матеріалів.

ПЕРЛІТ ЗДУТИЙ – пористий сипучий матеріал у вигляді піску або щебеню, що одержується здуттям при випаленні подрібнених вулканічних водовмісних порід (перліт, обсидіан, вітрофір, вітробазальт).

ПЕРЛІТОБЕТОН – легкий бетон, заповнювачем для якого є перлітові породи (здутий бетон).

ПЕТРОСИТАЛ – ситал, одержаний на основі різних гірських вивержених порід (базальт, діабаз, граніт та інші), осадових (пісок, глина, мергель тощо) і метаморфічних (гнесей, сланці, мармури та інші).

ПИЛОМАТЕРІАЛИ – деревяні матеріали, що одержують шляхом розпилювання вздовж стовбура круглих лісоматеріалів (колод). Вони поділяються на будівельні, столярні, тарні, спеціальні та інші. Якщо у П. ребра обпиляні, то вони називаються обрізними, а решта – необрізними. П., оброблені в подальшому для згладжування поверхні або надання їй певного фасонного профілю називаються струганими.

ПИТОМА ПОВЕРХНЯ – 1) величина, що характеризує ступінь подрібнення матеріалу і розвиненості його поверхні; 2) поверхня одиниці об'єму (см²/см³) або маси (см²/г) матеріалу.

ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ – відношення теплоємності матеріалу до його маси.

ПІГМЕНТ – 1) природний або синтетичний неорганічний або органічний сухий барвник, нерозчинний у дисперсних середовищах, здатний утворювати разом з плівкоутворюючою речовиною лакофарбове покриття; 2) кольорові тонко подрібненні порошки, що не розчиняються у воді й органічних розчинниках, які застосовують у барвних сполуках для надання їм відповідного кольору.

ПІГМЕНТИ БІЛІ – крейда, збагачений каолін, будівельне вапно (природні фарби), цинкові, свинцеві й титанові білила (штучні фарби).

ПІГМЕНТИ КОЛЬОРОВІ – вохра,сієна, сурик, кобальт, умбра та інші природні пігменти, а також цинковий крон, кіновар, зелень цинкова, металеві пудри (штучні).

ПІГМЕНТИ, СУХІ БАРВНИКИ – тонкоподрібнені сухі кольорові порошки, які не розчиняються у воді й органічних розчинниках, але добре зміщуються з ними і утворюють суспензію чи пасту необхідного кольору; П. бувають природні та штучні (органічні й неорганічні).

ПІДВОДНЕ БЕТОНУВАННЯ – комплекс робіт, пов’язаних з укладанням бетонної суміші в споруду або її елемент, що розміщуються під водою.

ПІДТОВАРНИК – тонкий хвойний кругляк діаметром 8-11 см і завдовжки 3-9 м, який використовують для будівельних цілей.

ПІНОБЕТОН – різновидність ніздрюватого бетону, де як в’яжуче використано в основному алітовий малоалюмінатний портландцемент.

ПІНОГІПС – різновид ніздрюватого бетону, в якому як в’яжучий матеріал застосовується гіпс.

ПІНОМАГНЕЗИТ – різновид ніздрюватого бетону.

ПІНОПЛАСТИ - легкі пластичні матеріали із замкненими осередками, заповненні газом або повітрям, що застосовуються як теплоізоляційні матеріали.

ПІНОПЛЕН – двошаровий опоряджувальний шпалерний матеріал, верхній шар якого складається зі спіненого полівінілхлориду, нижній – з паперу.

ПІНОСИЛІКАТ – різновид ніздрюватого бетону, в якому в’яжучим є суміш вапна та кремнезему.

ПІНОСКЛО – 1) матеріал у вигляді застиглої скляної піни з герметичними закритими порами, які заповнені сумішшю різних газів. П. виготовляється у вигляді блоків або плит і призначене для тепло- і звукоізоляції; 2) тепло- і звукоізоляційний пористий матеріал з природно пористістю до 85-95 %.

ПІСКОВИК – зерниста різноколірна (біла,сіра, червона,жовта і та ін.), щільна осадова порода,  що складається із зерен (розміром 2,0-0,01 мм) кварцу, кальциту, гіпсу, глинистого матеріалу, кремнезему, фосфатів, гідрогетиту та ін. з'єднаних природними зв'язувальними речовинами. Ці речовини вирізняються великим різноманіттям (вапняна речовина, кремениста речовина, глиниста речовина та ін.). Пісковики діляться на кременисті, вапнякові й глинисті. Вапнякові П. за своїми будівельними властивостями нагадують звичайні щільні вапняки. Всі П. належать до типу важких кам'яних матеріалів і тому характеризуються великою теплопровідністю.

ПІСОК – матеріал, що складається із незцементованих зерен (величиною до 5 мм) гірських порід, які утворилися в результаті природного руйнування або одержані шляхом дроблення таких порід. Зерна П. складаються з кварцу (золотоносного, молочного або рожевого) та інших мінералів (зерен польового шпату, слюди тощо).

ПІЩАНИЙ БЕТОН – дрібнозернистий бетон без великого заповнювача (щебеню або гравію), що за складом є аналогічним будівельному розчину. Застосовується П.б. для замазування (замонолічування) стиків і швів між збірними конструкціями. Часто є будматеріалом у районах де відсутні великі заповнювачі.

ПІЩАНИЙ ҐРУНТ – незцементований, пухкий (у сухому стані) ґрунт із вмістом, за вагою менше 50 % часток крупніших 2 мм, якому не властива пластичність.

ПІЩАНО-ГРАВІЙНА СУМІШ – природний або збагачений мінеральний матеріал, який являє собою природну суміш гравійних і піщаних частинок.

ПЛАКУВАННЯ (фр. Plaquer – накладати, покривати) – нанесення термомеханічним  способом тонкого шару металу або сплаву для захисту від корозії поверхонь металевого листа, плити, труби, дроту тощо.

ПЛАСТ – суцільний шар, щільно заповнений якою-небудь однорідною масою (напр., пласт вугілля).

ПЛАСТБЕТОН – різновид бетону, в якому в’яжучим служать синтетичні полімерні смоли.

ПЛАСТИКАТ – полімерна смола, що містить спеціально введений в неї пластифікатор (один або кілька).

ПЛАСТИФІКАТОРИ ПОЛІМЕРІВ (лат. Plasticus – пластичний і facio – роблю) – 1) речовини, що їх додають до полімерів для підвищення пластичності та еластичності; 2) хімічні домішки до бетону, які дають змогу одержати пластичну бетонну  суміш без зниження міцності бетону.

ПЛАСТИФІКАЦІЯ БЕТОНУ – зниження нормальної густини або водопоглинання цементу шляхом введення спеціальних домішок.

ПЛАСТИЧНА АДАПТАЦІЯ, ПРИСТОСОВАНІСТЬ – властивість матеріальних тіл, яка виявляється в тому, що виникнення пластичних деформацій відбувається лише на першому етапі навантаження; під час подальших навантажень тіло деформується пружно.

ПЛАСТИЧНА ЗАЛИШКОВА ДЕФОРМАЦІЯ – деформація твердого тіла під дією навантаження, зумовлена розвитком зсуву у матеріалі, яка не зникає після усунення зовнішніх навантажень і дій, що її викликають.

ПЛАСТИЧНІСТЬ ГЛИНИ – здатність глини утворювати при змішуванні з водою тістоподібну масу, яка під тиском набирає будь-яку форму і зберігає її після висихання.

ПЛАСТИЧНІСТЬ (грецьк. Plastikos – придатний для ліплення, піддатливий) – 1) властивість матеріалу під дією зовнішніх сил змінювати, без ознак руйнувань, свою форму та розміри і повністю зберігати цю змінену форму після припинення дії цих сил; 2) (в архітектурі) об’єктивна геометрична характеристика архітектурної форми; 3) властивість твердих тіл проявляти залишкову деформацію.

ПЛАСТМАСА, ПЛАСТИК – 1) композиційний матеріал на основі полімерів, що перебувають на стадії формування виробів у пластичному або в’язкорідкому стані, а при їх експлуатації у твердому, склоподібному або кристалічному стані; 2) матеріал, основою якого є смолоподібні (частіше полімерні) органічні речовини з високою молекулярною вагою.

ПЛИННІСТЬ – нарощування в часі пластичних деформацій матеріалу без суттєвого підвищення напруги. Процес П. близький до процесу повзучості.

ПЛИННІСТЬ МАТЕРІАЛІВ – властивість матеріалу пластично деформуватися, "текти" при незмінному навантаженні, яке дещо перевищує границю пружності.

ПЛИТА "ДИНАКОР" – пустотіла плита з чотирма квадратними порожнинами, до складу якої входять ребра, нижня та верхня поличка.

ПЛИТА "КЗС"- великорозмірна залізобетонна склепінчаста попередньо напружена оболонка з двома ребрами-діафрагмами сегментного обрису.

ПЛІВКА – суцільно тонкий шар речовини завтовшки до 0,3 мм.

ПЛІВКИ ПОЛІМЕРНІ – матеріали, одержані на сонові полімерних смол (поліетиленові, полівінілхлоридні, поліізолбутиленові, поліпропіленові, фторопластові, бакелітові, полістирольні, поліамідні), що використовуються в будівництві як водо-, газо-, і пароізоляційні плівки, антикорозійні і декоративні покриття.

ПЛІВКОУТВОРЮВАЧІ – речовини, що утворюють плівку при нанесенні їх на тверду поверхню.

ПЛТКОВІ МАТЕРІАЛИ – дрібноштучні керамічні плитки, плитки з природного каменю, бетону, полімерів.

ПЛЯМА НА КЕРАМІЧНОМУ ВИРОБІ – зона іншого забарвлення керамічної плитки розміром понад 2 мм, що відрізняється від основного кольору.

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ – хімічні речовини, які абсорбуються на поверхні розділу рідин і твердих тіл та впливають на їхні фізико-хімічні властивості.

ПОВЕРХНІ БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ – 1) опорні поверхні цеглини: найбільша поверхня; 2) постіль каменя, а також бокові поверхні – тичок і ложок.

ПОВЕРХНІ БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ – опорні поверхні цеглини: найбільша поверхня – постіль каменя, а також бокові поверхні – тичок і ложок.

ПОВЗУЧІСТЬ – повільне наростання з часом пластичної деформації матеріалу при силових діях менших за ті, що можуть викликати залишкову деформацію при випробуваннях звичайної тривалості.

ПОВЗУЧІСТЬ АРМАТУРИ – повільне наростання в часі пластичних деформацій арматури, що перебуває під навантаженням.

ПОВЗУЧІСТЬ БЕТОНУ – властивість бетону, яка характеризується наростанням непружних деформацій під дією тривалого навантаження; його здатність необоротно деформуватися при тривалій дії постійного навантаження будь-якого виду тиску (стиснення), розтягування і згинання.

ПОВЗУЧІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОНУ – розвиток непружних деформацій бетону при дії тривалого навантаження.

ПОВЗУЧІСТЬ ПРОСТА – розвиток пластичних деформацій бетону в умовах миттєвого прикладення навантаження з подальшим підтриманням незмінних у часі напруг.

ПОВЗУЧІСТЬ ШВИДКОПЛИННА – непружні деформації бетону, які проявляються в перші дві-три години після прикладення постійного навантаження.

ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ – фільтрація повітря через пористу структуру будівельних матеріалів і нещільність у стиках і з’єднаннях будівельних конструкцій.

ПОВІТРОСТІЙКІСТЬ – властивість матеріалу витримувати циклічну дію зволоження і висушування без помітних деформацій і втрати механічної міцності.

ПОВІТРЯНІ  В’ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ – порошкоподібні речовини, що після додавання рідкої фази утворюють суміш, яка у свою чергу перетворюється в штучний камінь.

ПОВНИЙ ЗАЛИШОК – сума частинкових залишків матеріалу певному контрольному ситі стандартного набору з великими розмірами отворів.

ПОВСТЬ – гнучкі вироби, утворенні з шару волокнистого матеріалу, просоченого клеючими речовинами.

ПОВСТЬ БУДІВЕЛЬНА – прокладний теплоізоляційний матеріал, одержаний звалюванням грубої шерсті тварин, а також хутрових та інших  вовняних відходів. Виготовляється як рулонний теплоізоляційний матеріал у вигляді полотнищ завдовжки 1000-12000 мм, завширшки 500-2000 мм і завтовшки 12 мм, який одержують з малоцінних сортів тваринної шерсті з додаванням рослинних волокон і крохмального клейстеру або, інколи клею.

ПОВТОРНА НАПРУГА В БЕТОНІ – напруги, що виникають у бетоні при його навантаженні внаслідок різниці фізико-механічних властивостей і розмірів компонентів, а також через дефекти в структурі бетону.

ПОДРІБНЕНИЙ ПІСОК – неорганічний зернистий сипучий будівельний матеріал, одержаний розмелюванням скельних гірських порід і гравію з використанням спеціального подрібнювально-розмелювального устаткування.

ПОДРІБНЕННЯ – процес руйнування більших шматків твердого тіла (каменю) на дрібніші внаслідок прикладених зусиль (розмелювання) або природних процесів (вивітрювання, вимивання).

ПОКРИВНИЙ МАТЕРІАЛ – матеріал, що прикріплений до ізоляційного матеріалу у виробі та закриває його поверхню з одного або двох боків.

ПОКРІВЕЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ – будівельні матеріали, призначені для покриття дахів і забезпечення спеціальних вимог: технічних (водонепроникність, атмосферо- і морозостійкість, вогнестійкість) та економічних (невисока вартість матеріалу і облаштування основи під нього, мала трудомісткість укладальних робіт).

ПОЛИВА, ГЛАЗУР (нім. Glasur, від Glas- скло) – 1) тонке (завтовшки 120-140 мкм) склоподібне покриття по кераміці, що закріплюється випалюванням; 2) тонкий склоподібний шар, який утворюється на поверхні керамічних виробів шляхом покриття їх тонкою подрібненою мінеральною шихтою з подальшим випалюванням.

ПОЛИСК ДЕРЕВА – властивість поверхні деревини спрямовано відбивати світлові промені, блищати.

ПОЛІЕФІРИ – насичені й ненасичені високомолекулярні сполуки, одержані поліконденсацією багатоатомних спиртів або двоосновних кислот. П. застосовуються для виготовлення лаків, емалей, оліфи, ґрунтовок, шпаклівок, лінолеуму тощо.

ПОЛІМЕРБЕТОН – 1) композиційний матеріал на основі високомолекулярного полімерного в'яжучого (фуранових, епоксидних, поліефірних та інших смол), хімічно стійких мінеральних (грубодисперсних) заповнювачів, наповнювачів, пластифікаторів (домішок), розчинників і отверджувачів; 2) штучний камінь, в якому в'яжучим є полімерні матеріали.

ПОЛІМЕРНІ ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ – матеріали для зашпаровування (замазування шпарин) та ущільнення стиків; П.г.м. діляться на пористі прокладки (пороізол, герніт, поролон та ін.), профільовані ущільнювачі ("бутепрол", "сінкаулент" та ін.), мастики (незатвердіваючі і затвердіваючі).

ПОЛІМЕРНІ ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали для виготовлення покрівельних гідроізоляційних виробів, що діляться на рулонні (з ізолу, бризолу, фольгоізолу, склоізолу та ін.), пластичні (бітумно-латексні, бітумно-емульсійні, бітумо-фуранові, кам'яновугільні, епоксидні та ін.), плиткові (ізол, полівінілхлорид та ін.) і плівкові (поліетиленові, поліпропіленові, поліамідні тощо).

ПОЛІМЕРНО-БІТУМНЕ В'ЯЖУЧЕ – органічне в'яжуче на основі нафтового бітуму, в який (з метою одержання в'яжучого для дорожнього будівництва, яке б вирізнялося високою еластичністю, високою теплостійкістю, ширшою температурою крихкості), вводять дивінілстирольні та інші термоеластопласти, попередньо розчинивши їх у малов'язких нафтопродуктах.

ПОЛІМЕРРОЗЧИН (ПОЛІМЕРБЕТОН) – розчин (бетон), що складається з полімерного в'яжучого і наповнювачів (пилоподібного наповнювача, піску або щебеню).

ПОЛІМЕРЦЕМЕНТ – суміш портландцементу з полімером.

ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНІ РОЗЧИНИ – розчини, які застосовуються для улаштування підлоги і є ефективними завдяки тому, що у затверділому стані (перетворилися у камінь) мають підвищений опір ударним навантаженням, розтягуючій, динамічній і корозійній дії. В'яжучим є цемент з домішкою 15-20 % полівінілацетатної дисперсії або синтетичних латексів; П.р. є стійким до стирання.

ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНІ ФАРБИ – фарби виготовленні на основі цементу, змеленого вапна, емульсії синтетичних смол, пігментів і наповнювачів (змелений вапняк, азбестовий пил); 2) емульсії, які виготовляють на основі полівінілацетотної смоли. П.ф. швидко висихають, мають добру атмосферостійкість та зчеплення з бетоном.

ПОЛІПШЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ УДАРНОГО ШУМУ – зниження приведеного рівня ударного шуму в результаті улаштування підлоги на перекритті.

ПОЛОТНА ІЗ ЗАГАРТОВАНОГО СКЛА – листи загартованого скла з обробленими краями, отворами та вирізами, які призначені для кріплення металевої фурнітури, виготовлення скляних дверей та влаштування вітрин.

ПОЛЬОВІ ВИПРОБОВУВАННЯ ГРУНТУ НА ЗРІЗУВАННЯ – визначення показників міцнісних властивостей грунту, не ущільненого або попередньо ущільненого тиском в умовах його природного залягання. Це відбувається за допомогою різних методів у шурфах, свердловинах і масиві.

ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУНТІВ НА СТИСНЕННЯ – визначення будівельних властивостей грунтів (модуля деформації) безпосередньо в умовах природного залягання за допомогою різних польових методів: штампом-гвинтовим, лопатевим і радіальним пріснометром.

ПОМЯКШЕННЯ ВОДИ – процес водопідготовки з метою зниження жорсткості води.

ПОПІЛ ВУЛКАНІЧНИЙ – пухка тонкоуламкова порода (розмір уламків не перевищує 1 мм), до складу якої входять частинки вулканічного скла і кристалів різних гірських порід.

ПОРИ – незаповнені структурним матеріалом порожнини; чарунки; комірки.

ПОРИЗОВАНИЙ БЕТОН – бетон, у якого весь простір між зернами великого заповнювача заповнений затверділим в'яжучим, поризованими піноутворюючими або газоутворювальними домішками.

ПОРИСТЕ СЕРЕДОВИЩЕ ГІРСЬКИХ ПОРІД – гірська порода, яка містить рівномірно розподілені пори, що мають властивість взаємоз'єднуватися.

ПОРИСТІ ШТУЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ – неорганічні зернисті сипучі будівельними матеріалами, які виготовляють за спеціальною технологією або одержуються з відходів металургійного ї хімічного виробництва.

ПОРИСТІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ – відношення об'єму всіх порожнин у гірській породі до загального її об'єму.

ПОРОЖНИННІСТЬ – ступінь заповнення об'єму матеріалу порожнинами.

ПОРОПЛАСТИ – пористі пластмаси, газонаповнені пластичні маси губчастої структури.

ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ – спечені металеві матеріали, що одержуються методами порошкової металургії.

ПОРОШОК –дисперсний сипкий матеріал.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ – 1) гідравлічна в'яжуча речовина, що являє собою тонко змелену  суміш клінкеру з незначною кількістю гіпсу і спеціальними домішками і яка при взаємодії водою твердне як у повітряному, так і водному середовищі; 2) цемент, який містить у собі портландцементний клінкер, гіпс або його похідні, без домішок або з активними мінеральними домішками (не більше 20 %).

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БІЛИЙ І КОЛЬОРОВИЙ – в'яжучий матеріал, який застосовують для опоряджувальних робіт

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГІДРОФОБНИЙ – спеціальний вид цементу, бетонні і розчинові суміші якого вирізняються підвищеними морозотривкістю і водонепроникністю.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПЛАСТИФІКОВАНИЙ – вид цементу, з вмістом якого розчини та бетони набувають високої пластичності, міцності і морозотривкості.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦОЛАНОВИЙ – в’яжучий матеріал, що має високу водостійкість, який застосовують для гідротехнічного будівництва.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ШВИДКОТВЕРДНИЙ - в’яжучий матеріал, що має властивість швидко збільшувати міцність у перші дні твердіння.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНИЙ КЛІНКЕР – клінкер, який переважно складається з високо основних силікатів кальцію, а також алюмінатів і алюмоферитів кальцію.

ПОРУВАТІСТЬ – 1) сукупна характеристика співвідношення розмірів і кількості пор у твердому матеріалі; ступінь заповнення матеріалу порами; 2) відносна величина, що визначає, яка частина об’єму матеріалу зайнята порами.

ПОРФІР – загальна назва магматичних гірських порід порфірової будови.

ПОРФІРИНИ – дуже поширені в природі пігменти: гетероциклічні сполуки, побудовані з чотирьох кілець піролу.

ПОРФІРИТ – магматична виливна без кварцова гірська порода порфірової будови.

ПОХИБКА ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ – різниця між показаннями приладу та істинним значенням вимірюваної речовини.

ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ – відхилення результату вимірювання від дійсного значення вимірюваного розміру. Розрізняють абсолютну П.в., виражену в одиницях вимірювання розміру, і відносну П.в., що становить відношення абсолютної похибки до дійсного значення розміру, що вимірюється.

ПОХИБКА МЕТОДУ ВИМІРЮВАНЬ – складова похибок вимірювань, що виникає через недосконалість методу вимірювань.

ПОХИБКА МІРИ – різниця між нормальним значенням міри й істинним значенням відтворюваної нею величини.

ПОЯС АНТИСЕЙСМІЧНИЙ – залізобетонна лінійна замкнута конструкція з безперервним армуванням, яку влаштують вздовж тримальних стін в будівлі в їх тілі.

ПРЕС-ПОРОШКИ – суміш дрібнопокришеної сухої смоли з порошкоподібним або коротковолокнистим наповнювачем.

ПРИРОДНИЙ ПІСОК – неорганічний зернистий сипучий будівельний матеріал, одержаний при розробці піщаних родовищ або відсівом природних гравійно-піщаних сумішей.

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ – 1) відновні (вітер, сонячна енергія, енергія морського припливу тощо) й невідновні (корисні копалини тощо); 2) запаси сировини для будівництва, які в природі досить обмежені.

ПРИСКОРЕНІ КОРОЗІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ – лабораторні корозійні випробування, які здійснюються за спеціальною методикою з метою швидкого отримання необхідних і достатніх результатів про стан виробу, конструкції.

ПРИСКОРЕННЯ ТВЕРДІННЯ БЕТОНУ – спосіб, що застосовується в основному у двох випадках: 1) в разі необхідності інтенсифікації процесу бетонування; 2) при бетонуванні в зимових умовах з метою швидкого досягнення потрібної міцності бетону, в тому числі критичної, після якої заморожування не чинить деструктивної дії на бетон.

ПРОБА – 1) кількість продукції, яка для прийняття рішення відібрана із сукупності, що контролюється; 2) невелика частина чогось, взята для дослідження, визначення якості, складу, властивостей.

ПРОГАР ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТОЇ ПЛИТИ – дефект у вигляді місцевого походження (прогорання) деревноволокнистої  внаслідок підвищення температурних впливів, що проявляється по всій товщині плити і характеризується зміною кольору і фізико-математичних властивостей.

ПРОГИН – 1) увігнуте місце; 2) прогин крокви; 3) стріла прогину – максимальне зміщення осі стержня, зігнутого під впливом зовнішнього навантаження у напрямі, перпендикулярному до осі; 4) западина  у земній корі, що утворилася внаслідок тектонічних рухів; 5) вертикальне переміщення  точки,  яка лежить на осі балки (арки,рами, вузла ферми тощо) під дією навантажень, температури або інших факторів.

ПРОДУКТИ КОРОЗІЇ – речовини, утворюванні під час корозії будівельних матеріалів.

ПРОКАТНА СТАЛЬ – матеріал, що застосовується в сталевих конструкціях. П. с. поділяється на дві групи: сталь листова і сталь профільна (кутники, швелери, двотаври, таври, труби тощо).

ПРОМЕРЗАННЯ ГРУНТУ – перехід грунту із талого стану в мерзлий.

ПРОНИКНІСТЬ  ЕРЕВИНИ – здатність деревини пропускати рідини або гази під тиском.

ПРОПАРЮВАННЯ БЕТОНУ – тепловологісна обробка бетонних і залізобетонних виробів насиченою парою або пароповітряною сумішшю, при підвищених температурах і тиску, з метою прискорення тужавіння бетону.

ПРОСАДОЧНИЙ ГРУНТ – глинистий грунт, що має властивість додатково ущільнюватися при корінній зміні його залягання під дією факторів, не пов’язаних зі зміною навантажень, що передаються на нього.

ПРОСІДАННЯ ГРУНТУ – поступове опускання поверхні землі на певній дільниці. Може бути результатом відкачування підземних вод або видобування нафти і газу, а також при видобуванні твердих корисних копалин, виконуваних шахтним способом, нарешті, внаслідок природних  або ініційованих людиною катастроф і суфозійних процесів, а також при прогріванні вічномерзлих порід.

ПРОТИЗАМОРОЖУВАЛЬНІ ДОМІШКИ – хімічні сполуки (речовини), що вводяться в бетонну суміш у кількості 2-10 % від маси цементу. При цьому відбувається зниження температури замерзання води і, як наслідок, збільшується тривалість тужавіння бетону. До них належать: хлорид кальцію, хлорид натрію, нітрит натрію, вуглекислий калій.

ПРОФІЛЬ МЕТАЛЕВИЙ – позначення і назва різних форм металевого прокату.

ПРОФІЛЬНЕ СКЛО – конструкційний матеріал швелерного або коробкового перерізу. П.с. застосовується в приміщеннях з агресивним середовищем.

ПРОФІЛЬНІ ДОШКИ – дошки, які завершуються внизу різьбою.

ПРОФІЛЬОВАНА ПЛИТА – деревноволокниста плита, лицьовій площині якої надано форму установленого профілю.

ПРОХІД – кількість матеріалу, який пройшов через певне контрольне сито стандартного набору у відсотках маси наважки.

ПРОШИВНІ МАТИ – рулонний або плитний матеріал, що складається з шару мінеральної вати, укладеної з одного або двох боків в обкладинки з металевої  сітки (склосітки, паперу тощо),прошитого дротом, нитками, шпагатом.

ПРОШИТІ МАТИ – гнучкі рулонні вироби, що складаються з прошитого волокнистого матеріалу.

ПРУЖНІСТЬ – 1) властивість тіл відновлювати свою форму й об’єм (тверді тіла) або лише об’єм (рідини й гази); 2) властивість матеріалу відновлювати свої форми і розміри після зняття навантаження; 3) властивість тіл деформуватися під дією навантажень та впливів і повністю відновлювати початковий стан після припинення дії навантаження та впливів.

ПРУЖНІСТЬ МАТЕРІАЛУ – властивість матеріалу набирати початкову форму і розміри після навантаження.

ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ – умовний матеріал, який характеризується при навантаженні нелінійною або частково-лінійною, а при розвантаженні – лінійною залежністю між деформаціями і напруженнями.

ПУЛЬПА – в техніці суміш рідин і завислих у ній твердих частинок.

ПУНІЧНИЙ ВІСК – очищений і відбілений спеціальними методами природний віск. Призначений для художніх робіт і захисту поверхні мармуру та дерева від вивітрювання і проникнення води.

ПУХКІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ – продукт природного руйнування (вивітрювання) щільних гірських порід. Основними видами пухких (розсипчастих) порід є пісок і глина.

ПУХКОЗЕРНИСТІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, що складаються з окремих, не зв’язаних одне з одним зерен: пісок, гравій, порошкоподібні матеріали (напр. наповнювач цемент).

ПУЦОЛАЛАНИ (від італ. Puzzolana – за назвою італійського міста Пуццолані) – 1) гірські породи, багаті на кремнієву кислоту. Застосовують як гідравлічні домішки до цементу і розчину для надання їм водотривкості; 2) гірські породи, що складаються з пухких або слабозцементованих уламків вулканічного шлаку чи пемзи.

ПУЦОЛАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДОМІШКИ – здатність активної мінеральної домішки до цементу виявляти гідравлічні властивості в присутності води

ПУЦОЛАНОВИЙ ЦЕМЕНТ – збірна назва групи цементів, до складу яких входить менше 20 % активних мінеральних домішок, в основному для підвищення корозійної стійкості, особливо у м'якій і сульфатній воді.

ПУЧОК АРМАТУРНИЙ – незварний арматурний виріб із паралельних високоміцних дротин або канатів і кінцевих анкерів, що його використовують для армування великогабаритних попередньо напружених конструкцій.

Р

РАДІАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ – властивість матеріалу зберігати свою структуру і фізико-механічні  характеристики після впливу іонізуючого випромінювання.

РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНІ БЕТОНИ – спеціальні бетони, призначені для захисту від дії радіаційних випромінювань.

РАМА – елемент вікна у будівлі; конструкція з дерев'яних брусків або металевих профілів чотирикутної, овальної або іншої форми, у яку вставляється віконне скло (шибка).

РАМА ЗАЛІЗОБЕТОННА – конструкція, що складається із залізобетонних стояків (колон), закріплених у фундаменти, і залізобетонних балок (ригелів або фермів).

РАНДБАЛКА (від нім. Rand – край, борт) – обрамляюча або бортова балка, у вужчому значенні – фундаментна балка.

РЕБРО ПЛИТИ – 1) лінія перетину площин деревноволокнистої (деревностружкової) плити; 2) бокова вузька поверхня деревноволокнистої (деревностружкової) плити.

РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ – процес, при якому викривлена внаслідок пластичної деформації кристалічна структура речовини замінюється новою напруженою структурою.

РЕКУПЕРАТОР (лат. recuperator – зворотний одержувач) – теплообмінний апарат для регуляції тепла газоподібних продуктів згорання палива.

РЕКУПЕРАЦІЯ (лат. recuperatio – зворотне одержання) – використання частини тепла газоподібних продуктів згорання палива для підігрівання повітря, газу або живильної води котлів.

РЕЛІН – гумовий лінолеум, дво- або тришаровий лінолеум на основі синтетичних каучуків.

РЕЛЬЄФ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – опукле або заглиблене зображення на лицьовій поверхні плитки.

РЕЛЬЄФНА ДЕКОРОВАНА ПЛИТКА – керамічна плитка з рельєфною лицьовою поверхнею і нанесеним кольоровим малюнком.

РЕЛЬЄФНА НЕДЕКОРОВАНА ПЛИТКА – плитка з рельєфною лицьовою поверхнею без малюнка.

РЕМОНТ (фр. remonter – знову зібрати, поправити) – виправлення пошкоджень, усунення дефектів, поломок, лагодження чого-небудь.

РЕНТГЕНОЗАХИСНІ РОЗЧИНИ – 1) розчини виготовлені на баритовому піску з граничною величиною зерен 1,25 мм і портландцементі або шлакопортландцементі; 2) розчини на рідкому склі з використанням як заповнювачів графіту і кварцового піску або відходів промисловості, які містять графіт і барити.

РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТОННОЇ СУМІШІ – спеціальні властивості, що характеризуються показниками механічних властивостей, необхідних для розрахунку або контролю параметрів ущільнювальних і формувальних машин, а також для встановлення режимів ущільнення і формування бетонних сумішей.

РЕСИВЕР (англ. receiver – одержувач, приймач) – повітро-, газозбірник, металева конструкція, в якій нагромаджують під тиском гази (пару, повітря) при тимчасовому припинені їхньої витрати.

РЕЧОВИНА – сукупність дискретних утворень, що мають масу спокою.

РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ЦЕМЕНТУ – вміст компонентів у цементі, що позначається у відсотках від його маси.

РЕШЕТО – штампований сталевий лист або литий гумовий лист з отворами.

РЕШІТКА – пристрій для затримання крупних нерозчинних домішок, що містять в стічних водах (ганчірки, папір, залишки овочів тощо).

РИФЛЕННЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – неглибокі западини або опуклості на монтажній поверхні плитки, призначені для кращого її зчеплення з розчином

РІВНОМІРНІСТЬ ЗМІНИ ОБСЯГУ ЦЕМЕНТУ – властивість цементу в процесі твердіння утворювати цементний камінь без деформацій або руйнування зразків, які не допускаються стандартом.

РІВНОРОЗПОДІЛЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ – суцільне навантаження постійної інтенсивності.

РІДИНА – агрегатний стан речовин, що поєднує в собі, при зовнішній механічній дії, риси твердого стану (практично нестискні) і газоподібного стану (зміну форми); фізичне тіло, що зберігає об'єм, але не здатне самостійно зберігати форму. Обидві ці властивості не є абсолютними: всяка дійсна рідина (на відміну від уявної "ідеальної", відомості про яку іноді використовуються при розв'язуванні задач гідравліки) тією чи іншою мірою стискується, тобто має пружність і чинить більший чи менший опір зміни форми, зсуванню однієї частини відносно іншої, тобто має в'язкість.

РІДИНИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ – робочі рідини: охолодні, робочі рідини гідросистем, тормозні й амортизаційні.

РІДКЕ СКЛО – 1) продукт одержаний при плавленні суміші піску й соди або поташу у спеціальних печах при t=1350-1400 (С; 2) рідина щільністю 1,40-1,42 г/см³ сірувато-жовтого кольору, легко розводиться водою і застосовується як в'яжучий матеріал у силікатних фарбах.

РІЗНОВІДТІНКОВІСТЬ МІЖ ПЛИТАМИ – дефект у вигляді візуально спостережуваної відмінності кольору лицьової поверхні двох деревноволокнистих плит.

РІЗЬБЛЕННЯ – плоске і об'ємне декоративне оздоблення дерев'яних елементів.

РІЗЬБОВЕ З'ЄДНАННЯ – з'єднання деталей за допомогою різьби. Р.з. утворюють також діючі механізми (гвинтовий прес, домкрат та ін.).

РОЗБІЛ – світла кольорова барвна суміш, утворена змішуванням кольорових і білих пігментів або фарб.

РОЗДІЛЬНЕ БЕТОНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ – метод, який полягає в попередньому укладанні безпосередньо в опалубку великого заповнювача з подальшим нагнітанням в його міжзерновий простір цементно-піщаного розчину. Застосовують Р.б.к. під час зведення залізобетонних резервуарів, підпірних стін, складних фундаментів під устаткування, колон, а також у разі підсилення залізобетонних конструкцій.

РОЗПИЛЮВАННЯ – процес оброблення різанням, що застосовується при різанні матеріалів багатолезовим інструментом – пилками і розпилювальними полотнами.

РОЗПІРКА – залізобетонна плита перекриття багатоповерхових каркасних будівель з вирізами на торцях для пропуску колон.

РОЗРИВ ДЕКОРУ НА КЕРАМІЧНОМУ ВИРОБІ – відсутність візерунка на окремих ділянках керамічних плиток.

РОЗТРУБ – розширена кінцева частина залізобетонної труби, призначена для з'єднання труб між собою.

РОЗЧИН – 1) рідкий стан суміші в'яжучого матеріалу, дрібного заповнювача і води, в окремих випадках з додатковими спеціальними домішками; 2) розчинені у воді однорідні суміші рідких, газоподібних чи твердих тіл. Розрізняють насичені Р. та ненасичені Р. (вживання терміна Р. до затверділої його фази є неправильним. Див. Цементно-піщаний камінь).

РОЗЧИН БУДІВЕЛЬНИЙ – матеріал, одержуваний в результаті правильно підібраної суміші в'яжучої речовини (цементу, гіпсу; вапна), дрібного заповнювача (піску) і води, а в необхідних випадках і спеціальних домішок. Ці розчини використовують у муруванні кам'яних, цегляних стін, для виготовлення стовпів, перегородок, у штукатурних та інших роботах.

РОЗЧИН КРЕМНІЙ ОРГАНІЧНИЙ – розчин для захисту поверхонь фасадів, інтер'єру, підлоги (бетон, цегла, мармур, шифер, камінь, дерево та ін.) від руйнування, вивітрювання і проникнення вологи.

РОЗЧИН МУРУВАЛЬНИЙ – матеріал, що служить для мурування стін з цегли, штучного каменю та блоків.

РОЗЧИН ОПОРЯДЖУВАЛЬНИЙ (ШТУКАТУРНИЙ) – 1) матеріал, що служить для штукатурення зовнішніх і внутрішніх поверхонь конструкцій; 2) механічна суміш в'яжучого, заповнювачів та різних домішок, розчинених у воді.

РОЗЧИН СПЕЦІАЛЬНИЙ – матеріал, що служить для замазування стиків збірних залізобетонних конструкційта для інших спеціальних цілей.

РОЗЧИНИ ВАЖКІ – розчини, які у закам'янілому стані мають середню щільність понад 1500 кг/м3; одержують їх на важких заповнювачах (природний пісок тощо).

РОЗЧИНИ ГІДРАВЛІЧНІ І ПОВІТРЯНІ – називаються так залежно від властивостей в'яжучої речовини: цементні, вапняні, гіпсові і змішані.

РОЗЧИНИ ДЛЯ ПІДЛОГИ – розчини, що поділяються на цементнопіщані, металоцементні теразитові (мозаїчні), магнезіальні (ксилолітові), гіпсові і полімерцементні.

РОЗЧИНИ ЗМІШАНІ – складовими яких є в'яжучі кількох видів: цементно-вапняні, цементно-пшняні, вапняно-гіпсові та ін.

РОЗЧИНИ ЛЕГКІ – розчини, які у закам'янілому стані мають середню щільність меншу за 1500 кг/м3. Виготовляють Р.л. на пористих заповнювачах (керамзитовий пісок, перліт та ін.).

РОЗЧИННЕ СКЛО – сплав лужних натрієвих або калієвих силікатів, який характеризується силікатним модулем (відношення лугу до кремнезему) і випускається у вигляді брил (шматків) жовтого, зеленого або блакитного кольору, що просвічуються Р.с. застосовується для одержання в'яжучого – силікатного клею або "рідкого" скла.

РОЗЧИННИКИ, РОЗРІДЖУВАЧІ – леткі рідини (бензин, керосин, скипидар, ацетон та ін.), що приводять полімерні композиції до стану, зручного для переробки або застосування. Р. служать для розведення масляних та емалевих фарб і лаків, а також для миття рук, посуду, пензлів і щіток.

РОЗЧИННІСТЬ – властивість речовини утворювати однорідну систему з іншою речовиною.

РОЗЧИНОВА СУМІШ – 1) будівельна суміш, одержана змішуванням сухої будівельної суміші з певною кількістю води, ретельно перемішана і готова для використання; 2) суміш різних компонентів матеріалів до затвердіння; 3) суміш в'яжучого, дрібного заповнювача, води і, за необхідності, домішок, що характеризується співвідношенням компонентів згідно з призначенням.

РОЗШАРУВАННЯ КЕРАМІЧНОГО ВИРОБУ – 1) шарувата структура черепка керамічної плитки;2) незадовільний стан керамічного виробу, спричинений  розмоканням або порушенням технології виготовлення.

РОЗШИВКА ШВІВ МУРУВАННЯ – процес створення лицьових швів мурування правильної форми (випуклої або ввігнутої) для стін, на яких інші опоряджувальні операції не передбачені.

РОЗШИРНИЙ ЦЕМЕНТ – цемент, який у процесі тужавіння розширюється.

РОМАНЦЕМЕНТ (англ. roman cement – римський цемент) – 1) гідравлічна в'яжуча речовина, що одержується  подрібненням випалених вапняних чи магнезіальних мергелів або штучних сумішей вапняків і глин при температурах, що не доводять випалювану сировину до спікання; 2) цемент на основі клінкеру, який одержують випаленням вапнякових мергелів (містять до 25 % глини) при температурі 900-1000 (С.

РОСЛИННІ КЛЕЇ – декстрин (продукт переробки крохмалю), борошняний пил.

РУБЕРОЙД – рулонний покрівельний і гідроізоляційний матеріал з картону, просоченого м'якими бітумами з подальшим покриттям обох поверхонь шаром тугоплавкого бітуму. Р. застосовується для улаштування покрівель і гідроізоляції підземної частини будинку (споруди).

РУЛОН – зкочений згорток паперу (тканини, лінолеуму чи іншого матеріалу), що має циліндричну форму.

РУЛОННА ПОКРІВЛЯ – гнучке водоізоляційне покриття, що складається з кількох шарів рулонного покрівельного матеріалу.

РУЛОННІ ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, що застосовуються для настилання покрівель і для гідроізоляції. Р.п.м. випускаються у вигляді полотен, згорнутих у рулони: толь, рубероїд, гідроізол тощо.

РУСТ, РУСТИКА (лат. rusticus – простий, грубий) – 1) грубо оброблений камінь (або імітація природних каменів з бетону, вапняку, цегли) з опуклою грубо обтесаною або пірамідальною лицьовою поверхнею; 2) рустикою (інколи рустивкою) називають також спосіб оброблення стін таким каменем – квадратами.

РУХЛИВІСТЬ РОЗЧИНУ – оцінка легкоукладності розчинової суміші, що визначається за глибиною занурення в неї еталонного конуса і вимірюється у сантиметрах (напр. штукатурний розчин 7-12 см). Р.р. для мурувальних робіт визначають залежно від вигляду розчину та всмоктувальної здатності поверхні, на яку він розстелюється, тобто від ступеня водопоглинання стінових кам'яних виробів. Р.р. залежить від водов'яжучого відношення (В/В) і призначається він для кожного виду мурування окремо, залежно від умов виробництва (для бутового мурування, яке виконується "під лопатку", застосовують розчин з рухливістю 4-6 см,для бутового мурування "під залив" – 13-15 см, а для бутового мурування з вібруванням – 1-3 см; для мурування із звичайної цегли, бетонних і природних каменів правильної форми з легких порід (туф), а також при великоблоковому муруванні з великих блоків із бетону та звичайної цегли використовують розчин рухливістю 9-13 см, при застосуванні великих блоків з порожнистої цегли та керамічних каменів 7-8 см. В умовах сухої жаркої погоди Р.р. підвищують; так, для цегляного мурування вона піднімається до 12-14 см).

РУЧНІ ВІБРОПЛИТИ – самопересувні машини вібраційної дії для поверхневого ущільнення ґрунту і бетону.

С

САМОСПАЛАХУВАННЯ – самозаймання, що супроводжується сильним полум'ям.

САМОСТІЙНЕ ГОРІННЯ – горіння матеріалу після віддалення джерела запалювання.

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНА КЕРАМІКА – керамічні вироби (умивальники, ванни, мийки, унітази, лабораторний посуд тощо), які одержують випаленням напівфабрикатів з глини з флюсуючими домішками. Розрізняють три види виробів: фаянс, напівпорцеляна, порцеляна, що відрізняються ступенем спікання і порожнинності.

СВІТЛОПРОЗОРІ КОНСТРУКЦІЇ – конструкції, здатні пропускати частину сонячної світлової енергії – оптичну область спектра випромінювання, що охоплює інфрачервоні (видимі) й ультрафіолетові (невидимі) промені.

СВОЛОК – 1) балка, яка підтримує стелю у будівлях; 2) поперечна балка у деяких спорудах; 3) головна балка на яку спирається стеля в українській хаті.

СЕРЦЕВИНА – пухка первинна тканина, що складається з тонкостінних клітин, має малу міцність і легко загниває (напр., С. дерева).

СИГРАН – синтетичний граніт, склокристалічний матеріал, що імітує граніт.

СИЛІКАЛЬЦИТ – умовна назва одного з різновидів  вапняно-піщаного автоклавного бетону, який застосовується для виготовлення силікатобетонних виробів; так називався раніше силікатний бетон з домішкою змеленого піску і підвищеною концентрацією вапна або виготовлений із застосуванням дезінтегратного засобу підготовки вапняно-піщаної суміші.

СИЛІКАТНА ЦЕГЛА – штучний невипалений стіновий матеріал, що виготовляється з твердої суміші (вологість 6-7 %) вапна (7-10 %) і кварцового піску (90-93 %) із застосуванням пресування під тиском 150-200 кг/см² і автоклавної обробки.

СИЛІКАТНИЙ КЛЕЙ – "рідке" скло; в'яжуче, що застосовується для укріплення (силікатизації) ґрунтів, жаротривких і кислототривких обмазок, розчинів і бетонів, розчинення кислототривкого цементу, ущільнення бетону тощо. С.к. одержують шляхом розчинення (кип'ятінням) у воді розчинного скла чи в автоклавних умовах – з суміші аморфного або тонко змеленого кремнезему і їдкого натру.

СИЛІКАТНІ БЕТОНИ – бетони на вапняних в'яжучих автоклавного твердіння; штучні кам'яні композиційні матеріали з раціонально підібраної суміші мінеральних заповнювачів – піску, щебеню або гравію, зв'язуваних в єдиний моноліт продуктами твердіння в автоклаві вапняно-кремнеземного зв'язуючого. С.б. бувають щільними, легкими та ніздрюватими.

СИЛІКАТО-БЕТОННІ АРМОВАНІ ВИРОБИ – різновид збірних залізобетонних конструкцій, що виготовляють з важкого силікатного бетону в поєднанні із сталевою арматурою.

СИЛІКАТО-БЕТОННІ ВИРОБИ – збірні деталі і конструкції (великі блоки, колони, панелі, балки, плити та ін.) для індустріального будівництва, що виготовляють із силікатного(безцементного) бетону, який зазнає автоклавної обробки.

СИНТЕТИЧНИЙ – що ґрунтується на синтезі; одержаний в результаті синтезу.

СИНТЕТИЧНІ КЛЕЇ – продукт хімічної переробки деревної целюлози або полімеризації вінілацетату у водному середовищі в присутності ініціатора і захисного колоїду. С.к. використовуються для приготування клею для склеювання картону, деревини, фанери, керамічних плиток, для наклеювання шпалер та ін.

СИНТЕТИЧНІ СМОЛИ – поліхлорвініл; термопластичний полімер, який одержують при додатковому хлоруванні полівінілхлориду, що має вигляд зерна або порошку білого або кремового кольору. С.с. застосовуються для виготовлення фасадних фарб, лаків та емалей, а також для опоряджувально-декоративних плівок.

СИРОВИНА ВТОРИННА – матеріали і вироби, які повністю або їх корисні компоненти після першого використання можуть бути заново використанні у виробничому процесі як вихідна сировина.

СИРОВИННІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СКЛА – основні (пісок, сода, доломіт, пегматит, польовий шпат, глинозем, сульфат, вапняк) і допоміжні (барвники, освітлювачі, відновлювачі та ін.).

СИРЦЕВА ЦЕГЛА – цегла з глини-сирцю.

СИТАЛ – штучний склокристалічний матеріал, який одержують шляхом кристалізації скла відповідного хімічного складу при певних режимах термообробки і який має кращі фізико-хімічні властивості порівняно з цим склом. С. належить до нового класу матеріалів, що виготовляються шляхом керованої кристалізації скла.

СИТО – сітка з отворами певної форми і розміру, що виготовляється з плетеного дроту, зварених прутків сталевої арматури або розтягнених гумових шнурів.

СИТОВИЙ АНАЛІЗ – розсів наважки матеріалу на ситах стандартного набору.

СІЄНА – природний пігмент темно-жовтого кольору з оранжевим відтінком.

СІЛЬ КУХОННА (КУЛІНАРНА) – галіт, хлористий натрій (NаСІ). У будівництві С.к. застосовується як домішки до вапняних фарб для збільшення терміну випаровування води з поверхні і створення тим самим умов для кращої карбонізації (твердіння) вапняної плівки.

СІТКА АРМАТУРНА ПЛОСКА – плоский арматурний виріб, в якому робоча арматура може бути розташована в поздовжньому, поперечному чи в обох напрямках, що застосовується для армування плитних конструкцій або місцевого армування стержневих елементів.

СІТКА АРМАТУРНА РУЛОННА – зварний арматурний виріб для армування плитних конструкцій, який надходить на будівельний майданчик у рулонах.

СКЛАД БЕТОНУ – раціональне співвідношення між компонентами бетону, що забезпечує його одержання з необхідними показниками якості при мінімальній витраті в'яжучого і енергетичних ресурсів.

СКЛО – прозорий твердий аморфний матеріал, одержаний шляхом охолодження розплаву спеціально підібраної маси. У будівництві використовують віконне і вітринне С., візерункове С., склоблоки та ін.

СКЛО "МЕТЕЛИЦЯ" – декоративний конструктивний скломатеріал, що має на поверхні хвилеподібний візерунок неповторюваного типу з матовими виступаючими ділянками, які розсіюють світло і обмежують наскрізну видимість. Товщина такого скла від 3 до 8 мм.

СКЛО "МОРОЗ" – декоративний конструктивний скломатеріал, що має з одного боку декоративний візерунок, який нагадує візерунок на склі при його обмерзанні і створює світлорозсіювальний ефект. Товщина цього скла від 3 до 6 мм.

СКЛО БАГАТОШАРОВЕ – листове скло, яке складається з двох або кількох листів скла, склеєних один з одним по всій площині полімерною плівкою.

СКЛО БУДІВЕЛЬНЕ – вироби зі скла архітектурно-будівельного призначення,  що застосовують для засклення світлових прорізів, улаштування прозорих і напівпрозорих перегородок, облицювання і опорядження стін та інших частин будинку як тепло- і звукоізоляційний матеріал, а також як наповнювач для бетону.

СКЛО ВІЗЕРУНКОВЕ – листове, нефарбоване або кольорове, прокатне скло, яке має на поверхні рельєфний візерунок від гравірувальних валиків.

СКЛО ЛИСТОВЕ – скло, виготовлене у вигляді плоских листів, товщина яких незначна порівняно з довжиною та шириною.

СКЛО ЛИСТОВЕ АРМОВАНЕ – листове, нефарбоване або кольорове прокатне скло з металевою сіткою, закатаною всередину скла, яке має рівні або з візерунком поверхні.

СКЛО ЛИСТОВЕ ГЛУШЕНЕ ПРОКАТНЕ – листове прокатне скло (непрозоре, молочне або кольорове), поверхня якого з одного боку рівна, а з другого – дріборифлена.

СКЛО ЛИСТОВЕ ЕЛЕКТРОХІМІЧНО ФАРБОВАНЕ – листове сонцезахисне термополіроване скло, що маж спеціально пофарбований поверхневий шар, який зменшує пропускання в інфрачервоній (видимій) та ультрафіолетовій (невидимій) частинах спектра.

СКЛО ЛИСТОВЕ ЕМАЛЬОВАНЕ ЗАГАРТОВАНЕ – листове скло, яке має з одного боку покриття емалевою фарбою і яке піддане термообробці для зміцнення та закріплення фарби на його поверхні.

СКЛО ЛИСТОВЕ МАТОВАНЕ – листове скло, поверхня якого з одного боку шорстка, воно пропускає світло, але не є прозорим.

СКЛО ЛИСТОВЕ ПОЛІРОВАНЕ – листове скло, оброблене методом механічної шліфовки та поліровки, воно має плоскопаралельні поверхні та не дає оптичних спотворень (викривлень) у відбитому світлі.

СКЛО ЛИСТОВЕ ПРОКАТНЕ – листове скло, виготовлене з стрічки скломаси шляхом безперервного прокату поміж двох валків або шляхом періодичного прокату на столі за допомогою одного валка.

СКЛО ЛИСТОВЕ СОНЦЕЗАХИСНЕ – листове скло, що зменшує пропускання сонячної радіації в цілому або в окремій частині спектра.

СКЛО ЛИСТОВЕ ТЕПЛОВІДБИВНЕ – листове сонцезахисне скло, що має тонке світлопрозоре покриття, яке надає йому підвищеної відбивної здатності в інфрачервоній частині спектра.

СКЛО ЛИСТОВЕ ТЕПЛОПОГЛИНАЛЬНЕ – листове сонцезахисне скло, виготовлене із забарвленої скломаси, яке зменшує пропускання світла в інфрачервоній частині спектра.

СКЛО ЛИСТОВЕ ТЕРМОПОЛІРОВАНЕ – листове скло, виготовлене формуванням стрічки скломаси на розплаві металу при керованій температурі та в захищеній атмосфері.

СКЛО ЛИСТОВЕ ТЯГНУТЕ – листовенеобро-блене скло, виготовлене методом витягування.

СКЛО ПРОФІЛЬНЕ – виготовлені способом безперервного прокату незабарвлені або кольорові вироби з скла замкнутого прямокутного або швелерного перерізу неармовані або армовані металевим дротом, і призначені для влаштування світло-прозорих огороджуючих конструкцій будівель.

СКЛО РОЗЧИННЕ (РІДКЕ) – 1) повітряна в'яжуча речовина, що одержується випаленням до розплавлення при температурі 1300-1400 °С сировинної маси, яка складається з кварцовогопіску і соди (поташу) або сульфату натрію; 2) прозорий склоподібний безколірний або забарвлений у зелений або жовтий кольори розплав, що складається з лужних силікатів і кремнезему.

СКЛО ЧАРУНКУВАТЕ, ПЛЮСКЛО – тепло- і звукоізоляційний матеріал, що являє собою застиглу скломасу з рівномірно розподіленими по об'єму порожнинами. Одержується спіканням і здуттям при нагріванні в печах суміші тонкоподрібненого скляного порошку з газоутворю-вачем і подальшим випалом виробів.

СКЛОБЛОК, СКЛЯНИЙ БЛОК – 1) конструкційний пустотілий виріб з герметичною повітряною порожниною; 2) будівельний виріб, що складається із скляних коритоподібних напів-блоків, зварених разом. Розміри склоблоків – від 200×200 до 400×400 мм, з товщиною 80-100 мм. С. застосовуються для заповнення світлових прорізів у стінах, для улаштування світлопрозорих покриттів і перегородок.

СКЛОВОЛОКНИСТІ ПЛИТИ – прямокутні пластини з волокон діаметром 6-13 мкм, скріплених між собою фенол-формальдегідною смолою з пластифікатором, підпресовуються при полімеіризації.

СКЛОЗАЛІЗОБЕТОН – матеріал, що склала ється із залізобетону з включенням у нього порожнистих або литих виробів із скла.

СКЛОІЗОЛ – рулонний матеріал, що являє собою склополотно (склотканину) з нанесеним на нього шаром ізолу завтовшки до 2 мм.

СКЛОКЕРАМНЕЗИТ – склокристалічний декоративний плитний матеріал, який одержують на основі використання практично всіх видів склобою і кремнеземистих відходів промисловості.

СКЛОКРИСТАЛІТ – склоплити, які одержані плавленням гранул безколірного і забарвленого скла і використовуються для декоративного опорядження внутрішніх і фасадних стін будинків різного призначення.

СКЛОМАРМУР – конструкційний матеріал у вигляді плит з глушеного скла з одноколірним або мармуровоподібним відтінком.

СКЛОПЛАСТИК – 1) композитний матеріал, що складається зі зв'яжуючого (полімера), армувального скляного наповнювача (нитки, джгути, тканини, короткі волокна, мати та ін.) і модифікуючих домішок; 2) пластичні матеріали, армовані скляними виробам.

СКЛОПОР – сипучий теплоізоляційний матеріал, що складається із сферичних гранул ніздрюватої структури з розмірами понад 5 мм.

СКЛОПРОФІЛІТ – великогабаритні будівельні вироби з неармованого або армованого скла швелерного чи коробкового профілю.

СКЛОЦЕМЕНТ – 1) матеріал, одержаний на сонові цементу і скловолокна. На відміну від фібробетону в С. відсутній крупний заповнювач; 2) великопорожнистий теплоізоляційний матеріал, одержуваний шляхом перемішування гранул склопору з цементним молоком при звичайному природному твердінні і висушуванні виробів.

СКЛЯНА ВАТА – 1) матеріал у вигляді пухнастої маси з переплутаних неорієнтованих скляних волокон діаметром від 1 до 35 мм з вмістом королька, призначений для теплозвукоізоляції; 2)штучна вата, що складається з хаотично (безладно) розташованих гнучких штапельних скляних волокон.

СКЛЯНІ ОБЛИЦЮВАЛЬНІ ПЛИТКИ – вироби з кольорового прозорого і нефарбованого або кольорового приглушеного скла певної форми і розміру. Лицьовий бік плиток може бути матовим, з блискучою гладенькою поверхнею чи з рельєфним малюнком. Товщина плиток становить 4,5 або 6 мм.

СКОБИ – 1) різьблені стяжки в кутах при переході від стін  до злому; 2) металеві деталі, використовуванні у столярних, теслярських роботах (косинці, скоби, засуви, гачки, защіпки та ін.).

СКОЛЮВАННЯ – 1) взаємне зміщення (зсув) частин елемента між собою під дією зсувних зусиль; 2) руйнування в результаті зсуву однієї частини матеріалу відносно іншої під дією дотичної напруги.

СЛАНЦЕЗОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – в'яжучі і бетони автоклавного твердіння, що одержуються із сланцевої золи.

СМОЛИ ПОЛІМЕРНІ – високомолекулярні сполуки, які широко застосовуються у виробництві пластичних мас і будівельних синтетичних матеріалів.

СОВЕЛІТ – сипучий або штучний теплоізоляційний матеріал, що належить до групи азбестодоломітових і одержується способом перекристалізації хімічних солей. За технологіями і властивостями С. близький до азбестомінерального нювелю, але відрізняється складом, більшою щільністю і температуротривкістю.

СОДА ВУГЛЕКИСЛА – легкорозчинний у воді порошок білого кольору. Сода буває кристалічною і кальциновою (безводною). В малярних роботах частіше застосовують кальцинову соду. Водний 5 % розчин застосовують для промивки закінчених, а також забруднених поверхонь, раніше пофарбованих масляними фарбами; сода є також добрим емульгатором і служить для приготування емульсій.

СОДА КАУСТИЧНА – їдкий натрій, тверді безколірні кристали, що розпливаються на повітрі під дією вологи. С.к. застосовується у розчинах для розм'якшення старих масляних і лакових плівок. 5 % розчин С.к. служить для випробування пігментів на луготривкість.

СОЛІДОЛ (від лат. solidus – густий і oleum - олія) – густе мастило, що складається із мінеральної оливи (веретенної або машинної) і загусника (кальцієвого мила).

СОЛЯНА КИСЛОТА – рідина жовтого кольору, що "димить" на повітрі і має різкий запах. Одержують її при розчиненні хлористого водню у воді. Концентрована С.к. легко змішується з водою у будь-яких пропорціях; у малярних роботах застосовується для видалення з поверхонь кіптяви та плям іржі, для розм'якшення старих набілів (1-2 %-ним розчином). Для безпечного розчинення кислот необхідно вливати їх у воду невеликими порціями, а не навпаки.

СОРБЦІЙНА ВОЛОГІСТЬ МАТЕРІАЛУ – рівноважна відносна вологість матеріалу при контакті з повітрям постійної вологості в ізотермічних умовах.

СОСНОВА КАНІФОЛЬ – гарпіус, природна крихка склоподібна смола, що складається в основному із смоляних кислот; використовується для виготовлення лаків і лакофарбових матеріалів, лінолеуму та ін.

СПАЛАХНЮВАНІСТЬ, ЛЕГКОЗАЙМИСТІСТЬ – здатність речовин і матеріалів до швидкого згорання.

СПЕЦІАЛЬНА ДОМІШКА ДО ЦЕМЕНТУ – домішка до цементу для надання йому спеціальних властивостей.

СПЕЦІАЛЬНІ БЕТОНИ – бетони, до яких ставляться спеціальні вимоги відповідно до їх призначення.

СПІВПОЛІМЕРИ – полімери, макромолекули яких містять мономерні ланки кількох типів.

СПІВПОЛІМЕРИЗАЦІЯ – полімеризація кількох різних мономерів (напр. бутадієну зі стиролом).

СПІКУВАНІСТЬ ГЛИН – здатність глини під дією високих температур перетворюватись в щільний каменеподібний черепок з водопоглинанням менше 5 %.

СПЛАВИ МЕТАЛІВ – речовини з характерними металевими властивостями, одержанні сплавленням двох або більше елементів. Властивості С.м. залежать не тільки від їх складу, а й від теплової й механічної обробки. С.м. одержують шляхом взаємного розчинення їх складових у рідкому стані.

СТАБІЛІЗАТОРИ – речовини, що знижують швидкість хімічних процесів, які відбуваються у полімерах і зумовлюють їх старіння: актиоксиданти, термо- і світлостабілізатори, антиозонати, поглиначі та ін.

СТАЛЕБЕТОН – зносостійкий бетон, виготовлений із суміші високої міцності портландцементу, чистого кварцового піску, води, сталевих ошурків та стружок.

СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ – 1) тримальні будівельні конструкції, виготовленні зі сталі різних марок; 2) конструкції мостів, будинків, резервуарів, канатних доріг та ін., виготовлені із сталі і використовувані в основному як їх тримальні елементи у вигляді: а) прямих і зігнених стержнів – балки, колони, арки, рами тощо; б) плоских і зігнутих плит; в) плоских і просторових ферм; г) просторових рам, склепінь, циліндричних і сферичних оболонок, куполів та ін. Основні переваги С.к. – відносна легкість, різноманітність конструктивних форм, промислове виготовлення та монтаж, можливість поєднання з іншими матеріалами (залізобетоном, алюмінієм та ін.).

СТАЛЕМІТ – листове скло, забарвлене з одного боку керамічними легкоплавкими фарбами різноманітних кольорів і відтінків, що закріплюються на склі при термообробці.

СТАЛЬ (нім. Stahl) – 1) сплав заліза з вуглецем і домішками марганцю, кремнію, сірки і фосфору; 2) деформований (ковкий) сплав заліза з вуглецем (до 2 %) та іншими елементами, що є важливим продуктами чорної металургії і основою практично всіх галузей промисловості.

СТАЛЬ АРМАТУРНА – незварний арматурний виріб одиничної звивки, який застосовується для армування залізобетонних конструкцій.

СТАРІННЯ – незворотна зміна в часі властивостей матеріалу, що протікає самочинно при нормальних умовах або прискорено під дією тепла, сонячної радіації та інших факторів і призводить до зміни міцності, твердості, пластичності, ударної в'язкості тощо.

СТАРІННЯ МЕТАЛІВ – зміна властивостей металів, яка відбувається або невимушено за нормальних умов (природне старіння), або під час нагріву (штучне старіння) і призводить до збільшення їх міцності та твердості одночасно із зменшенням пластичності та ударної в'язкості.

СТЕМАЛІТ – листове будівельне скло завтовшки 6-9 мм, покрите з одного боку непрозорою силікатною фарбою, що застосовується для облицювання стін тощо.

СТЕРЖЕНЬ – 1) жорсткий прямолінійний елемент конструкції, довжина якого значно перевищує розміри перерізу, один із видів бруса; 2) металевий предмет видовженої циліндричної або чотиригранної форми, а також деталь такої форми, яка звичайно є осьовою або опорною  частиною пристрою; 3) стрижень.

СТИРАНІСТЬ МАТЕРІАЛУ – властивість матеріалу чинити опір стиранню.

СТИСК, СТИСНЕННЯ – 1) вид деформацій стержня (бруса) під дією поздовжніх сил, що його стискають, рівнодіюча яких в кожному перерізу і проходить через центр його ваги; 2) окремий випадок лінійного напруженого стану.

СТИСЛИВІСТЬ – здатність матеріалу змінювати товщину (об'єм) під дією зовнішнього (заданого) тиску.

СТИСНЕННЯ ОСЬОВЕ – вид деформації стержня, за якого стискна сила прикладена по його осі.

СТИСНЕННЯ МІСЦЕВЕ – вид деформації, за якого навантаження прикладається на частину площі перерізу стиснутого елемента.

СТИСНЕННЯ ПОЗАЦЕНТРОВЕ – вид деформації стержня, за якого стискна сила викликає нерівномірні напруги в бетоні по висоті перерізу елемента.

СТІЙКІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ – 1) здатність матеріалів протидіяти зовнішньому середовищу і зберігати при цьому потрібні фізико-механічні властивості; 2) тривкість; здатність зберігати міцність, структурну якість та інші корисні властивості при різних фізичних або хімічних впливах.

СТІЙКІСТЬ ПРОТИ СТИРАННЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ – здатність плитки за певних умов протистояти абразивній дії на її лицьову поверхню.

СТІНОВІ МАТЕРІАЛИ – будівельні матеріали, з яких зводять стіни будинків (споруд); С. м. застосовуються для зведення зовнішніх і внутрішніх стін будівель.

СТОВП – окремо поставлений вертикальний стояк (дерев'яний, бетонний, металевий).

СТОВПИ КАМ'ЯНІ – кам'яні будівельні конструкції будинків і споруд, вертикально розташовані, що отримують вертикальне, центральне або позацентрово прикладена навантаження.

СТРУКТУРА – 1) будова, сукупність різних елементів, які взаємопов'язані між собою і забезпечують стійку цілісність об'єкта; 2) спосіб закономірного зв'язку предметів і явищ природи й суспільства; 3) просторово-стержнева система (конструкція), що утворюється на основі застосування багатократно повторюваних елементів (металевих стержнів); 4) взаємовідношення елементів, які становлять цілісність (напр., структура деревини).

СТРУКТУРА БЕТОНУ – взаємний зв'язок і розміщення компонентів бетону, які суттєво впливають на міцнісні та деформаційні властивості.

СТРУКТУРА МЕТАЛУ – внутрішня  будова металу (сплаву).

СТРУКТУРНА МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛУ – міцність внутрішніх зв'язків між частинками матеріалу, що її оцінюють граничною напругою зсуву, яка відповідає такій напрузі в матеріалі, коли він починає текти як рідина.

СУЛЬФАТИ КАЛЬЦІЮ – синтетичні й природні матеріали, що належать до групи сульфатів, солей сірчаної кислоти. С.к. (гіпс, двоводний гіпс, дигідрат), напівводний С.к. (напівводний гіпс, напівгідрат), розчинний, нерозчинний і високотемпературний ангідрит.

СУЛЬФАТНА КОРОЗІЯ БЕТОНУ – корозія бетону, що з'являється в результаті взаємодії цементного каменю з сульфатами.

СУМІШ – продукт, одержаний у результаті природного або спеціального поєднання різних речовин, елементів.

СУПІСОК – пухка піщано-глиниста гірська порода, що містить 3-10 % глинистих частинок.

СУРИК ЗАЛІЗНИЙ – природний мінеральний пігмент коричнювато-червоного кольору.

СУСПЕНЗІЯ – дисперсна система, в якій частинки будь-якої твердої речовини (дисперсної фази) перебувають у завислому стані в рідкому дисперсійному середовищі.

СУХА СУМІШ БУДІВЕЛЬНА – порошкоподібна повітряно-суха суміш, основними компонентами якої є мінеральні в'яжучі (цемент, гіпс, вапно), мінеральні наповнювачі (пісок, крейда, зола, доломіт, перлит тощо), барвники (пігменти) і модифікаційні домішки (неорганічні або органічні), які надають сухій будівельній суміші конкретних бажаних характеристик (рухливість, водопоглинання, адгезійність тощо). С.с.б. дозується і ретельно перемішується на підприємстві-виробнику і готова до змішування з водою.

СУХЕ МУРУВАННЯ – кам'яне мурування, що виконується без застосування зв'язувального розчину, але з підібраних і зачищених постільних каменів; С.м. застосовується для улаштування підпірних стінок невеликої висоти.

СУХІСТЬ ПОЛИВИ – просвіт поливи, потоншений її шар, що не оголює черепка.

СУЧКУВАТІСТЬ – поширений дефект деревини, викликаний наявністю в ній сучків, які порушують однорідність будови деревини, знижують її механічні властивості та значно утруднюють обробку.

СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ – видалення вологи є з основних заходів, що попереджує зниження якості деревини (запобігає загниванню, збільшує міцність та щільність і зменшує схильність до зміни форми і розмірів).

Т

ТАЛЬК – гірська порода, що складається переважно з шаруватого гідросилікату магнію (3Mg×4SiO2×H2O).

ТАМПОНАЖНИЙ ЦЕМЕНТ – різновид портландцементу, що містить домішки гіпсу. Т.ц. у вигляді цементного тіста або розчину застосовується для цементування свердловин.

ТАМПОНАЖНІ РОЗЧИНИ – розчини, які застосовують для гідроізоляції свердловин, шахтних стовбурів, тунелів шляхом перекриття водоносних шарів, тріщин і порожнин у гірських породах. В'яжучим у Т.р. є тампонажний портландцемент і його різновиди, а за наявності агресивних вод – сульфатотривкий портландцемент, шлакопортландцемент.

ТВЕРДА ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТА ПЛИТА – пресована деревноволокниста плита щільністю понад 800 кг/м3.

ТВЕРДЕ ТІЛО – агрегатний стан речовини, що характеризується збереженням форми і об'єму, а також можливістю їх відновлення після дії невеликих сил.

ТВЕРДИЙ ФАРФОР – найбільш поширений вид порцеляни, що характеризується високими білизною, твердістю, термічною і хімічною тривкістю. Склад Т.ф.: каолін і глина – 50 %, кварц – 25 %, польовий шпат – 25 %.

ТВЕРДІ РОЗЧИНИ – однофазні кристалічні або аморфнотверді речовини змінного складу з двох або більше компонентів.

ТВЕРДІ СПЛАВИ – сплави з високими твердістю, міцністю, різальними та іншими властивостями, які зберігаються при нагріванні до високих температур.

ТВЕРДІННЯ БЕТОНУ – перетворення бетонної суміші в штучний кам'яний матеріал із заданими міцністю та іншими властивостями.

ТВЕРДІСТЬ – 1) властивість матеріалу чинити опір проникненню в нього іншого більш твердого матеріалу; 2) властивість матеріалів чинити опір пластичній деформації чи крихкому руйнуванню в поверхневому шарі за місцевих контактних силових впливів.

ТЕКСТУРА (лат. textura – тканина, будова) – особливості будови твердої речовини.

ТЕКСТУРА ГІРСЬКИХ ПОРІД – відносне розташування, орієнтування та розподіл складових компонентів у гірських породах; переважна орієнтація кристалів, молекул та інших складових елементів (компонентів).

ТЕКСТУРА ДЕРЕВИНИ – природний малюнок на тангенціальному і радіальному розрізах деревини, утворений річними шарами й анатомічними елементами (волокнами).

ТЕКСТУРА МЕТАЛУ – переважна орієнтація кристалів (кристалічних зерен) у металевих виробах.

ТЕЛУРИДИ – сполуки телуру (хім. елемент VI групи періодичної системи Д.І. Менделєєва) з електропозитивними елементами, головним чином з металами.

ТЕМПЕРА – 1) фарби, в'яжучою речовиною яких є натуральні емульсії на основі жовтка яєць або суміші білка з жовтком, сік рослин, ґлей; 2) штучні темперні фарби - змішаний казеїновий клейовий розчин з олією або лаком. Інколи додають жовток яйця (яєчно-казеїнова Т.); 3) фарби, що застосовуються в декоративній обробці будинків; 4) живопис (розпис), який виконано темперними фарбами.

ТЕМПЕРАТУРА – 1) один з основних параметрів, що характеризує тепловий стан системи; 2) тепловий стан тіла або середовища; 3) ступінь нагрівання речовини, вимірюваного термометром (напр., Т. кипіння).

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ІНТЕРВАЛ СПІКАННЯ – різниця між температурою, при якій відмічаються ознаки перепалення (плавлення або здуття) і температурою початку спікання глини, при якій починається інтенсивне ущільнення випалюваного матеріалу.

ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ – теплоізоляція, захист будинків, теплових промислових установок, холодильних камер, трубопроводів та інших об'єктів від небажаного теплообміну з навколишнім середовищем.

ТЕПЛОВА ІНЕРЦІЯ ОГОРОДЖУЮЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ – величина, яка чисельно дорівнює сумі добутків термічних опорів окремих шарів огороджуючої конструкції на коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу цих шарів.

ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ ЦЕМЕНТУ – кількість тепла, яка виділяється при гідратації цементу.

ТЕПЛОВІДБИВНЕ СКЛО – сонцезахисне скло з листовими (діелектричними або плівкопровідниковим) покриттям, які забезпечують відбивання сонячних променів.

ТЕПЛОВІДДАЧА І ТЕПЛОСПРИЙМАННЯ – перенесення теплоти між поверхнею конструкції та газом або рідиною за рахунок конвективного та променевого теплообміну.

ТЕПЛОВТРАТИ ПРИМІЩЕННЯ – кількість тепла, що втрачається в приміщенні протягом холодного періоду року, коли температура зовнішнього повітря нижча від температури внутрішнього.

ТЕПЛОЄМНІСТЬ – 1) властивість матеріалу акумулювати теплоту при нагрівання; 2) відношення одержаної тілом кількості тепла до зміненої температури тіла, що відбулася при цьому; 3) кількість теплоти, що передається масі матеріалу при підвищенні його температури на один Кельвін

ТЕПЛОЄМНІСТЬ ДЕРЕВИНИ – здатність деревини акумулювати тепло.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ – 1) матеріал, призначений для теплової ізоляції будинків, технологічного обладнання, трубопроводів, теплових та холодильних промислових установок; 2) матеріали (вироби), що застосовуються для теплоізоляції.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ БЕТОНИ – спеціальні бетони, призначені для теплової ізоляції конструкцій, будинків і споруд.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ШНУРИ – матеріал, що складається з мінеральної (скляної) вати, яка поміщена в ошгітку із сталевого дроту (скляних, капронових або бавовняно-паперових ниток).

ТЕПЛОПОГЛИНАЛЬНЕ СКЛО – фарбоване в олії скло зі зменшеним світлопропусканням в інфрачервоній області спектра за рахунок поглинання сонячних променів; барвники для Т.с. – оксид заліза, нікелю, кобальту або міді. При подвійному заскленні Т.с. застосовують як зовнішнє.

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ – 1) властивість матеріалу передавати внутрішню енергію (теплоту) через свою товщу від однієї поверхні до іншої, від однієї частини до іншої; 2) сукупність незворотніх фізичних процесів переносу тепла атомно-молекулярного процесу; передача теплової енергії в результаті теплового руху або взаємодії мікрочастинок від більш нагрітих тіл (або їх ділянок) до менш нагрітих; 3) властивість матеріалу конструкції переносити теплоту під дією різниці температури; 4) здатність матеріалу пропускати тепловий потік.

ТЕПЛОСТІЙКІСТЬ – здатність сталі в конструкціях не проявляти повзучості при високих температурах.

ТЕРМІТ – порошкувата суміш алюмінію з оксидами металів (переважно залізною окалиною), яка здатна інтенсивно горіти, виділяючи велику кількість тепла.

ТЕРМІТНЕ ЗВАРЮВАННЯ – спосіб зварювання металевих конструкцій і деталей, при якому ребра з'єднуваних частин нагріваються за рахунок тепла шлаку і металу, розплавлених у вогнетривкому тиглі при реакції горіння терміту.

ТЕРМІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ – обробка металів (сплавів), що полягає в їх нагріванні, витримуванні (якщо потрібно) у нагрітому стані та охолодженні із заданою швидкістю.

ТЕРМІЧНА ОБРОБКА СТАЛІ – процеси, пов'язані з нагрівом і охолодженням, що викликають зміну внутрішньої будови сталі і, як наслідок, зміну механічних та інших властивостей.

ТЕРМІЧНА ТРИВКІСТЬ – здатність матеріалу витримувати чергування (цикли) різних теплових змін.

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ – пористі легкі матеріали, що мають об'ємну вагу не більшу 700 кг/м3 і коефіцієнт теплопровідності, як правило, не більший 0,15 ккал.трад/м2. До неорганічних Т.м. належать: азбестові, мінеральна вата, піноскло, пінобетон, піносилікат та ін.; до органічних Т.м. належать: очеретяник, фіброліт, торфоплити, коркові плити, деревноволокнисті плити тощо. Застосовують Т.м. для утеплення стін і перекриттів будинків під час зимових робіт на будівництві (зимове бетонування) для ізоляції водо- і паропроводів тощо.

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ – покриття або опорядження елементів будівельних конструкцій (сантехнічного та іншого устаткування) матеріалами малої теплопровідності з метою зменшення теплових втрат (напр., шлакова засипка покрівельних покриттів, обмазка білою глиною з очосом опалювальних труб, оздоблення корковими плитами холодильників тощо).

ТЕРМОЛІТ – матеріал, який одержують випалюванням щебеню або підготовлених гранул кременистих опалових порід (діатоміту, трепелу, опоку та ін.).

ТЕРМОМЕХАНІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ – обробка металів (сплавів), що полягає у послідовному їх нагріванні до температури, вищої за верхню критичну точку, при пластичному деформуванні і гартуванні протягом одного технологічного процесу.

ТЕРМОПЛАСТИ – пластичні маси на основі лінійних або розгалужених полімерів, співполімерів та їх солей, що зворотно переходять при нагріві у пластичний і в'язкотягучий стан в результаті плавлення кристалічної або розм'якшення аморфної (склоподібної) фаз (поліетилен, поліпропілен, поліметилметакрилат, фторопласт та ін.).

ТЕРМОСА МЕТОД – енергоекономний метод, суть якого полягає в тому, що бетонну суміш із заданою позитивною температурою укладають в утеплену опалубку, де за рахунок початкової температури суміші й тепла, що виділяється цементом у процесі гідратації (явище екзотермії), бетон набуває заданої міцності (як правило, критичної).

ТЕРМОТРИВКІСТЬ – термічна стійкість, властивість крихких матеріалів зберігати механічні характеристики і структуру при одно- або багаторазовій термічній дії.

ТЕРМО-ХІМІКО-МЕХАНІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ – обробка металів (сплавів), що полягає в їх нагріванні, витримуванні в хімічно активному середовищі і пластичному деформуванні.

ТЕС – тонкі дошки з деревини хвойних порід, що їх одержують шляхом поздовжнього розпилювання колод.

ТЕСЛЯРСЬКІ ПОРОДИ – будівельні роботи, пов'язані з виготовленням і встановленням (монтажем) дерев'яних конструкцій і виробів (влаштування даху, опалубки, настилання підлоги тощо), де особлива чистота обробки деревини непотрібна. При Т.р. заготовлені дерев'яні деталі з'єднують між собою цвяхами або спеціальними врубками. Усі основні роботи з обробки деревини (фрезування, свердління тощо) виконуються за допомогою механізмів.

ТЕХНОЛОГІЧНА ДОМІШКА ДО ЦЕМЕНТУ – домішка до цементу для поліпшення технологічного процесу помолу.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТОННОЇ СУМІШІ – консистенція суміші, що виражається в умовних одиницях, які визначають залежно від реологічних характеристик плинності й деформації суцільних середовищ (в'язкі рідини, структуровані дисперсні системи).

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ – властивість матеріалу до сприйняття деяких технологічних операцій, що змінюють стан матеріалу, структуру його поверхні, надають потрібну форму і розміри тощо. Такі Т.в.м., як подрібнення, розпилюваність, шліфовність, пробійність та ін., мають важливе практичне  значення, оскільки від них залежить якість і вартість готових виробів і конструкцій.

ТИГЕЛЬ – вогнетривка (керамічна, сталева, графітна, інколи платинова, золота або срібна) посудина, в якій плавлять, варять чи нагрівають матеріали при дуже високих температурах.

ТИГЕЛЬНА ПЛАВКА МЕТАЛІВ – процес одержання металів (сплавів) у рідкому стані в тиглях.

ТИКСОТРОПНИЙ ГЛИНЯНИЙ РОЗЧИН – суміш глинистих частинок з водою, що застосовується для забезпечення стійкості викопуваних у ґрунті глибоких і вузьких траншей.

ТИКСОТРОПНІСТЬ – здатність розчину (фарби) загусати в спокійному стані, утворюючи при цьому холодцювату масу (гель), і розріджуватися при перемішуванні, перетворюючись у в'язку рідину – золь.

ТИМЧАСОВИЙ ОПІР – 1) характеристика опірності матеріалу до руйнування; 2) умовна напруга, яка відповідає найбільшому зусиллю, що передувало руйнуванню матеріалу.

ТИНЬК – Див.: Штукатурка.

ТИТАНОВІ БІЛИЛА – двоокис титану (Ті02) або суміш двоокису титану, сірчанокислого барію і окислу цинку.

ТИТАНУ СПЛАВИ – сплави на основі титану з домішками алюмінію, олова, марганцю, заліза, молібдену, хрому та інших елементів.

ТЛІННЯ – безполуменеве горіння матеріалу.

ТОВЩА – шар речовини, що має велику товщину від поверхні вглиб (напр., товща ґрунту).

ТОКСИЧНІСТЬ – отруйність, здатність деяких елементів, сполук і біологічних речовин виявляти шкідливу дію на різні організми (людини, тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів).

ТОЛЬ – рулонний покрівельний матеріал, що одержується обробкою покрівельного картону дьогтьовими речовинами.

ТОНКА ПЛАСТИНКА – розрахункова схема плити елемента конструкції, являє собою тіло призматичної форми, у якого висота (товщина пластинки h) мала порівняно з розмірами в пластині

ТОНКОЛИСТОВИЙ ПРОКАТ – сталевий лист завтовшки до 4 мм, виготовлений холодним або гарячим способом.

ТОРКРЕТБЕТОН – бетон, одержаний шляхом нанесення бетонної суміші на поверхню конструкції чи у форму під дією стиснутого повітря.

ТОЧНІСТЬ – показник якості, ступінь наближення істотного значення розглядуваного  параметра процесу, речовини або предмета до його теоретичного номінального значення.

ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ – якість вимірювань, що відображає близькість їх результатів до істинного (справжнього) значення вимірюваної величини.

ТРАВЕРСА – 1) тримальний елемент, який розміщений перпендикулярно до основної конструкції і опирається на її вертикальні елементи; 2)вантажозахоплювальний пристрій у вигляді суцільної або наскрізної металевої конструкції, призначений для піднімання великопрогонових будівельних конструкцій чи великогабаритних вантажів.

ТРИВАЛА МІЦНІСТЬ – напруга, що викликає руйнування протягом заданого проміжку часу.

ТРИВКІСТЬ – здатність матеріалу витримувати високу температуру, хімічну дію, дію води, атмосферні та інші впливи (напр., вогнетривкість, жаротривкість, кислототривкість тощо).

ТРИМАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ – максимальне навантаження або навантажувальний ефект, що сприймається будівельною конструкцією або її елементом без втрати своєї функціональної якості.

ТРИМАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ – загальне максимальне навантаження на фундамент, яке може витримати основа без руйнування. Величина тримальної здатності основи, поділена на площу фундаменту, де є граничний опір основи.

ТРИМАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СПОРУД – характеристика споруди, виражена величиною навантаження, що відповідає граничному стану споруди та міцністю.

ТРИМАЛЬНА ЧАСТИНА ДАХУ – дерев'яні, залізобетонні чи металеві крокви, кроквяні балки і ферми, залізобетонне покриття.

ТРИМАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВИ – загальне максимальне навантаження від фундаменту, яке без руйнування може витримати основа.

ТРУБИ – пустотілі металеві, пластикові або керамічні вироби в основному круглого поперечного перерізу – основні елементи трубопроводів та будівельних конструкцій.

ТРУБИ БЕТОННІ Й ЗАЛІЗОБЕТОННІ – застосовуються у водогонах господарсько-побутової, зливової, промислової каналізації, дренажних, іригаційно-меліоративних та інших.

ТРУБИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ – залізобетонні вироби, призначені для транспортування чи відведення рідин.

ТРУБИ КЕРАМІЧНІ – поділяються на каналізаційні, дренажні і кислототривкі. Т.к. широко застосовуються при споруджені господарського-фекальної каналізації і водостічних дренажних мереж, трубопроводів у хімічній промисловості.

ТРУБИ СТАЛЕВІ – безшовні, зварні, біметалеві (двошарові) та інші труби, які виготовляються з вуглекислих легованих і нержавіючих сталей (існує до 300 марок Т.с.).

ТРУБНІ З'ЄДНАННЯ – способи і пристрої для з'єднання окремих труб і арматури у трубопровід. Типи розмірних Т.з.: різьбові (часто із застосуванням фітингів), на розтрубах, на сталевих або чавунних фланцях, штуцерні або ніпелеві, які легко розбираються шляхом відгвинчування накидної гайки.

ТРУБОБЕТОН – конструктивний елемент або різновид будівельного матеріалу у вигляді сталевої труби, заповненої бетоном.

ТРУБОПРОВІД – лінія щільно з'єднаних труб разом з арматурою для транспортування рідин або газі. Розгалужені Т. часто називають мережами, наприклад, водогінні мережі тощо.

ТРУБОФІЛЬТРИ – керамзитобетонні труби діаметром 150, завдовжки 825 мм, які з одного краю мають паз, а з іншого – гребінь. Т. кладуть у траншею на підстильний шар з піску, щебеню чи гравію, а для фільтрованої засипки з боків і зверху використовують пісок з величиною зерен 0,3 – 2,5 мм.

ТУЖАВЛЕННЯ ЦЕМЕНТУ – незворотна втрата рухливості цементним тістом у результаті гідратації.

ТУФ – група гірських порід різного походження. Розрізняють вапняний Т. - легкі пористі породи, що утворилися з відкладів вуглекислих речовин; вулканічний Т. – ущільнені пухкі продукти вулканічних вивержень; кременистий Т. – відклади теплих або гарячих речовин. Всі туфи застосовуються як цінні будівельні матеріали (заповнювачі в легких бетонах, стінові матеріали).

ТУФОБЕТОН – легкий бетон, виготовлений із застосуванням наповнювачів з туфу.

ТУШ (нім. Tusch) – чорна фарба з кіптяви або сажі, яка не змінює з плином часу кольору і використовується для креслення і малювання. Буває Т. рідка і суха у вигляді твердих плиток.

У

У ЗИМЕЦЬ, У ВІНЕЦЬ – дранкова покрівля із запуском верхніх рядів у пази вінця.

У ЩИТ – утворення коника даху напуском дранки (ґонту) одного скату на іншій.

У ЯЛИНКУ – спосіб покладення стелі трьома полотнищами.

УДАРНА В'ЯЗКІСТЬ – 1) властивість металевого матеріалу (твердого тіла) незворотно поглинати механічну енергію при пластичному деформуванні під впливом ударного (динамічного) навантаження; 2) ударна або динамічна міцність – властивість матеріалу протидіяти навантаженню від удару.

УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ – технологічний процес, один з видів опоряджувальних робіт зі створення багатошарової горизонтальної конструкції, що є частиною будинку, в якій кожен шар має певне функціональне призначення.

УЛЬТРАМАРИН – штучний мінеральний пігмент синього, блакитного, лазурно-синього кольору.

УМБРА (лат. umbra) – природний пігмент коричневого кольору із зеленуватим відтінком.

УПОР ДЛЯ ВІКОН – виріб для запобігання розбиттю внутрішнього скла вікна або дверей ручкою, яку встановлено на зовнішній рамі.

УСАДКА – властивість матеріалу зменшувати свій об'єм при певному фізичному впливі (висихання, карбонізація, контракція), не пов'язаному з його навантаженням; характеризується коефіцієнтом лінійної (об'ємної) усадки.

УСАДКА БЕТОНУ – 1) здатність бетону до зміни об'єму, що зумовлена переважно зміною його вологовмісту та викликана фізико-хімічними процесами, які відбуваються в бетону при його твердінні; 2) зменшення бетону за об'ємом під час твердіння його на повітрі.

УСАДКА ЗАЛІЗОБЕТОНУ - зменшення залізобетонного елемента за об'ємом в результаті твердіння його на повітрі.

УСТАНОВКА АСФАЛЬТОЗМІШУВАЛЬНА – комплекс окремих агрегатів з баштовим розташуванням сортувальних, дозувальних і змішувальних пристроїв. У.а. призначена для приготування гарячим способом асфальтобетонних і бітумно-мінеральних сумішей, які застосовуються в будівництві.

УСТАНОВКА ДЛЯ НАБРИЗКУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ – різновид цемент-гармати, призначається для створення ущільненого шару бетону на оброблюваній поверхні шляхом набризкування суміші за допомогою стисненого повітря. У. для н.б.с. складається з двох камер (шлюзової і робочої), живильного пристрою, матеріальних шлангів і пульта управління.

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДАЧІ КЕРАМЗИТУ – пристрій, призначений для подачі утеплювача на поверхи і покрівлю будинку. Складається з трубопровода і звареної рами, на якій встановлено приймальний бункер, лебідка для повороту бункера під завантаження керамзитом і вентилятора з електроприводом.

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ, ПОДАЧІ І НАНЕСЕННЯ БІТУМНИХ МАСТИК – агрегат, що використовується в будівництві для виконання покрівельно-ізоляційних робіт. Переміщується на об'єкті за допомогою трактора.

УСТАНОВКА РОЗЧИНОЗМІШУВАЛЬНА – машина для приготування розчину з цементу, вапна, піску і води шляхом примусового перемішування їх у барабані. За принципом дії У.р. бувають циклічної або безперервної дії, пересувними й стаціонарними.

УСТУПИ ФУНДАМЕНТУ – сходинки в тілі фундаменту, виконані для зменшення витрат бетону.

УСТУПЧАСТЕ ПЕРЕКРИТТЯ – перекриття стін верхом з кількох заломів, з яких верхній менший від нижнього.

УТВОРЕННЯ ТРІЩИН – процес виникнення перших тріщин в розтягнутому бетоні залізобетонних елементів.

УТОМЛЮВАНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ – 1) зміна механічних і фізичних властивостей матеріалів при багатократній дії навантаження; 2) процес постійної зміни суцільностей та властивостей і, нарешті, руйнування матеріалів і конструкцій під дією змінних напруг і деформацій.

УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОНУ – надання бетонній суміші найбільш можливої щільності та видалення з неї повітря і води.

УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТІВ – один із способів штучного перетворення будівельних властивостей ґрунтів без корінних змін їх фізико-хімічної природи.

УЩІЛЬНЕННЯ ШВІВ – заповнення порожнин температурно-усадкових швів на ребрах і гребенях по периметру вододілів джгутом з пористої гуми на мастиці з обклейкою. У.ш. бере на себе весь комплекс деформацій від нерівномірного перегрівання будинку, температурного розширення і деструкції матеріалу без порушення герметичності покрівельного килима.

Ф

ФАЛЬЦ (нім. Falz – згин) – 1) місце з'єднання деталей з тонколистового металу шляхом спільного загину пругів; 2) прямокутна канавка, що вирізується уздовж краю скріплюваних дощок, каменів та ін. (з'єднання "у фальц").

ФАЛЬШИВЕ ТУЖАВЛЕННЯ ЦЕМЕНТУ – передчасне тужавлення цементу, яке усувається за допомогою механічної дії на нього.

ФАНЕРА (нім. Furnier, фр. fournir – постачати, накладати) – шаруватий листовий матеріал з деревини, клеєний з трьох і більше шарів лущеного шпону.

ФАНЕРА АРМОВАНА – листовий клеєний матеріал, у якому між шарами шпону прокладена металева сітка або його поверхня облицьована з одного або з двох боків тонким шаром металу.

ФАНЕРА БЕРЕЗОВА – листовий матеріал з деревини, тонкого лущеного березового шпону, склеєного високоякісною рідкою фенол-формальдегідною смолою СФЖ-3011 чи бакелітовою плівкою марок А або В.

ФАНЕРА ҐОФРОВАНА – фанера, якій у процесі виготовлення (пресування) надано хвилястої форми.

ФАНЕРА ДЕКОРАТИВНА – листовий матеріал з деревини, облицьований плівковим покриттям, інколи в поєднанні з декоративним папером.

ФАНЕРА ОПОРЯДЖУВАЛЬНА – листовий матеріал з деревини, облицьований з одного або обох боків струганим шпоном з деревини цінних порід.

ФАНЕРНІ ПЛИТИ – багатошарові вироби з шпону, склеєні синтетичними смолами.

ФАНЕРУВАННЯ – 1) облицювання деталей столярних виробів лущеним або струганим шпоном з метою поліпшення зовнішнього вигляду і підвищення механічної міцності виробів; 2) облицювання поверхонь виробів, виконаних з дешевої деревини (сосна, ялина), тонкою ножовою фанерою цінних порід дерева (дубів, горіха, ясена, карельської берези та ін.). Застосовується Ф. у будівництві та меблевій промисловості (напр., панелі стін в громадських будинках – клубах, театрах).

ФАОЛІТ – кислототривка пластична маса, одержана на основі аерозольної фенол-формальдегідної смоли і наповнювачів – азбесту, графіту і кварцового піску.

ФАРБА ХУДОЖНЯ – 1) суміш речовин як природного, так і виготовлених хімічним способом, призначена для фарбування предметів, написання картин, малювання, оздоблення тощо; 2) барва, колір.

ФАРБИ БУДІВЕЛЬНІ – суспензії пігментів з наповнювачами в олії, емульсії, латексі або іншій плівкоутворюючій речовині, що утворюють після висихання (твердіння) непрозору кольорову однорідну плівку. Різновиди Ф.б.: силікатні, вогнетривкі, клейові, казеїнові.

ФАРБИ НА МІНЕРАЛЬНІЙ ОСНОВІ – сухі фарби, які перед застосуванням легко розводяться водою до потрібної в'язкості. За видом зв'язуючого вони поділяються на вапняні, цементні, клейові, казеїнові й силікатні; до них належать також декоративно-художні фарби – гуаш, темпера і акварельні; у разі необхідності зміни кольору сухої фарби в неї додають пігмент у кількості не більше 5 % від маси фарби.

ФАРБУВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ – непрозорі покриття, що цілком покривають поверхню і надають їй відповідного кольору.

ФАРФОР – 1) порцеляна; вироби тонкої кераміки, спечені, непроникні для води і газів (водопоглинання до 0,5 %), як правило, білого кольору, дзвінкі, просвічувані в тонкому шарі; 2) щільний спечений непроникний для води і газів, білий, прозорий в тонкому шарі керамічний матеріал, одержаний випаленням суміші глини (каоліну), кварцу і польового шпату.

ФАЯНС БУДІВЕЛЬНИЙ – керамічний матеріал, білий ніздрюватий черепок, який для зменшення водопоглинання покривається легкоплавкою поливою.

ФЕРМА (фр. ferme, лат. Furmus – міцний) – геометрично незмінна стержнева система, стержні якої об'єднані у вузлах; тримальна конструкція, що складається із стержнів, з'єднаних між собою кінцями в таку систему, яка при умовний заміні реальних з'єднань ідеальними шарнірами залишається геометрично незмінною.

ФЕРМА ВИСЯЧА – (вантова) ферма, усі стержні якої працюють тільки на розтяг. Гнучка тримальна конструкція, яка складається з опуклої та ввігнутої ниток, зв'язаних вертикальними чи похилими елементами, і передає горизонтальні зусилля на опорний контур.

ФЕРМА ІЗ ЗАКЛАДНОЮ РЕШІТКОЮ – ферма, в якій під час виготовлення готові залізобетонні елементи решітки замонолічуються верхнім і нижнім поясами.

ФЕРМА СТРОПИЛЬНА – плоский тримальний елемент покриття, що включає також прогін чи настил, або плити, які спираються на стропильні ферми

ФЕРМИ МЕТАЛЕВІ – тримальні елементи покриттів (або перекриттів) промислових і цивільних будинків, а також  ангарів, вокзалів, прогонових мостів, конструкції веж, опор ліній передач та ін.

ФІБРОБЕТОН (лат. fibra – волокно) – композиційний матеріал, матрицею якого служить дрібнозернистий бетон, армуванням – відрізки волокон (вузькі смужки) з матеріалу, що має вищий ніж бетон показник міцності при розтягуванні та інші властивості; волокнистий бетон; назва, що відповідає встановленій і прийнятій за рубежем будівельній термінології: "fibroconcrete"(англ.), "beton de fibros"(фр.), "Faserbeton"(нім.).

ФІБРОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ – різновид дисперсно-армованих бетонних і залізобетонних конструкцій.

ФІБРОЛІТ (лат. fibra – волокно і грецьк. lithos - камінь) – будівельний матеріал, одержаний з суміші спеціально підготовлених деревних стружок (деревної вовни) і мінеральної в'яжучої речовини.

ФІБРОЛІТ ЦЕМЕНТНИЙ – жорсткий теплоізоляційний матеріал, що випускається у вигляді плит завдовжки 2000, 2400, 3000 мм, завширшки 500, 540, 1150 мм і завтовшки 25-100 мм (закордонна фірмова назва "Геракліт").

ФОЛЬГА – тонкі листи або стрічки металів і металевих сплавів.

ФОЛЬГОІЗОЛ – гідроізоляційний матеріал, виготовлений з рифленої або гладенької алюмінієвої фольги завтовшки 0,3-0,5 мм, один бік якої покривається шаром ізолу завтовшки 3-4 мм.

ФОРМА МЕТАЛЕВА – металева опалубка, яка багатократно використовується для виготовлення збірних залізобетонних виробів і конструкцій

ФОРМА НЕМЕТАЛЕВА – опалубка для виробництва монолітних чи збірних  бетонних та залізобетонних  виробів,  яка виготовлена із неметалевих матеріалів.

ФОРМОПЛАСТ – 1) м'яка желеподібна речовина, що складається з поліхлорвінілової смоли, пластифікатора і мастила; 2) синтетичний гумо-подібний матеріал на основі поліхлорвінілової смоли і модифікуючих домішок, призначений для тиражування окремих елементів і виробів архітектурно-ліпного декору.

ФОСФОГІПС – продукт, що утворюється при виробництві ортофосфорної кислоти і складних концентрованих добрив – подвійного суперфосфату, амофосу та ін.

ФОТОПРУЖНІСТЬ – набування властивості подвійної променезаломлюваності склом і деякими іншими прозорими матеріалами, що перебувають у напруженому стані. Ф. знайшла широке застосування в оптичному методі вивчення напруг.

ФРАКЦІЙОВАНИЙ ПІСОК – пісок, що з використанням спеціального збагачувального устаткування розділений на дві або більше фракцій, які поставляються окремо в установлених співвідношеннях.

ФРАКЦІЯ – речовина або група близьких за властивостями чи іншими ознаками речовин, виділених із сумішей, подрібнених матеріалів, рідин, розчинів та ін.

ФРАКЦІЯ МАТЕРІАЛУ – суміш зерен, що характеризується найбільшим і найменшим номінальними розмірами, установленими стандартом.

ФРАМУГА – верхня частина вікна у вигляді глухої чи такої, яка відкривається, рами, а також засклена рама, розміщена над дверима.

ФРЕЗУВАННЯ – обробка матеріалів різанням за допомогою фрези.

ФРИКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали з високими коефіцієнтами тертя і підвищеною стійкістю проти зношування.

ФУТЕРІВКА – захисна конструкція (облицювання) з штучних або монолітних вогнетривких матеріалів, яка захищає поверхню від шкідливої дії високої температури, а також від безпосередньої дії вогню. Застосовується Ф. у будівництві промислових і опалювальних агрегатів, які функціонують в умовах високотемпературного нагріву на металургійних підприємствах, підприємствах будівельної індустрії, хімічних підприємствах).

Х

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНИЖЕННЯ ШУМУ – залежність зниження шуму глушником від середніх геометричних частот вимірюваних смуг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТВЕРДІЛОГО РОЗЧИНУ – міцність і морозостійкість затверділого розчину, що перетворився в камінь.

ХВИЛЯСТІСТЬ ПОКРИТТЯ КЕРАМІЧНОГО ВИРОБУ – хвилеподібна зміна товщини поливи на керамічному виробі.

ХІМІКАТИ – вся сукупність речовин різного хімічного складу.

ХІМІЧНА ТРИВКІСТЬ – властивість матеріалу чинити опір дії агресивного середовища (кислоти, луги, розчини солей, гази), яке, взаємодіючи з матеріалом, може викликати його руйнування (корозію).

ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ – технологічно доступний спосіб поліпшення будівельно-екологічних властивостей ґрунтових основ, особливо при виконанні робіт без зупинки основного виробництва.

ХІМІЧНІ ДОМІШКИ – хімічні речовини, які вводять у бетонну суміш для поліпшення технологічних і експлуатаційних властивостей бетонів.

ХІМІЧНІ СПОЛУКИ МЕТАЛІВ – сполуки, у яких твердий розчин металів має кристалічну гратку металу-розчннника, а хімічна сполука має свою особливу кристалічну гратку.

ХІМІЧНО ТРИВКІ БЕТОНИ – спеціальні бетони, призначені для роботи в умовах впливу агресивного середовища.

ХОЛОДНЕ ЗВАРЮВАННЯ – спосіб утворення не рознімного зварного з'єднання за рахунок спільної пластичної деформації деталей у місці зварювання (без нагріву) при сильному їх стисненні, куванні.

ХОЛОДНОЛАМКІСТЬ – 1) властивість пластичного матеріалу при низькій температурі ставати крихким; 2) схильність арматури до крихкого руйнування під навантаженням при температурі -30 (С (нижче нуля).

ХОМУТИ – поперечна арматура, що охоплює стержні подовжньої арматури в залізобетонних елементах із зв'язаними каркасними.

ХРЕЩАТЕ ВІКНО – вікно у вигляді хреста (грецького або латинського).

Ц

ЦЕГЛА – виріб з штучного каменю у вигляді прямокутного паралелепіпеда, одержаний випалюванням з глини або силікатів. Існує Ц. звичайна, силікатна, ефективна (полегшена), легка, вогнетривка, клінкерна та ін.

ЦЕГЛА ГЛИНЯНА – камені спеціальної, в основному прямокутної форми, виготовлені з глини-сирцю і випалені при температурі 1200-1300 °С.

ЦЕГЛА СИЛІКАТНА – камені спеціальної, в основному прямокутної форми, виготовлені з повітряного вапна і кварцового піску методом пресування.

ЦЕЛОФАН – прозора, безбарвна гнучка плівка.

ЦЕЛУЛОЇД – пластична маса на основі нітрату.

ЦЕЛЮЛОЗА – те ж саме, що й клітковина. Речовина, що виготовляється шляхом хімічної обробки деревини та стебел деяких рослин і використовується для виробництва паперу, штучного шовку тощо.

ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТИЙ – швидко-твердне гідравлічне в'яжуче, що одержується тонким помолом (подрібненням) випаленої до сплавлення або спікання сировинної суміші з токсинів і вапна (або вапняку), яке забезпечує переважання низькоосновних алюмінатів кальцію в готовому продукті.

ЦЕМЕНТ (лат. саетепtит – щебінь, битий камінь) – 1) гідравлічний в'яжучий матеріал, який складається з вапняку (75 %) і глини (25 %).  В результаті випалювання цієї маси одержують портландцементний клінкер, який перемелюють у кульових млинах (барабан з чавунними чи сталевими кульками 3 см і більшими) з додаванням (3-5 %) гіпсового каменю; 2) узагальнена назва великої групи мінеральних в'яжучих матеріалів, які використовуються для виготовлення бетонів і будівельних розчинів; 3) неорганічна в'яжуча речовина, що має здатність у тонкодисперсному вигляді взаємодіяти з водою або водними розчинами солей з утворенням пластичного тіста, яке з часом втрачає пластичність, твердне, перетворюється в щільне кам'янисте тіло, що зберігає міцність тривалий час; 4) порошкоподібний будівельний в'яжучий матеріал, який має гідравлічні властивості й складається з клінкеру, а за необхідності додається гіпс та його похідні домішки.

ЦЕМЕНТ ВАПНЯНО-ШЛАКОВИЙ – один з видів шлакового цементу.

ЦЕМЕНТ ГІДРОФОБНИЙ – його виготовляють, вводячи в млин при розмелюванні цементного клінкеру 0,1-0,25 % милонафту, асидол, кубові залишки (від виробництва синтетичних жирних кислот), окислений петролатум або інші гідрофобізуючі поверхнево-активні речовини.

ЦЕМЕНТ НЕФЕЛІНОВИЙ – гідравлічне в'яжуче, одержане тонким подрібненням нефелінового шлаку, активаторів твердіння (вапна або портландцементу) і гіпсу, який додається для регулювання строку тужавлення.

ЦЕМЕНТ ПУЦОЛАНОВИЙ – виготовляється на основі портландцементу і активних мінеральних (гідравлічних) домішок.

ЦЕМЕНТ РОЗШИРНИЙ – група цементів, які характеризуються збільшенням об'єму під час твердіння.

ЦЕМЕНТ ШВИДКОТВЕРДНИЙ – різновид портландцементу з підвищеним вмістом (до 50 %) трикальцієвого силікату та пониженим вмістом мінеральних домішок.

ЦЕМЕНТАЦІЯ – 1) нагнітання тампонажних розчинів під тиском 25-100 мПа на 1 м заглиблення ін'єкторів (труб для подавання розчину). Застосовують Ц. для закріплення середньо - та крупнозернистих пісків, тріщинуватих скельних порід; 2) закріплення ґрунту шляхом заповнення порожнин, тріщин і пор у скельних породах цементним розчином під тиском; 3) при металообробці дифузійне насичення вуглецем поверхні сталевих виробів.

ЦЕМЕНТНЕ ТІСТО – пластична суміш цементу з водою.

ЦЕМЕНТНИЙ БЕТОН – бетон на основі портландцементу та його різновидів.

ЦЕМЕНТНИЙ КАМІНЬ – 1) складова частина бетону, яка скріплює зерна великого і дрібного заповнювачів у моноліт і є результатом кристалізації гідратованого цементу; 2) матеріал, який утворюється при твердінні цементного тіста і має міцність.

ЦЕМЕНТНИЙ КЛІНКЕР – продукт, що одержується випаленням до спікання або плавлення сировинної суміші і містить переважно силікати і/або алюмінати кальцію.

ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНИЙ КАМІНЬ – затверділий штукатурний або мурувальний розчин на стінах будівлі і в з'єднані між цеглою або камінням у мурі.

ЦЕМ'ЯНКА – активна домішка, яку використовували давньоукраїнські майстри в будівництві при опорядженні фасадів та інтер'єрів храмів. Виготовлялась випаленням лесоподібного суглинку, легко розтиралась і в подрібненому вигляді додавалась до вапна.

ЦЕНТРФГУВАННЯ БЕТОНУ – спосіб ущільнення бетону і формування залізобетонних виробів під дією відцентрових сил, що застосовується при виробництві безнапірних і напірних труб опор.

ЦИНКОВІ БІЛИЛА – білий кристалічний порошок (ZnO), який одержують з металевого цинку або цинкової руди.

ЦИНКУВАННЯ – покриття поверхні залізних і сталевих виробів (покрівельного заліза, підводних паль, дротяних виробів тощо) шаром цинку з метою захисту від атмосферної, підводної і підземної корозії.

Ч

ЧАВУН – 1) сплав заліза з вуглецем (2 %); найбільше поширені чавуни з вмістом вуглецю від 2,8 % до 3,5 %. Крім вуглецю Ч. містить кремній і марганець, а також шкідливі домішки – сірку і фосфор; 2) один із залізовуглецевих сплавів.

ЧАН – 1) металева або дерев'яна посудина дуже великих розмірів; 2) залізобетонний або ж цегляний резервуар прямокутної форми; 3) бродильний Ч. – велика посудина на винокурнях для браги.

ЧАРНОКІТ – магматична гірська порода.

ЧАРУНКИ СІТКИ – площа обмежена чотирма перетнутими стержнями зварних або зв'язаних сіток.

ЧАРУНКУВАТА (НІЗДРЮВАТА) СТРУКТУРА МАТЕРІАЛУ – пористий матеріал з наявністю макро- і мікропор, що властиві газо- і пінобетону, пластмасам, деяким керамічним матеріалам.

ЧЕРЕПАШНИК – вид вапняку, світло забарвлена (звичайно білого, жовтого або сірого кольору) осадова гірська порода, що складається переважно з цілих або подрібнених черепашок розміром від 0,1 мм до кількох сантиметрів, яка складається майже повністю з кальциту і невеликої домішки кварцу, глини та інших мінералів. Ч. легко піддається розпилюванню і характеризується великою порожнинністю, застосовується як стіновий і облицювальний матеріал. Щебінь і пісок з Ч. служать заповнювачами для легкого бетону.

ЧЕРЕПИЦЯ – покрівельний поштучний кам’яний матеріал у вигляді невеликих плиток.

ЧЕРЕПИЦЯ ГЛИНЯНА – штучний керамічний матеріал, призначений для покрівель у малоповерховому будівництві.

ЧЕРЕПИЦЯ СКЛЯНА – виріб, виготовлений способом пресування і призначений для світлопрозорого покриття будівель.

ЧЕРЕПОК – основний матеріал керамічної плитки, утворений після випалювання.

ЧОРНІ МЕТАЛИ – сталь і чавун, що являють собою сплави, які складаються головним чином із заліза і невеликої кількості вуглецю, а також з деяких інших елементів. Найбільше застосування в будівництві має сталь і значно менше чавун. Будівельні споруди і конструкції виконують з прокатних сталевих профілів: кутникових, таврових, двотаврових і швелерних. Чавун застосовується для виготовлення водопровідних і каналізаційних труб, фасонних частин до них, радіаторів центрального опалення, кухонних раковин, клозетних бачків, каналізаційних труб тощо.

ЧОТИРИГРАННІ ЗРУБИ – зруби квадратного плану.

Ш

ШАР БЕТОНУ ЗАХИСНИЙ – шар бетону, який розміщується між гранню елемента та зовнішньою твірною арматури.

ШВЕЛЕР – металевий прокатний виріб у вигляді широкої та низької букви "П".

ШВИДКІСТЬ ВИГОРАННЯ – втрата  маси матеріалом (речовиною) за одиницю часу при горінню.

ШЕВЕЛІН – рулонний теплоізоляційний матеріал у вигляді полотнищ завдовжки до 25000 мм, завширшки 1000 мм, завтовшки 12 мм або 25 мм, який одержується з лляного клоччя, що прокладається між аркушами цупкого, просоченого бітумом і прошитого нитками паперу.

ШЕДОВЕ ПОКРИТТЯ – залізобетонне тонкостінне просторове покриття, яке складається з кількох  половин довгих циліндричних оболонок з вертикальними поверхнями уздовж твірної оболонки для освітлення приміщень.

ШЕЛАК (гол. shellak) – природна смолиста речовина, яку виділяють молоді пагони деяких тропічних рослин після укусу їх так званими лаковими червецями. Використовують для виготовлення лаків, фарб.

ШИНГА (лат. scindula – дранка покрівельна) – клиноподібна дощечка з деревини сосни, ялинки, ялиці, кедра, осики. Ш. застосовується для улаштування покрівель.

ШИП – виступ на деталі, що входить у відповідний за формою і розмірами паз або гніздо іншої деталі для їх з'єднання. Шипові з'єднання найбільше поширені при виготовленні дерев'яних будівельних виробів: вікон, дверей, меблів, тари тощо.

ШИФЕР – 1) покрівельні плити невеликого розміру з глинистих сланців. Ш. використовувався в Україні-Русі з давніх-давен у будівництві, а також для декоративно-ужиткових виробів (прясла з унікального рожевого Ш., що видобувався біля м. Овруч); 2) профільовані і плоскі листи з азбестоцементу.

ШЛАК – 1) затверділа (після розплавлення) камене- або склоподібна речовина; 2) формований з пустої породи розплав на поверхні рідкого металу у плавильних печах; 3) частинки золи, що спеклась або сплавилась у грудки у печах (топках) теплоелектростанцій, де використовують кам’яне вугілля; 4) штучні матеріали, що утворюються при виплавленні чорних або кольорових металів.

ШЛАК ВУЛКАНІЧНИЙ – виливна вулканічна великопориста сипуча гірська порода з ніздрюватою структурою і темним кольором, що складається з вулканічного скла, нейтрального або основного.

ШЛАК НЕФЕЛІНОВИЙ – відхід від виробництва окису алюмінію з нефелінів, сієнітів та інших аналогічних гірських порід.

ШЛАКОБЕТОН – легкий бетон, заповнювачами у якому служать металургійні або паливні шлаки.

ШЛАКОВА ВАТА – волокнистий матеріал (різновид мінеральної вати), одержаний з розплавлених вогнянорідких металургійних шлаків.

ШЛАКОВА ПЕМЗА, ТЕРМОЗИТ – 1) пористий матеріал, який одержується шляхом обробки водою розплавлених металургійних шлаків; 2) штучний пористий наповнювач легкого бетону, який одержується шляхом здуття розплавів металургійних шлаків при їх швидкому охолодженні.

ШЛАКОВИЙ ЦЕМЕНТ – загальна назва цементів, одержуваних спільним помолом гранульованих доменних шлаків з домішками-активаторами (вапно, гіпс, ангідрит тощо).

ШЛАКОЛУЖНИЙ БЕТОН – бетон, який одержують в результаті твердіння шлаколужної в’яжучої речовини і води.

ШЛАКОПЕМЗОБЕТОН – бетон, в якому пористим заповнювачем є шлакова пемза.

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ – 1) гідравлічна в'яжуча речовина, одержана шляхом спільного помолу гранульованого доменного шлаку з цементним клінкером або шляхом ретельного змішування цих матеріалів, подрібнених окремо. Ш. має високу корозійну стійкість; 2) цемент, який містить портландцементовий клінкер, гіпс або його похідні, та гранульований шлак у кількості більше як 20 %.

ШЛАКОСИТАЛ – склокристалічний матеріал на основі шлакового скла, що його одержують з відходів промисловості регульованою об'ємною кристалізацією скла та з домішкою кварцового піску і невеликою кількістю інших компонентів.

ШЛІКЕР (нім. Schlicker; від. Schlick – мул, багата на гумус піщана глина) - густа тістоподібна маса суміші тонкорозмелених вихідних силікатних матеріалів, замішаних на воді.

ШЛІФОВАНА ПЛИТА – деревноволокниста (деревностружкова) плита, в якої одна або обидві площини оброблені абразивним інструментом.

ШЛІФУВАННЯ (нім. Schleifen – обробляти) – 1) остаточна обробка виробів (заготовок) абразивним інструментом, яка робить їх поверхню гладенькою; 2) очищення і загладжування опоряджуваної поверхні за допомогою шкурки чи пемзи; 3) спеціальна обробка поверхні твердого матеріалу.

ШПАКЛІВКА, ШПАТЛІВКА – оздоблювальний матеріал для вирівнювання поверхонь перед фарбуванням. Для приготування Ш. використовують господарське мило, просіяний гіпс, крейду, клеї, оліфу, лаки та інші матеріали.

ШПОН – матеріал у вигляді тонких (до 5 мм) листів деревини, одержаний лущенням коротких колод на лущильних станках, струганням брусків на шпоностругальних станках або горизонтальних лісопильних рамах. Випускають лущений, струганий і пиляний Ш.

ШПОНКА – 1) деталь для з'єднання елементів дерев'яної конструкції, що сприймає зсувні зусилля; 2) ущільнення з гідроізоляційного матеріалу (напр., бітуму), яким заповнені пази у швах гідротехнічних споруд.

ШПОНКИ БЕТОННІ – бетонні елементи, які утворились у стиках збірних залізобетонних конструкцій після заповнення їх бетоном і які здатні сприймати зсувні зусилля.

ШПРИЦБЕТОН – різновид бетону, широко застосовуваного у світовій будівельній практиці: для закріплення гірничих виробок; для створення обробок при підземному будівництві гідротехнічних та інших споруд; для закріплення укосів каналів і гребель, проїжджої частини доріг; для захисту поверхонь відкритих споруд від вивітрювання, корозії, пожежі; для бетонування тонких тримальних конструкцій різної форми; для підсилення і відновлення залізобетонних конструкцій.

ШТАБА – 1) смуга, стержень (переважно з металу); 2) віконна рама, грати; 3) пристрій для замикання дверей, віконниць.

ШТАБЕЛЬ (від нім. Stapel) – щільно складені дошки у стоси правильної форми (колоди у багатоярусних паралельних рядах).

ШТАБИ ЗАЛІЗНІ – стержні, які вздовж перекривають проріз (просвіт) бічних вікон в інтер'єрі.

ШТАНГА ЗАКРУТКИ – деталь закрутки, призначена забезпечувати щільне закривання стулок вікна в двох точках.

ШТРАБА (від нім. Strabe) – тимчасовий торець цегляної стіни, обмежений зубцями (виступною цеглою) для надійної перев'язки цеглин при подальшому мурування стін.

ШТУКАТУРКА СПЕЦІАЛЬНА – штукатурка спеціального призначення: теплоізоляційна, акустична, гідроізоляційна та інших видів.

ШТУКАТУРКА СУХА – гіпсокартон; плити, що мають з двох боків картон, а всередині – гіпсовий шар.

ШТУКАТУРКА, ТИНЬК (італ. stuccatura від stucco – ліплення) – 1) опоряджувальний розчин, що його наносять на цегляні (кам'яні, дерев'яні, металеві і легкобетонні: тепло-, газо-, керамзитобетонні та інші) поверхні різних конструктивних елементів будівель для їх вирівнювання чи надання їм певної форми і фактури. Ш. складається з одного або кількох шарів розчину завтовшки від 10 до 20 мм, вона також призначена для замонолічування стиків, швів і щілин на поверхні основи; 2) затверділий опоряджувальний шар будівельного розчину.

ШТУЧНИЙ ОБЛИЦЮВАЛЬНИЙ КАМІНЬ – декоративний камінь, виготовлений з цементу і натуральних природних наповнювачів та пігментів, який використовується для облицювання фасадів та інтер’єрів будівель з метою підвищення естетичних якостей будинків. Головні переваги штучного каменю – декоративність, легкість, вологостійкість, порівняння дешевизна, зручність і простота монтажу, і, відповідно, невисока вартість робіт.

ШУМ – одна з форм фізичного (звукового) забруднення середовища, адаптація до кого неможлива. Сильний Ш. (понад 90 дБ) призводить до психічних хвороб  і до погіршення слуху, навіть до глухоти. Дуже сильний Ш. (понад 110 дБ) викликає резонанс клітинних структур протоплазми, що спричиняється до шумового "сп'яніння", а потім до руйнування тканин організму людини. У зв'язку з цим боротьба з Ш. архітектурними засобами (напр. шумозахисні будинки) є нагальною потребою.

ШУРУП (нім. Schraube - гвинт) – гвинт для кріплення дерев'яних деталей, який являє собою стержень з гвинтовою нарізкою і забірним конусом для кращого вгвинчування в деревину. У голівці Ш. зроблено проріз (шліц) для викручування.

Щ

ЩЕБІНЬ – продукт дроблення природних або штучних кам'яних матеріалів (брукового каменю), який застосовується як заповнювач бетонів або для інших цілей.

ЩЕБІНЬ З ВІДХОДІВ – щебінь з відходів гірничо-збагачувальних підприємств вугільної, металургійної, хімічної та інших галузей промисловості, а також щебінь, який одержують подрібненням чи розмелюванням гірських порід, видобутих попутно.

ЩЕБІНЬ З ГРАВІЮ – неорганічний зернистий сипучий будівельний матеріал, одержаний подрібненням гравію і відсівом продуктів подрібнення.

ЩЕБІНЬ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ – неорганічний зернистий сипучий будівельний матеріал, одержаний подрібненням скельних гірських порід (валунів) і відсівом продуктів подрібнення.

ЩІЛЬНІ БЕТОНИ – бетони, в яких об’єм між зернами крупного і дрібного або тільки дрібного заповнювача заповнений затверділим в’яжучим і порами стиснутого повітря, в тому числі міцні бетони, утворені за рахунок застосування домішок, якими регулюють пористість бетонної суміші.

ЩІЛЬНІСТЬ – 1) характеристика властивостей речовини, що визначає відношення маси речовини, що міститься в певному об'ємі, до величини цього об’єму; 2) величина, що дорівнює відношенню маси речовини до зайнятого нею об’єму.

ЩІЛЬНІСТЬ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРІАЛУ – відношення маси сухого волокнистого матеріалу до його об’єму, визначене при заданому навантаженні.

ЩІЛЬНІСТЬ ГРУНТУ – маса 1 м³ грунту у природному стані. Щільність піщаних та глинистих грунтів становить 1,5 – 2; напівскельних – від 2 до 2,5, скельних – більш як 2,5.

ЩІЛЬНІСТЬ ДЕРЕВИНИ – фізична величина, яка визначається масою натуральної деревини в одиниці об’єму.

ЩІЛЬНІСТЬ НАСИПНА – величина, яка дорівнює відношенню маси зернистого чи порошкового матеріалу до всього їх об’єму, включаючи і простір між частинками.

ЩІЛЬНІСТЬ СЕРЕДНЯ – величин, яка дорівнює відношенню маси матеріалу у природному стані до його об’єму.

ЩІЛЬНІСТЬ СКЕЛЕТА ГРУНТУ – маса зернин і частинок ґрунту, які заповнюють одиницю його об’єму.

Ю

ЮФЕРС – дерев'яний блок без швів для натягування вантів та інших снастей стоячого такелажу на невеликих вітрильних промислових суднах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Александровский А.В. Материаловедение для штукатуров, плиточников, мозаичников: [учеб. пособие]/   А.В. Александровский. – М.: Высш. шк., 1981. – 272 с.

- Аханов В.С. Справочник строителя/ В.С. Аханов, Г.А. Ткаченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с.

- Лівінський О.М. Техніка будівництва: [навч. посіб.]/ О.М. Лівінський, В.Л. Баладінський, Ю.Д. Абрашкевич. – К.: КНУБА, 2003. – 368 с.

- Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: НДІБК, вип. 51 (1999), 53 кн. 1 і 2 (2000), 56 (2002).

- Буртмистров Г.И. Кровельные материалы/ Г.И. Буртмистров. – Стройиздат, 1984. – 144 с.

- Голубничий А.В. Виробнича база будівництва: [навч. посіб.]/  А.В. Голубничий. – К.: КНУБА, 2002. – 228 с.

- Гордєєв В.М. Російсько-український будівельний словник/ В.М. Гордєєв, Р.Я. Зельцер, Є.А. Кожан. - К.: Укрбудінформ, 1994. – 510 с.

- Добровольський Г.Н. Краткий справочник маляра-альфрейщика/ Г.Н. Добровольський Г.Н. – К.: Будівельник, 1983. – 224 с.

- Карапузов Е.К. Сухие строительные смеси: Справочное пособие./ Е.К. Карапузов, Г.  Лутц, Х. Герольд. – К.: Техника, 2000. – 226 с.

- Лівінський О.М. Український тлумачний словник будівельних термінів./ О.М. Лівінський, М.О. Лівінський, О.А. Васильковський– К.: Українська академія наук, «МП Леся», 2006. – 528 с.

- Нациевский Ю.Д. Справочник по строительным метериалам и изделиям. Ю.Д. Нациевский, В.П. Хоменко, В.В. Беглецов. – К.: Будівельник, 1990. – 144 с.

- Черных В.Ф. Стеновые и отделочные материалы./ В.Ф. Черных – М.: Росагропромиздат, 1991. – 199 с.

# Навчальне видання

Володимир Петрович Очеретний

Віктор Павлович Ковальський

Володимир Вікторович Смоляк

Альона Василівна Бондар

# ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Довідник

Редактор: ____________

Оригінал-макет підготовлений авторами

Підписано до друку ______________

Формат 29,7*42 ¼  Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman.

Друк ізографічний Ум. друк. арк. ______.

Наклад _____ прим. Зам. № _________

Вінницький національний технічний університет

Навчально-методичний відділ ВНТУ.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел.(0432) 598532.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009

Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті

в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел.(0432) 598532.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від01.07.2009