Лекція №6

Тема: ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ

План:

- Фізичні властивості деревини.

- Механічні властивості деревини.

- Технологічні властивості деревини.

Література:

1) с. 54-68, 2) с. 124-168, 3) с. 34-55, 6) с. 166-189.

Фізичні властивості деревини

Серед властивостей деревини як матеріалу для будівництва і виготовлення меблів, в першу чергу, представляють інтерес фізичні, механічні та технологічні.

Фізичними називаються такі властивості деревини, які спостерігаються під час взаємодії її із зовнішнім середовищем, їх визначають без зміни хімічного складу й порушення цілісності матеріалу звичайними фізичними методами (висушування, зважування, вимірювання, зовнішній огляд тощо). До фізичних властивостей деревини належать колір, блиск, текстура, запах, щільність, об'ємна маса, теплопровідність, електропровідність, вологість і зв'язане з нею усихання, набухання, розтріскування й жолоблення.

Механічні властивості характеризуються здатністю деревини чинити опір впливу зовнішнього навантаження. Під дією зовнішніх сил у деревині порушується зв'язок між окремими її частками і змінюється форма. Зовнішнім силам чинять опір у деревині внутрішні сили, тобто виникає напруга, яка вимірюється в мегапаскалях або ньютонах на квадратний міліметр. До механічних властивостей деревини належать твердість, пружність, в'язкість, пластичність тощо.

Технологічні властивості деревини пов'язані з її обробкою, виготовленням з неї різних виробів та їх експлуатацією. До них належать розколюваність, здатність деревини тримати металеві кріплення, зносостійкість, здатність до гнуття тощо.

Колір деревини

Колір визначає зовнішній вигляд деревини. Він залежить від багатьох факторів: породи дерева, району й умов його зростання, клімату, віку дерева тощо. У порожнинах клітин деревини містяться смолисті, дубильні та барвні речовини, які надають їй основний колір. Колір деревини та його відтінки характеризують такими визначеннями: червоний, чорний, білий, рожевий, світло-рожевий тощо. Деревина порід, що ростуть у різних кліматичних умовах, має різний колір: від білого (ялина, липа, осика) до чорного (чорне дерево). Деревина південних порід має яскравіший колір порівняно з деревиною порід помірного поясу. В межах кліматичного поясу кожна порода має свій особливий колір, який може бути додатковою ознакою для її розпізнання. На повітрі під впливом світла деревина багатьох порід втрачає свою яскравість, набуваючи сіруватого забарвлення. Наприклад, деревина вільхи, що має у свіжозрубаному стані світло-рожевий колір, незабаром темніє і набуває жовто-червоного забарвлення. Під водою колір деревини також змінюється. Дубина, яка тривалий час пролежала у воді, набуває темно-коричневого і навіть чорного кольору. Забарвлення деревини змінюється відповідно до віку дерева через ураження її різними грибками. Деревина молодих дерев світліша ніж старих.

Колір деревини має важливе значення у виробництві меблів, музичних інструментів, столярних і сувенірних виробів. Колір можна поліпшити, якщо піддати деревину спеціальній обробці: пропарюванню (бук), протравленню (бук, каштан) та пофарбуванню різними хімічними речовинами.

Блиск деревини

Блиск будь-якого предмету обумовлюється здатністю відбивати світловий потік. Блиск деревини залежить від її щільності та кількості, розмірів і розташування серцевинних променів. Чим світліша деревина, тим краще вона блищить. Особливим природним блиском відзначається деревина клена, бука, платана, дуба. Радіальні розрізи деревини клена, наприклад, утворюють дуже блискучу поверхню, бо при цьому розрізуються вздовж добре розвинуті серцевинні промені. Матову поверхню має деревина липи, тополі, осики, тому що в цих породах дуже вузькі серцевинні промені й порівняно тонкі стінки клітин механічних тканин. Блиск надає деревині гарного зовнішнього вигляду, а при необхідності може бути посилений за допомогою спеціальної обробки: поліруванням, вощінням, покриттям лаком або обклеюванням прозорими плівками.

Текстура деревини

Текстура - це природний рисунок на поверхні деревини, що відбиває особливості її будови. Текстура утворюється внаслідок перерізання волокон, річних шарів, серцевинних променів, сучків.

Текстура залежить від особливостей анатомічної будови деревини окремих порід і напряму розрізу. Хвойні породи мають красиву текстуру на тангенціальному розрізі завдяки неоднаковому кольору ранньої та пізньої деревини, а листяні (бук, дуб, клен, в'яз) - завдяки яскраво вираженим річним шарам і розвинутим серцевинним променям на радіальному й тангенціальному розрізах. Особливо красиву текстуру має деревина з неправильним розташуванням волокон (завилькуватість, нарости тощо). Інколи застосовують особливі способи обробки деревини - лущення шпону під кутом до напрямку волокон, стругання в радіальному напрямку - або замінюють штучною текстурою - розмальовують поверхню під текстуру цінних порід чи обклеюють текстурною плівкою.

Текстура визначає цінність дерева, особливо для виготовлення художніх меблів, різних сувенірних виробів та для оздоблення музичних інструментів.

Запах  деревини

Запах деревини залежить від наявності в ній смол, дубильних речовин та ефірної олії. Свіжозрубана деревина має сильніший запах, ніж та, що знаходиться на лісоскладах. Сильний запах має деревина хвойних порід, а деревина листяних порід пахне слабо.

Велике значення має запах деревини під час виготовлення тари під продукти харчування. Тому таку тару не виготовляють з деревини хвойних порід. Запах деревини, так як колір і блиск, є ознакою для розпізнання деревних порід і має виробниче значення.

Щільність деревини

Щільність - це відношення маси деревини до об'єму. Вимірюють її у кілограмах на кубічний метр або грамах на кубічний сантиметр. У деревині є пустоти (порожнини клітин, міжклітинні простори), і якби вдалося спресувати деревину так, щоб позбавитися від пустот, то одержали б суцільну деревну масу. Звичайно ж, щільність деревини внаслідок її пористої будови менша, ніж щільність деревної речовини.

Щільність деревини залежить від її вологості, тому всі показники фізико-механічних властивостей деревини прийнято визначати при вологості 12 %.

Щільність деревини коливається у широких межах. За щільністю при вологості 12 % деревину можна поділити на три групи: породи з малою щільністю (510 кг/м3 і менше), з середньою щільністю (550-740 кг/м3) і з високою щільністю (750 кг/м3 і більше).

Деревина листяних кільцево-судинних порід має неоднакову щільність, рання частина річного шару в неї пориста, пізня - щільніша. Тому таку деревину важче полірувати й лакувати, зате вона добре гнеться. Деревина хвойних порід має малу щільність.

Щільність деревної речовини для всіх порід майже однакова й дорівнює близько 1,54-1,56 г/см3. Це пояснюється однаковим хімічним складом деревини різних порід. Абсолютно суха деревина містить вуглецю 49,5 %, водню 6,3 %, кисню й азоту 44,2 % і мінеральних речовин 0,2-1,7 %.

Щільність деревини має велике практичне значення. Деревина з високою щільністю (граб, самшит, клен, бук) особливо ціниться на виробництві за її міцність і добру оброблюваність.

Об'ємна маса деревини

Об'ємною масою будь-якого матеріалу є маса одиниці об'єму (см3, м3) цього матеріалу в його природному стані, тобто разом з порожнинами, порами й вологістю. Вимірюється об'ємна маса в грамах на кубічний сантиметр і кілограмах на кубічний метр.

Об'ємна маса деревини різних порід неоднакова; вона навіть різна й для деревини однієї породи, й для одного стовбура дерева. Це тому, що на величину об'ємної маси впливають положення деревини у стовбурі, вік, умови росту дерева, ширина річних шарів, вологість та інші фактори.

Отже, об'ємну масу деревини різних порід можна розглядати як середню для конкретної породи.

Порівнюють деревину різних порід за об'ємною масою при умові її однакової вологості - 15 %.

За об'ємною масою деревину умовно поділяють (табл. 1):

на дуже легку - 0,45 г/см3;

легку - 0,46-0,60 г/см3;

середньої легкості - 0,61-0,75 г/см3;

важку - 0,76-0,9 г/см3.

Таблиця 1. Середня об'ємна маса деревини, г/см3

| Порода | При вологості 15 % | Свіжозрубаної | Порода | При вологості 15 % | Свіжозрубаної |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ялиця | 0,39 | 0,83 | Бук | 0,65 | 0,95 |
| Ялина | 0,46 | 0,79 | Модрина | 0,68 | 0,84 |
| Сосна | 0,52 | 0,86 | Клен | 0,70 | 0,86 |
| Осика | 0,50 | 0,76 | Ясен | 0,71 | 0,92 |
| Липа | 0,51 | 0,79 | Дуб | 0,72 | 1,03 |
| Береза | 0,64 | 0,83 |  |  |  |

Для порівняння деякі матеріали мають таку середню об'ємну масу, г/см3:

Сталь	7,8

Бетон важкий	2,0-2,4

Бетон легкий	0,5-1,8

Цегла керамічна	1,6-1,8

Скло	2,4-2,6

Теплопровідність деревини

Теплопровідність - це здатність деревини передавати теплоту від однієї поверхні до іншої за наявності різниці температур на цих поверхнях.

Коефіцієнт теплопровідності будь-якого матеріалу визначається в лабораторії Значення теплопровідності залежить від ступеня пористості й характеру пор, структури, вологості, температури. Теплопровідність сухої деревини незначна. Це пояснюється пористістю її будови. Коефіцієнт теплопровідності деревини 0, 1 2-0,39 Вт/(м-К). Порожнини, міжклітинні та внутрішньоклітинні простори в сухій деревині заповнені повітрям. З усіх природних та штучних речовин повітря має найменшу теплопровідність.

Щільна деревина проводить тепло трохи краще ніж пориста. Вологість деревини підвищує її теплопровідність, бо вода у порівнянні з повітрям є кращим провідником тепла.

Теплопровідність деревини залежить також від напрямку її волокон і породи. Деревина вздовж волокон проводить тепло майже вдвічі краще ніж у поперечному напрямку. Завдяки низькій теплопровідності деревину широко використовують у будівництві як матеріал для стін, а також як матеріал для виготовлення ручок до чайників, прасок та інших приладів.

Електропровідність деревини

Електропровідність - це властивість деревини проводити електричний струм. Вона залежить від породи дерева, напрямку волокон, температури і вологості. Електропровідність сухої деревини незначна, тому її можна застосовувати як ізоляційний матеріал.

Електричний опір деревини вздовж волокон у кілька разів менший, ніж упоперек волокон. Підвищення температури деревини призводить до зменшення її опору майже у 2 рази. Завдяки незначній електропровідності сухої деревини, її використовують як електроізоляційний матеріал (розетки під вимикачі і штепселі тощо).

Вологість деревини

Вологість - це ступінь насичення деревини водою, яка виражається відношенням маси вологи, що міститься у об'ємі деревини, до маси абсолютно сухої деревини. Вологість деревини виражається у процентах.

У деревині є так звана вільна волога і зв'язана. Волога, що знаходиться у порожнинах клітин і міжклітинних просторах, називається вільною (капілярною), а в клітинних стінках - зв'язаною або гігроскопічною.

Коли деревина висихає, з неї випаровується спочатку вільна волога, а потім гігроскопічна. Коли деревина зволожується, волога з повітря просочує тільки стінки клітин до повного їх насичення. Далі зволоження деревини із заповненням внутрішньоклітинних і міжклітинних проміжків відбувається при безпосередньому контакті з водою (сплав, дощ, вимочування, пропарювання тощо).

Стан деревини, при якому клітинні стінки містять найбільшу кількість зв'язаної вологи, а у порожнинах клітин перебуває тільки повітря, називається межею гігроскопічності, або межею насичення клітинних стінок. Такий стан настає при вологості деревини від 25 до 35 %, залежно від породи.

Деревину, з якої видалено всю вологу, умовно називають абсолютно сухою. Абсолютно суху деревину отримують висушуванням її до постійної вологи при температурі 1 05 °С. Але в деревині лишається деяка кількість хімічно зв'язаної води, видалити яку практично неможливо, не зруйнувавши структуру.

Вологість деревини, виражена в процентах, показує, скільки грамів води, що міститься в деревині, припадає на 100 г абсолютно сухої . деревини. Наприклад, вологість деревини 25 %. Це означає, що на кожні 100 г деревини припадає 25 % наявної в ній води.

Установлено кілька ступенів вологості деревини. Залежно від них деревина буває: мокра - така, що тривалий час перебувала у воді, вологість вище 100 %; свіжозрубана - вологість 60-100 %; повітряно-суха - така, що тривалий час зберігалася на повітрі, вологість 1 5-20 %; кімнатно-суха - вологість 8-12 %; абсолютно суха - вологість 0 %. Вологість деталей побутових меблів та деревних матеріалів має бути 8±2 %.

Вологість деревини визначають двома методами: висушуванням і електричним.

Для того щоб визначити вологість методом висушування, випилюють з деревини зразки розміром 20x20x30 мм і зважують їх з точністю до 0,01 г. Потім кладуть їх у сушильну шафу і витримують при температурі 103±2 °С. Вперше зразок зважують через 6 год після початку висушування, вдруге і в подальшому - через кожні дві години аж до постійної маси зразка.

Щоб визначити вологість деревини електричним методом, застосовують електровологомір, дія якого базується на зміні електропровідності деревини залежно від її вологості.

Перевагою методу висушування зразків є те, що визначити вологість деревини можна досить точно, а недоліком - тривалість висушування (від 12 до 24 год). Електричним методом вологість визначається швидко, але вона буде визначена лише в місці дотику датчика, що є недоліком цього методу. Крім цього, електровологомір дає невисоку точність при значній вологості деревини. У діапазоні виміру до ЗО % вологості помилка може бути 1-1,5 %.

З вологістю деревини пов'язані такі недоліки, як усихання, набухання, розтріскування й жолоблення.

Усиханням деревини називається зменшення її розмірів і об'єму від висихання. Це явище пов'язане з випаровуванням гігроскопічної вологи. Стінки клітин, втрачаючи вологу, стискуються і стають меншими за об'ємом. Під час висихання до точки насичення волокон деревина втрачає масу, але об'єм і форма її не змінюється. Та коли починає випаровуватися гігроскопічна волога, то йде процес зменшення об'єму і форми деревини.

Усихає деревина в різних напрямках неоднаково: у тангенціальному 6-12 % (6-12 см на їм); у радіальному - 3-6 %; уздовж волокон у середньому 0,1 %.

У поздовжньому напрямку усихання незначне і його можна не брати до уваги. На усихання в тангенціальному і радіальному напрямках під час розпилювання сирих колод на дошки та пиломатеріалів на деталі до розмірів їх ширини і товщини додають припуски.

Усихання деревини найбільше залежить від її щільності. Щільна деревина усихає більше, ніж м'яка. Дуже усихають такі породи, як клен, граб, береза, бук, модрина. Деревина хвойних порід (крім модрини) усихає менше.

Набухання деревини - це збільшення її розмірів і об'єму внаслідок зволоження від абсолютно сухого стану до точки насичення волокон. Набухання деревини в різних напрямках неоднакове і відбувається за тими самими розмірами, що й усихання.

Через усихання і набухання у виробах з деревини з'являються дефекти, часто вироби стають непридатними для експлуатації. Щоб запобігти цьому, вироби слід виготовляти з деревини, попередньо висушеної до потрібної експлуатаційної вологості. Сповільнює проникнення в деревину вологи з повітря та віддавання вологи в навколишнє середовище зовнішнє облицювання виробу або покриття його фарбами тощо.

Неоднакове усихання деревини в радіальному і тангенціальному напрямках і нерівномірне її висихання призводять до розтріскування. Усі тріщини напрямлені до середини. Розтріскуванню сприяють серцевинні промені, які складаються з коротких запасаючих клітин і тому неміцні. У круглих лісоматеріалах без кори під час висихання утворюються бічні тріщини з виходом на торець. Кора захищає круглий лісоматеріал від розтріскування, але подовжує час висушування. Щоб зменшити розтріскування, торці колод обмазують сумішшю вапна й клею, смолами, рідким склом.

Під час випаровування вологи об'єм деревини зменшується неоднаково в різних напрямках. Нерівномірність висихання спричинює внутрішні напруги в деревині, що призводить до жолоблення, яке належить до вад, пов'язаних з деформацією деревини.

Механічні властивості деревини

Міцність деревини

Міцністю називається здатність деревини чинити опір руйнуванню під дією механічних навантажень. Міцність деревини залежить від напрямку діючого навантаження, породи дерева, . щільності, вологості та наявності вад. Міцність характеризується межею (границею) міцності - напругою, при якій руйнується зразок, виготовлений з деревини.

Розрізняють такі основні види дії сил: розтягування, стискання, вигин, сколювання.

Границю міцності деревини визначають у лабораторіях спеціальними машинами і приладами на невеликих зразках, що не мають вад. Деревина найчастіше працює на стиск. Ніжки меблів, різні опори й стійки, палі, колони зазнають стискаючих навантажень. Розрізняють стиск поздовжній і поперечний у тангенціальному і радіальному напрямках (рис. 45). Перед руйнуванням зразок деревини стискається (зменшується за розміром) у напрямку навантаження. Це явище називається зминанням деревини. Границі міцності деревини наведено в табл. 2.

Границя міцності деревини на стиск упоперек волокон у 6-10 разів менша від границі міцності на стиск уздовж волокон.

Границя міцності деревини на розтяг уздовж волокон дуже висока (див. табл. 2), у середньому для всіх порід понад 120 МПа, а на розтяг упоперек волокон у 20-30 разів менша.

Конструкції, що зроблені з деревини, часто працюють на згин. Зазнають згинальних навантажень деталі меблів, крокви, бруски, конструкції естакад, мостів тощо. Характерні два випадки роботи деревини на згин: деталь, яка згинається, своїми кінцями опирається на дві опори, або деталь закріплена одним кінцем, а на другий діє навантаження.

Стискання деревини:

а - поздовжнє: 6 - поперечне в радіальному напрямі:

е - поперечне в тангенціальному напрямі

У першому випадку верхні волокна деталі стискаються, нижні розтягуються, а у другому випадку, навпаки, верхні розтягуються, а нижні стискаються. Внутрішній шар деревини деталі (на межі розтягування і стискання) не розтягується і не стискається. Цей шар називається нейтральним (нейтральна зона). У нейтральній зоні діє інша напруга - напруга зсуву. Як показує рис. 46, опір деревини згину складається з опору її розтягу і стиску. Межа міцності деревини при стисканні менша, ніж при розтягуванні, тому руйнування починається у стиснутій зоні.

Основними факторами, що впливають на міцність деревини, є її вологість і об'ємна маса. Збільшення вологості знижує границю міцності. Щільна деревина міцніша від легкої. На міцність деревини впливають місце її в стовбурі, умови зростання, вік дерева і особливо наявність вад. Найбільшу міцність має окоренкова частина стовбура. Від окоренка до вершини границя міцності на стик уздовж волокон знижується (6-8 % через кожні 6 м стовбура). Деревина з фаутами, як правило, менш міцна.

Таблиця 2. Середні границі міцності деревини при 15 % вологості

| Порода | Границя міцності, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на стиск уздовж волокон | на розтяг уздовж волокон | на статичний згин |
| Сосна | 44 | 115 | 79 |
| Ялина | 42 | 122 | 77 |
| Модрина | 52 | 129 | 97 |
| Осика | 37 | 131 | 76 |
| Липа | 39 | 116 | 68 |

Робота деревини на згин:

а -деталь кінцями спирається на дві опори; 6 - деталь закріплена одним кінцем (консоль)

| Бук | 46 | 129 | 94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Береза | 45 | 135 | 99 |
| Дуб | 52 | 129 | 94 |

Твердість деревини

Твердість - це здатність деревини чинити опір проникненню в неї твердіших тіл. Деревина з торця твердіша, ніж у радіальному і тангенціальному напрямках. На твердість деревини впливає об'ємна маса. Чим більша об'ємна маса деревини, тим вона твердіша. На величину твердості впливає також вологість деревини. Якщо вологість деревини змінюється на 1 %, то торцева твердість на 3 %, а радіальна і тангенціальна на 2 %. За ступенем твердості торцевої поверхні всі породи дерев при 15 %-й вологості поділяють на три групи: м 'які (ялина, ялиця, кедр, сосна, липа, тополя, осика, вільха); тверді (береза, бук, берест, в'яз, ясен, клен); дуже тверді (тис, самшит, біла акація, граб). Твердість деревини має дуже важливе значення під час обробки її різальними інструментами: фрезуванні, пилянні, лущенні шпону тощо.

Пружність, пластичність, в'язкість деревини

Пружність - це здатність деревини відновлювати свою початкову форму після припинення дії навантаження.

Деревина є досить пружним матеріалом. Ця її властивість має велике практичне значення. Коли потрібно пом'якшити дію динамічного навантаження, використовують підкладки з деревини, які пом'якшують віддачу.

Пружність залежить від об'ємної маси, вологості та від породи дерева. Збільшення вологості зменшує пружність деревини. Більшу пружність має деревина важка (щільна). Значна пружність деревини хвойних порід при порівняно невеликій масі пояснюється прямошаро-вістю її будови.

Пластичністю називається властивість деревини під дією навантаження змінювати (без руйнування) форму й зберігати її після припинення дії навантаження. Пластичність деревини збільшується зі збільшенням її вологості, а також при підвищенні температури. Особливо впливає на пластичність деревини пропарювання або нагрівання гарячою водою (проварювання). Так роблять, коли виготовляють гнуті меблі. Високу пластичність мають ясен, в'яз, бук. Пластичність деревини хвойних порід, що мають прямошарову будову, незначна.

В'язкість - властивість деревини поглинати механічну енергію під час деформації. Після деформації залишається так звана залишкова деформація, тобто деревина не відновлює повністю свою форму, яка була до деформації. Чим більші залишкові деформації під дією механічних сил, тим в'язкість її вища. Показником в'язкості деревини є опір її ударному згину, який визначається на спеціальному пристрої - маятниковому копрі.

Деревина листяних порід чинить опір ударному згину в 2-3 рази більший, ніж деревина хвойних порід.

Технологічні властивості деревини

Розколюваність деревини

Практичне значення для роботи з деревиною має розколюваність - здатність під дією клина поділятися на частини вздовж волокон. Розколювання може здійснюватись по радіальній чи тангенціальній площинах. Опір по радіальній площині в деревині листяних порід менший, ніж по тангенціальній, що пов'язано з наявністю серцевинних променів (граб, бук, дуб). У хвойних породах - навпаки, опір по тангенціальній площині менший, ніж по радіальній. Це пояснюється тим, що під час тангенціального розколювання хвойних порід руйнування здійснюється по ранній деревині, міцність якої значно менша від міцності пізньої деревини. Здатність деревини розколюватись враховують при кріпленні дерев'яних деталей цвяхами, болтами, скобами тощо.

Здатність деревини утримувати металеві кріплення

Під час вбивання цвяха в деревину перпендикулярно до волокон вони частково вигинаються, а частково перерізаються. Ті волокна, що розсовуються, тиснуть на бічну поверхню цвяха. Тиск спричиняє тертя, яке і утримує цвях у деревині. Величина опору при витягуванні цвяха з деревини залежить від напрямку забитого цвяха (чи шурупа) відносно волокон, породи деревини і щільності. Щоб витягнути цвях, забитий у торець, потрібно прикласти менше зусиль (на 10-15 %), ніж на витягування такого ж цвяха, забитого поперек волокон. Виривання шурупів вимагає багато сили, бо при цьому доводиться долати не тільки тиск волокон деревини на шуруп, а й опір зрізанню волокон, між якими міститься різь шурупа. Сила утримування цвяхів і шурупів у деревині залежить від площі дотикання забитої частини цвяха до деревини й глибини загвинчування різі шурупа в деревину. Цвяхи з квадратним або багатогранним поперечним перерізом тримаються в деревині міцніше, ніж ті, що мають круглий переріз. Чим більша щільність деревини, тим більший опір витяганню цвяха чи шурупа. Наприклад, щоб витягнути цвях з деревини граба, необхідне зусилля в чотири рази більше, ніж з деревини сосни. Опір деревини витягуванню шурупів майже у два рази більший, ніж цвяхів.

Волога деревина полегшує забивання цвяхів, однак при висиханні здатність її утримувати цвях значно зменшується.

Цвяхи будь-якої форми можна забивати тільки в м'яку деревину. У твердій деревині для них спочатку потрібно висвердлити гнізда (діаметром 0,7-0,8 товщини цвяха і завглибшки на половину його довжини). Якщо це не зробити, то деревина може розколотися. Шуруп вбивати у деревину не можна з тих же причин.

Зносостійкість деревини

Зносостійкість - це здатність протистояти зношуванню, тобто руйнуванню в процесі експлуатації від стирання, удару, зминання, викришування тощо. Деревина має досить високу зносостійкість, яка прямо залежить від її твердості й об'ємної ваги. Стирання деревини з бічної поверхні більше, ніж з торцевої і зменшується з підвищенням твердості та щільності деревини. Волога деревини чинить менший опір стиранню.

Зносостійкість має практичне значення для тієї деревини, з якої роблять підлоги, сходи тощо.